E.P.04.- CONSTRUCCIÓN DE BASE MODIFICADA CON CEMENTO PORTLAND, DE 25.0 CM DE ESPESOR, CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN SIMPLE DE 25 KG/CM2 A LOS 7 DÍAS DE EDAD, INCLUYE RECUPERACIÓN DE LA CAPA ACTUAL, SUMINISTRO DE MATERIAL PÉTREO DE BANCO Y APLICACIÓN DE CEMENTO, P.U.O.T.

DEFINICIÓN:

Es la capa de veinticinco (25) centímetros de espesor compacto, que se construirá con material producto de la recuperación en frío de acuerdo a la norma N·CSV·CAR·4·02·001/03, utilizando el material recuperado, y adicionar material de banco para lograr el espesor solicitado y la granulometría establecida en la norma N·CMT·4·02·002/21, mezclada con cemento Portland en forma de lechada y cantidad suficiente para alcanzar una resistencia a la compresión simple de 25 kg/cm2 a los 7 días de edad. La forma y dimensiones serán de acuerdo con lo que indica el proyecto y/o como lo ordene la Contratante.

MATERIALES:

Para el recargue de materiales, los agregados pétreos complementarios para para formar la nueva base modificada procederán del banco propuesto y aprobado por la residencia de la Contratante, mezclados en proporciones adecuadas. El material de banco deberá cumplir con lo indicado por la norma N.CMT.4.02.002/21 del Libro CMT Características de los Materiales, Parte 4 Materiales para Pavimentos, Titulo 02 Materiales para Subbases y Bases, Capítulo 002, Materiales para Bases Hidráulicas

No se aceptará el suministro y utilización de materiales que no cumplan con lo indicado en el párrafo anterior, ni aun en el supuesto de que serán mejorados posteriormente en el lugar de su utilización por el Contratista de Obra.

Si en la ejecución del trabajo, los materiales presentan deficiencias respecto a las características arriba indicadas, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra los corrija por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al Contratista de Obra.

CEMENTO:

Se empleará cemento Portland Tipo CPO 40 o CPC 40, que en general, cumplan respectivamente con los requisitos físicos y químicos que se señalan en las cláusulas de la Norma N.CMT.2.02.001/02, del Libro CMT Características de los Materiales, Parte 2 Materiales para Estructuras, Título 02 Materiales para Concreto Hidráulico, Capítulo 001 Calidad del Cemento Portland de la SCT o norma NMX-C-414-ONNCCE-2017.

AGUA:

El agua que se emplee en la fabricación de la base modificada con cemento Portland deberá estar limpia y libre de materiales perjudiciales tales como aceites, grasas, materia orgánica, etc., cumpliendo con lo que indica la norma N.CMT.2∙02.003/02, Libro CMT Características de los Materiales, Parte 2 Materiales para Estructuras, Título 02 Materiales para Concreto Hidráulico, Capítulo 003 Calidad del Agua para Concreto Hidráulico de la Normativa para la Infraestructura del Transporte de la Secretaría o norma NMX-C-122-ONNCCE.

ADITIVOS:

Se podrá usar aditivo reductor de agua y retardante que cumpla con las Norma de Calidad de los Materiales N-CMT-2-02-004/18 y/o Norma Mexicana NMX-C-255 ya sea para incrementar la resistencia o aumentar el tiempo de trabajabilidad de la mezcla.

EQUIPO:

El equipo que se utilice para la construcción de capas modificadas será el adecuado para obtener la calidad especificada en el proyecto en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, conforme al programa de utilización de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de la obra su selección. Dicho equipo será mantenido en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que dure la obra y será operado por personal capacitado. Si en la ejecución del trabajo y a juicio de la Contratante, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados esperados, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de obra corrija las deficiencias, lo remplace o sustituya al operador. Se deberá considerar que el equipo utilizado garantice la recuperación, homogenización y aplicación del cemento a base de lechada en una sola capa, debiendo conseguir el cero (0,0) por ciento de partículas suspendidas del cemento en los procesos de dosificación, bombeo, suministro, homogeneización y tendido de la capa recuperada

Los atrasos en el programa de ejecución serán imputables al Contratista de obra.

EJECUCIÓN:

Antes de ejecutar los trabajos de recuperación, la Contratista deberá suministrar y colocar las señales y los dispositivos de seguridad, así como los bandereros que se requieran, conforme a lo indicado en la Norma N.PRY.CAR.10.03.001/21, Ejecución de Proyectos de Señalamiento y Dispositivos para Protección en Obras, así mismo lo establecido en la Cláusula D. de la Norma N.LEG.3, Ejecución de Obras.

Posteriormente se deberá de realizar el control geométrico que permita replantear en campo las secciones de construcción, indicadas en el proyecto.

Inmediatamente después de fresado de la carpeta asfáltica existente en la profundidad que señale el proyecto se procederá a cortar y recuperar la siguiente capa existente en un espesor de 25 cm, por medio de equipo del tipo recuperadora y/o recicladora Wirtgen WR 2500 o similar, en una sola capa, así como también, se adicionará el material de recargue con calidad de base hidráulica procedente de banco en una proporción que garantice la resistencia de proyecto, todo esto para la construcción de la base modificada con cemento Portland.

Los materiales de desperdicio o sobrantes que resulten de los trabajos, después de realizar las compensaciones que fueran necesarias por las pequeñas depresiones que existan en la superficie de rodamiento actual, deberán ser retirados, almacenados y conformados en el banco de tiro o sitios dentro del tramo, que indique la Convocante.

Enseguida se realizará el suministro del cemento Pórtland y agua por medio de lechada (cemento-agua) sobre el material recuperado a través de un equipo dosificador con válvulas dosificadoras computarizadas para garantizar una resistencia a la compresión simple de 25 kg/cm2 a los 7 días.  días. La contratista deberá considerar en su análisis el suministro y aplicación de aditivos, suministro y aplicación de agua, así como todas las operaciones de mezclado

El equipo dosificador del tipo Wirtgen WM 1000, dispondrá de depósitos independientes en dimensiones suficientes para almacenar las cantidades necesarias de cemento y agua así como contar con un procesador (control automatizado) que regule la aportación del agua y cemento hacia la dosificadora de lechada de acuerdo a la relación porcentual de cemento Portland y humedad óptima indicada en el proyecto.

Se deberá conseguir el cero (0,0) por ciento de partículas suspendidas del cemento en los procesos de dosificación, bombeo, suministro, homogenización y tendido de la capa y bajo criterio de la Supervisión podrá ser causalidad de sanción.

El equipo para ejecutar los trabajos de construcción de la base modificada con cemento Portland (mezcladoras de suspensión y estabilizador de suelos) tiene características geométricas que necesitará en el lado exterior de las secciones transversales, un sobreancho de aproximadamente 40 cm de material para buen apoyo de las maquinas descritas, sobreancho que no será motivo de cuantificación para el pago de base modificada por lo que en el análisis del precio se deberá considerar el costo de construir dicho sobreancho a la sección transversal de construcción de la capa de base modificada.

Es importante que durante la construcción de la capa de base modificada se tenga una mezcla homogénea y un espesor constante además de conservar el bombeo mínimo del 2 % o bien el indicado en el proyecto en toda su longitud.

Se podrá colocar el concreto hidráulico para pavimento sobre la base hidráulica modificada con cemento Pórtland una vez que ésta haya alcanzado una resistencia a la compresión simple del ochenta por ciento (80%) de la de proyecto como mínimo

COMPACTACIÓN:

La compactación de la capa modificada deberá realizarse en número de capas necesarias, para garantizar que la energía de compactación sea homogénea en los 25 cm, primero con un rodillo pata de cabra adecuado al espesor por compactar y posteriormente dar el acabado con un rodillo liso vibratorio autopropulsado con un peso mínimo de 15 toneladas en apego a la norma N·CTR·CAR·1·04·003/14 inherente a Capas Estabilizadas de la SCT hasta alcanzar el 100% de la Masa Volumétrica Seca Máxima del material obtenido mediante la prueba de compactación AASHTO modificada (5 capas).

El tiempo transcurrido entre la incorporación del cemento y la compactación no deberá exceder de 90 minutos sin que se alcance el grado requerido.

CURADO:

Terminada la compactación de la base modificada con cemento Portland, ésta deberá curarse y protegerse contra pérdidas de humedad mediante la aplicación de un riego de impregnación con emulsión asfáltica ECI 60 de acuerdo con la norma vigente N.CMT.4.05.001/06, con una dosificación de 1.2 litro por m2 ó mediante una prueba de campo se obtendrá la dosificación adecuada.

En el momento de aplicar el riego de impregnación, que en ningún caso debe exceder de veinticuatro (24) horas después de terminada la compactación, la superficie de la base modificada deberá presentar un aspecto denso y homogéneo y contener la humedad suficiente que permita el curado.

La Contratista deberá realizar traslapes por cada día de trabajo para la formación de la junta constructiva, para lo cual se deberá iniciar la recuperación en los últimos 3.0 (tres) metros a todo lo ancho del área trabajada del día anterior; evitando áreas no uniformes.

La separación del tren de trabajo del mejoramiento de la base y de tendido de la carpeta de concreto hidráulico de ninguna manera podrá ser mayor a 2500 metros de longitud.

CONDICIONES CLIMÁTICAS:

No se construirán capas modificadas, cuando exista amenaza de lluvia, este lloviendo y cuando la temperatura ambiente sea menor a 5 (cinco) grados Celsius, tomada a la sombra lejos de cualquier fuente de calor artificial.

Los trabajos se suspenderán en el momento en el que se presenten situaciones climáticas adversas y no se reanudarán mientras estas no sean las adecuadas. Se tomarán en cuenta las recomendaciones que proporcione el fabricante del producto modificante.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Además de lo establecido anteriormente en esta especificación, para que la capa modificada sea aceptada, con base en el control de calidad que ejecute el Contratista de Obra, mismo que podrá ser verificado por la Contratante cuando lo juzgue conveniente, se comprobará:

CALIDAD DE LOS MATERIALES MODIFICADOS:  El material recuperado deberá cumplir con la granulometría para capas de base, por lo que mediante los ensayes necesarios de laboratorio tanto de la supervisión como de la Contratista se determinarán en campo si se le agrega material de banco de cierta graduación y en qué proporción.

Que los materiales, solos y después de mezclados, así como los productos modificantes, cumplan con las características establecidas en esta especificación.

NIVELES: Que el alineamiento, perfil y sección de la capa modificada, cumplan con lo establecido en el proyecto, con las tolerancias del nivel de la superficie en cada punto nivelado con respecto al proyecto sea de ± 1.0 centímetro.

Las nivelaciones se ejecutarán con nivel fijo y comprobación de cierre, obteniendo los niveles con aproximación al milímetro. Las distancias horizontales se medirán con aproximación al centímetro.

COMPACTACIÓN: La cantidad de calas para verificar el grado de compactación de la capa recuperada y modificada se determinará con la siguiente fórmula: c = L / 50

Donde:

c = Número de calas, aproximado a la unidad superior.

L = Longitud de trabajo en la jornada en metros (m).

RESISTENCIA DE LA BASE MODIFICADA: Una vez tendida y compactada la capa de base modificada, el Contratista de obra, realizará las pruebas necesarias que aseguren el cumplimiento del grado de compactación y la resistencia a la compresión simple establecida en el proyecto.

El Contratista, deberá garantizar que la base modificada alcance una resistencia a la compresión simple de 25 kg/cm2 a los 7 días, lo cual se comprobará con la resistencia a la compresión simple obtenida en especímenes cilíndricos, obligándose a que en caso de que no se obtenga la resistencia esperada, al retiro del tramo correspondiente y a la reconstrucción sin costo alguno adicional para la Contratante.

Para comprobar el cumplimiento de la resistencia especificada por el proyecto, se tomará un muestreo de especímenes cilíndricos de la mezcla para la construcción de la base modificada por cada 500 m3 de producción; el muestreo constará de la elaboración de 3 especímenes cilíndricos, los cuales se ensayarán a compresión simple de acuerdo con el Manual M•MMP•2•02•058/04; un espécimen se ensayará a la edad de 3 días y los dos restantes se ensayarán a la edad de 7 días.

La elaboración de los especímenes se realizará de acuerdo al método AASHTO Modificado, usando moldes cilíndricos estándar de 15 x 30 cm, fabricándolos en 5 capas de igual volumen con 143 compactaciones por capa, realizando un enrase en la última capa y dando un curado adecuado hasta el momento de su ensaye o utilizando el método de compactación por rotomartillo descrito en la Norma ASTM C 1435.

La capa modificada deberá cumplir con lo indicado en las Normas N-CMT-4-02-003/21, N-CVS-CAR-4-02-005/14, y N-CTR-CAR-1-04-003/14.

TRAMO DE PRUEBA: La Contratista deberá realizar un tramo de prueba de doscientos (200 m) metros, con la finalidad de evaluar el procedimiento, dosificaciones y los equipos a utilizar. La construcción de este tramo de prueba se hará cumpliendo con todo lo establecido en esta especificación particular

MEDICIÓN:

La base modificada por unidad de obra terminada se medirá tomando como unidad el metro cúbico (m³) de material recuperado, nuevo, modificado y compactado, con aproximación a la décima (0.1)

BASE DE PAGO:

La base modificada, por unidad de obra terminada (P.U.O.T), se pagará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico (m³) de capa modificada y compactada, este precio unitario incluye lo que corresponda por: Mano de obra, suministro y colocación de los materiales pétreos, maquinaria mayor, menor y herramienta, suministro y aplicación de cemento Pórtland; suministro y aplicación de aditivos, suministro y aplicación de agua; operaciones de recuperación, mezclado, tendido y compactación al grado fijado en el proyecto; afinamiento para dar el acabado superficial; curado, o cualquier otro tratamiento que requiera la capa modificada compactada como sobreanchos, incluyendo los materiales ó productos necesarios para ello; suministro de materiales, carga, acarreo, descarga del material de desperdicio al banco de tiro; acomodo del material de desperdicio en el banco de tiro; suministro, colocación, acarreo y compactación de material de banco que se va utilizar (incluyendo su extracción, trituración, etc.). y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.