Resumen

La siguiente información hace referencia al levantamiento realizado en el área donde se planea realizar el Proyecto ejecutivo para la construcción de carretera "Entronque Anáhuac", ubicado en la intersección de la carretera Monterrey – Colombia con carretera Monterrey - Nuevo Laredo, Municipio de Anáhuac, Nuevo León, México, en el cual determinamos las propiedades físicas y mecánicas del suelo, realizando enseguida el análisis geotécnico en el cual se definirán los tipos de cimentaciones a emplear, profundidad de desplante y capacidad de carga admisible de las mismas.

El presente informe está conformado por el capítulo 1, se presenta una introducción general del proyecto incluyendo la localización del área en estudio y la localización de los ensayes realizados, por el capítulo 2 donde encontramos los datos relevantes de la visita al sitio así como información general del sitio en estudio, en el capítulo 3 se mencionan los trabajos realizados tanto en campo como en laboratorio, en el capítulo 4 si tienen los resultados obtenidos, por el capítulo 5 se encuentran las conclusiones generales del estudio en base a los valores obtenidos, por el capítulo 6, donde discutiremos acerca del análisis constructivo y diseño geotécnico,  por el capítulo 7, encontraremos la información relacionada con los asentamientos y finalmente por el capítulo 8, donde encontraremos recomendaciones generales para el proceso constructivo.

Adjunto, encontraremos el Anexo 1 regionalización sísmica, Anexo 2 Perfiles Estratigráficos, Anexo 3 Pruebas de laboratorio, Anexo 4 Informe Fotográfico y Anexo 5 Carta Responsiva y Cedula Profesional

- Introducción

  - Ubicación del área en estudio

Debido al proyecto planeado se nos solicitó la realización del Estudio de Mecanica de Suelos y Análisis geotécnico, trabajando en el área específica anteriormente mencionada la cual se localiza en la intersección de la carretera Monterrey – Colombia con carretera Monterrey - Nuevo Laredo, Municipio de Anáhuac, Nuevo León, México, tal como se indica en las figuras siguientes.

Figura 1. Localización del Área en Estudio

Monterrey – Nuevo Laredo

Monterrey – Nuevo Laredo

Carretera Monterrey  Colombia

Carretera Monterrey  Colombia

Tabla 1. Localización de los Sondeos

| SONDEO | COORDENADAS |
| --- | --- |
| PMR-01 | 14 R 405950 ; 3025905 |
| PMR-02 | 14 R 405942 ; 3025992 |
| PMR-03 | 14 R 405988 ; 3025935 |
| PMR-04 | 14 R 405873 ; 3025960 |
| PMR-05 | 14 R 405435 ; 3026788 |
| PMR-06 | 14 R 405426 ; 3026804 |
| PMR-07 | 14 R 405394 ; 3026878 |

Figura 2. Localización de los Sondeos

  - Objetivo y Alcance del estudio

El presente estudio tiene como objetivo caracterizar de manera geotécnica el sitio en estudio, determinando las propiedades físicas y mecánicas de los suelos presentes para enseguida determinar los diferentes tipos de cimentaciones que se consideren aplicables, su profundidad de desplante y su capacidad de carga admisible.

Como alcances de este estudio tenemos, el reconocimiento superficial del área, la obtención de muestras a distintas profundidades, la realización de pruebas en campo, la localización del estrato rocoso (en caso de encontrarse), pruebas en laboratorio y sitio, y mediante el uso de los resultados obtenidos hacer un análisis geotécnico y las recomendaciones constructivas aplicables al proyecto.

- Caracterización del predio en Estudio

  - Visita al sitio en estudio y reconocimiento superficial

Personal de nuestra empresa realizó una visita al área en estudio y como se puede observar en el informe fotográfico el predio se encuentra con una topografía en general plana, en cuanto a la vegetación natural esta se encuentra compuesta por pastizal, dicha vegetación cubre parcialmente la superficie del predio.

Las áreas a explorar son parte del derecho de paso de la vialidad y actualmente no tienen un uso específico, por lo cual se proyecta sobre las mismas, el llevar a cabo la construcción de un puente vehicular, el cual busca la agilización de la circulación vehicular, tomando en cuenta esto, las exploraciones a realizar serán encaminadas para cubrir las necesidades de cada uso en específico, siendo determinante en cada caso trabajar en conjunto con el plano de rasantes del proyecto ejecutivo.

  - Información general del sitio en estudio

    - Fisiografía

La fisiografía es la representación cartográfica de las diferentes provincias y subprovincias en las que se ha dividido el país, de acuerdo con su geología y topografía.

Con base en información topográfica, geológica y climatológica, para la representación de las diferentes unidades se establecieron las siguientes clasificaciones:

Provincia Fisiográfica. Conjunto estructural de origen geológico unitario, con morfología propia y distintiva. En el municipio de Anáhuac se tiene Grandes Llanuras de Norteamérica (100%).

Subprovincia/Discontinuidad Fisiográfica. Subregiones de una provincia fisiográfica con características distintivas. En el municipio de Anáhuac se tienen Llanuras de Coahuila y Nuevo León (100%)

Sistema de Topoformas. Conjunto de formas del terreno asociadas según algún patrón o patrones estructurales y/o degradativos. En el municipio de Anáhuac se tiene Llanura Aluvial con Lomerío (44%), Lomerío de Laderas Tendidas con Llanuras (39%) y Llanura aluvial con Lomerío de Piso Rocoso o Cementado (17%)

Figura 3.  Relieve

    - Clima

De la zona municipal donde se localiza el área en estudio, se cuenta con la siguiente información: se tiene un rango de temperatura de 20 - 24°C, con un rango de precipitación de 400 - 500 mm y un clima Seco muy cálido y cálido (100%).

Figura 4.  Clima

    - Geología

Tomando como referencia el Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos del municipio de Anáhuac, Nuevo León con clave geoestadística 19005 y las guías de interpretación cartográfica, se hace una descripción de la Geología predominante en el sitio.

Hablando un poco de su formación esta región cruzo la era Mesozoica y los periodos  Cuaternario (48%), Paleógeno (27%), Cretácico (16%), Neógeno (7%) y No Definido (2%). Que dio formación a las siguientes rocas: en este caso sedimentarias estas fueron producidas a causa de los agentes externos de erosión: agua, viento, hielo y cambios de temperatura, se produjo el efecto de meteorización (desintegración y descomposición de las rocas), cuyas partículas fueron transportadas y finalmente depositadas.

Conforme se acumularon los sedimentos, los materiales se fueron al fondo y se compactan formándolas. De estas se tienen los siguientes tipos de roca: Lutita-arenisca (35%), conglomerado (19%), lutita (8%) y caliza (1%). A continuación una descripción de ellas.

Lutita

Roca compuesta por material terrígeno muy fino (arcillas (1/256 mm). Debido al tamaño de sus componentes no es posible una clasificación más precisa. Por la presencia e minerales accesorios se tienen: Lutitas calcáreas, lutitas rojas o férricas, lutitas carbonosas y lutitas silícea.

Conglomerado

Roca de grano grueso mayores a los 2 mm a más de 250 mm (gravillas 2-4 mm, matatena 4-6 mm, guijarro 64-256 mm y peñasco > 256mm); de formas esféricas a poco esféricas y de grado de redondez angulosos a bien redondeados. Por la presencia de arcillas (matriz y/o cementante) se diferencian los siguientes tipos de conglomerados: ortoconglomerados (matriz <15%) y paraconglomerados (matriz > 15%).

Arenisca

Son rocas constituidas por minerales, fragmentos del tamaño de la arena 1/16 mm a 2 mm. Se pueden clasificar en forma general por el porcentaje de matriz (material que engloba a los fragmentos) en arenitas (0-15%) y wacas (15-75%), por su contenido de minerales (cuarzo, feldespatos y fragmentos de roca) en: arcosas, ortocuarcitas y literenitas, Grauvaca (lítica o feldespática).

Caliza

Roca química o bioquímica, es la roca más importante de las rocas carbonatadas; constituida de carbonato de calcio (>80% CaCo3), pudiendo estar acompañada de: aragonito, sílice, dolomita, siderita y con frecuencia la presencia de fósiles, por lo que son de gran importancia estratigráfica. Por su contenido orgánico, arreglo mineral y textura existen gran cantidad de clasificaciones en calizas. En los casos donde es considerable o relevante la presencia de materiales clásticos se clasifica la caliza y el tamaño de la partícula determina el nombre secundario: caliza-lutita, caliza-arenosa, caliza-arcillosa y caliza-conglomerática.

Figura 5.  Geología

    - Edafología

En esta región se tiene un tipo de suelo aluvión en un 35% y lacustre 2% que está formado por el depósito de materiales sueltos (gravas y arenas) provenientes de rocas prexistentes, que han sido transportados por corrientes superficiales de agua.

Se tiene que en la región los suelos predominantes son los siguientes, haciendo enseguida una pequeña descripción de ellos (Figura 5).

Calcisol (47.6%)

Tipo de suelos asociado con un clima árido o semiárido. El término deriva del vocablo latino "calcarius" que significa calcáreo, haciendo alusión a la sustancial acumulación de caliza secundaria. El material original lo constituyen depósitos aluviales, coluviales o eólicos de materiales alterados.

Vertisol (24,1%)

Del latín vertere, voltear. Suelos de climas templados y cálidos, especialmente de zonas con una marcada estación seca y otra lluviosa. La vegetación natural va de selvas bajas a pastizales y matorrales. Se caracteriza por su estructura masiva y su alto contenido de arcilla, la cual es expandible en húmedo formando superficies de deslizamiento llamadas facetas, y que por ser colapsables en seco pueden formar grietas en la superficie o a determinada profundidad.

Regosol (7,4%)

Del griego reghos: manto, cobija o capa de material suelto que cubre a la roca. Suelos ubicados en muy diversos tipos de clima, vegetación y relieve. Tienen poco desarrollo y por ello no presentan capas muy diferenciadas entre sí. En general son claros o pobres en materia orgánica, se parecen bastante a la roca que le da origen. Frecuentemente son someros.

Fluvisol (6,3%)

Del latin fluvius: rio. Se caracterizan por estar formados de materiales acarreados por agua. Son suelos muy poco desarrollados, medianamente profundos y presentan generalmente estructura débil o suelta.

Leptosol (4,5%)

El término deriva del vocablo griego "leptos" que significa delgado, haciendo alusión a su espesor reducido.  El material original puede ser cualquiera tanto rocas como materiales no consolidados con menos del 10 % de tierra fina.

Chernozem (4,1%)

Del ruso cherno: negro; y zemljá: tierra. Literalmente, tierra negra. Suelos alcalinos ubicados en zonas semiáridas o de transición hacia climas lluviosos. En condiciones naturales tienen vegetación de pastizal, son suelos que sobrepasan comúnmente los 80 cm de profundidad y se caracterizan por presentar una capa superior de color negro, rica en materias orgánicas y nutrientes, con alta acumulación de caliche suelto o ligeramente cementado en el subsuelo.

Castañozem (2,9%)

Del latín, castaneo: castaño; y del ruso zemljá: tierra. Suelos alcalinos que se encuentran ubicados en zonas semiáridas o de transición hacia climas más lluviosos. En condiciones naturales tienen vegetación de pastizal, con algunas áreas de matorral. Frecuentemente tienen más de 70cm de profundidad y se caracterizan por presentar una capa superior de color pardo o rojizo oscuro, rica en materias orgánicas y nutrientes, con acumulación de caliche suelto o ligeramente cementado en el subsuelo.

Cambisol (1,7%)

Del latín cambiare: cambiar. Literalmente, suelo que cambia. Estos suelos son jóvenes, poco desarrollados y se pueden encontrar en cualquier tipo de vegetación o clima excepto en los de zonas áridas. Se caracterizan por presentar en el subsuelo una capa con terrones que presentan vestigios el tipo e roca subyacente y que además puede tener pequeñas acumulaciones de arcilla, carbonatos d calcio, fierro o manganeso.

Debe destacarse que a diferencia de la edafología que trata a los suelos considerando sus propiedades físicas, químicas y morfológicas, la geología, los trata atendiendo a los lugares en que se depositan y a los agentes de transporte que los depositan.

Se presenta un 0,2% de suelo no aplicable, Solonchak (0,5%) y Phaeozem (0,4%), que es, según la información recabada, lo que se tiene construido hasta la fecha. (Figura 6).

Solonchak (0,5%)

Del ruso sol: sal. Literalmente suelos salinos. Se presentan en zonas donde se acumula el salitre. Tienen alto contenido de sales en todo o alguna parte del suelo.

Phaeozem (0,4%)

Es un tipo de suelo caracterizado por poseer una marcada acumulación de materia orgánica y por estar saturados en bases en su parte superior.

Figura 6.  Edafología

    - Hidrografía

La hidrografía es la parte de la geografía que se encarga de la descripción de las aguas del planeta Tierra. El concepto se utiliza también para nombrar al conjunto de las aguas de una región o de un país.

La hidrografía estudia características como el caudal, el lecho, la cuenca y la sedimentación fluvial de las aguas continentales. Es habitual que se considere a la cuenca hidrográfica de un río como una región natural específica y que se desarrollen análisis detallados de sus especificidades.

La región hidrológica que comprende al municipio de Anáhuac es Bravo-Conchos (100%), la cuenca P. Falcón-R. Salado (65%) y R. Bravo-Nuevo Laredo (35%) y subcuenca R. Salado-Anáhuac (54%), R. Salado-A. de la Coyota (19%), R. Salado-Las Tortillas (11%), R. Bravo-A. del Carrizo (9%) y R. Bravo-A. Saladito (7%). En cuanto a los cuerpos de agua se tiene P. Salinillas, P. La Escalera, P. Grande.

Figura 7. Relieve

    - Uso de suelo y Vegetación

La distribución de los tipos de vegetación natural e inducida, así como el nivel y tipo de afectación de las comunidades vegetales y su dinámica en México, además conocer la localización de las áreas agrícolas de acuerdo a su disponibilidad de agua y por la permanencia de los cultivos en el terreno.

Uso de suelo. Agricultura (36%) y zona urbana (1,0%).

Vegetación. Matorral (58%) y pastizal (5,0%).

    - Zona urbana

Como ya se mencionó se cuenta con un 1,0% de zona urbana en el municipio de Anáhuac, Nuevo León, están creciendo sobre suelos y rocas sedimentarias del Cuaternario, en llanuras; sobre áreas donde originalmente había suelos denominados Calcisol y Vertisol;  tienen  clima seco muy cálido y cálido, y están creciendo sobre terrenos previamente ocupados por agricultura y matorrales.

Figura 8. Uso de suelo y vegetación

    - Sismicidad

Considerando la Regionalización Sísmica del País, propuesta por la Comisión Federal de Electricidad, para fines de diseño sísmico la República Mexicana se considera dividida en cuatro zonas). Las fronteras entre zonas coinciden con curvas de igual aceleración máxima del terreno; la zona A es la de menor intensidad sísmica mientras que la mayor es la zona D.

Considerando la información del programa PRODISIS 4.1, con base al Manual de Diseño de Obras Civiles de la CFE-Diseño por sismo, el municipio de Anáhuac, Nuevo León, México, se encuentra en la zona sísmica “A” (ver anexo 4). Los parámetros de espectro de diseño sísmico del sitio (Espectro de diseño transparente regional), que nos proporciona el programa de PRODISIS 4.1, se obtiene en base a los valores de Vs=velocidad de onda de corte del terreno en los 30 m superficiales y con Hs=30. Estos valores se pueden proponer en base a los resultados obtenidos del ensaye de penetración estándar, donde el estrato que se apoyará la cimentación de la estructura presenta valores N60˃ 50 golpes, por lo tanto, se puede proponer considerar los valores de Vs=360 m/s a Hs=1,50 m de acuerdo la siguiente tabla. Clasificando al terreno en estudio como un suelo tipo I.

Para un análisis por sismo del sitio más detallado, de acuerdo con el reglamento de obras civiles de la CFE-2015 se deben calcular por lo menos 2 parámetros (tabla 3) para la clasificación del terreno. Así como el parámetro de Vs se deberá determinar por medio de un estudio geofísico aplicando los métodos de sondeo eléctrico vertical, refracción sísmica y Masw. Entre las recomendaciones para el cálculo de Hs se encuentra la prueba de penetración estándar. Al ser un método directo da mayor importancia sobre los métodos indirectos.

- Trabajos realizados

  - Trabajos de campo

Los trabajos de campo tienen el objetivo de detectar problemas especiales que pudiera imponer del suelo y sub suelo e identificarlo para planear su utilización en las diversas etapas de construcción del proyecto, incluyen la visita al sitio, la exploración, realización de pruebas aplicadas en campo y posteriormente la obtención de muestras que serán analizadas en el laboratorio. Estas pruebas de campo serán de distinta naturaleza según el uso que tendrá cada área.

    - Prueba de Penetración Estándar

En cuanto a la estimación de la capacidad portante, a cada metro, cambio de material o estrato que se considere competente para soportar el tipo de estructura proyectada se determinara su resistencia a la compresión simple o ángulo de fricción interna mediante correlaciones con respecto al número de golpes generados a partir de la prueba de penetración estándar (SPT), en forma manual con el tubo partido de acuerdo a la Norma ASTM D 1586/D1586M-18, la cual consiste en hincar a base de golpes una cuchara muestreadora de 60,0 cm de largo, 5,08 cm de diámetro exterior y 3,49 cm de diámetro interior mediante la energía proporcionada por una masa de 64 kg de peso que se deja caer libremente de una altura de 75,0 cm. Las muestras recuperadas se trabajarán en el laboratorio para su posterior clasificación de acuerdo al Sistema Unificado de Clasificación de Suelos.

La selección de esta prueba (SPT), para la estimación de las propiedades mecánicas de los estratos, así como el obtener solo muestras alterada parte de las normas técnicas complementarias para diseño y construcciones de cimentaciones del reglamento de construcciones de la Ciudad de México, donde se menciona lo siguiente:

2.3 Exploraciones

d) Los sondeos a realizar podrán ser de los tipos indicados a continuación:

- Sondeos con recuperación continúa de muestras alteradas mediante la herramienta de penetración estándar. Servirán para evaluar la consistencia o compacidad de los materiales superficiales de la Zona I y de los estratos resistentes de las zonas II y III. También se emplearán en las arcillas blandas de las zonas II y III con objeto de obtener un perfil continuo del contenido de agua y otras propiedades índices. No será aceptable realizar pruebas mecánicas usando especímenes de muestras alteradas.

- Sondeos mixtos con recuperación alternada de muestras inalteradas y alteradas en las zonas II y III. Solo las primeras serán aceptables para determinar propiedades mecánicas. Las profundidades de muestreo inalterado se definirán a partir de perfiles de contenido de agua, determinados previamente mediante sondes con recuperación de muestras alteradas.

- Exploración continúa o selectiva, mediante una determinada prueba de campo, con o sin recuperación de muestras, respetando en cada caso los procedimientos de ensaye e interpretación generalmente aceptados. Las pruebas de campo serán indispensables para los suelos en los que el muestreo de tipo inalterado resulte difícil o deficiente y en construcciones pesadas, extensas o con excavaciones profundas. Las pruebas podrán consistir en medir:

El número de golpes requeridos para lograr, mediante impactos, cierta penetración de un muestreados estándar (prueba SPT) o de un dispositivo mecánico cónico (prueba dinámica de cono). En la interpretación de los resultados se aplicarán los factores de corrección apropiados para tomar en cuenta la energía efectivamente aplicada, la presencia del nivel freático, la profundidad de la prueba y otros factores.

En caso de toparse con suelos muy duros formados con gravas y boleos en estado muy compacto, rocas sedimentarias de tipo lutita, conglomerados o estratos calichosos, la prueba de penetración estándar se realizará hasta obtener un N60 mayor de 50 golpes, observando que en este tipo de materiales normalmente no se recupera muestra.

  - Ensayes de laboratorio

Después de la obtención de las muestras en campo se prosigue a realizar las pruebas de laboratorio las cuales son las siguientes:

Muestras alteradas recuperadas

-Granulometría

-Contenido de humedad natural

-Límite líquido

-Límite Plástico

-Índice de Plasticidad

-Densidad especifica de los suelos

    - Contenido de humedad natural

Según la norma AASHTO T 265-15 “Método de prueba estándar para la determinación de contenido de humedad en suelos y mezclas de agregado fino y grueso en el laboratorio” el contenido de humedad se define como: El valor, en porcentaje, de la masa de agua, en una masa específica de suelo. Una aplicación práctica para la determinación de la masa del agua es mediante el secado del suelo húmedo a una masa constante en un horno de secado controlado a una temperatura de 110 ± 5 °C (230 ± 9°F).

    - Granulometría

Para la clasificación de los suelos se utilizó el método normado de la ASTM  2487-11 Practica Estándar para la Clasificación de los Suelos para propósitos de ingeniería (Sistema Unificado de Clasificación de Suelos), para la cual es necesario determinar la granulometría de los suelos, este ensaye fue realizado por medio de las normas AASHTO T 311-00 (2010) “Método de prueba estándar para el análisis granulométrico en suelos granulares” y AASHTO T 11-05 “Método de prueba estándar para materiales más finos  que la malla no.200 (0,075-mm)  mediante lavado”.

La primera norma cubre la determinación de la distribución del tamaño de partícula en suelos mediante el tamizado. Este método utiliza la malla No.4 (4,75 mm) para propósitos de separación. Las especificaciones para suelos granulares, las cuales hacen referencia en este método, usualmente contiene especificaciones de graduación que incluyen ambos, material fino y grueso en tamaños entre los 75 mm y los 0,075 mm.

La prueba consiste en obtener una muestra seca de material granular con su masa determinada y pasarla a través de una serie de mallas con las aberturas progresivamente más pequeñas. La distribución del tamaño de la partícula es obtenido mediante la determinación de la masa del material retenido en cada una de la mallas y dividiendo estas masas por el total de masa seca de la muestra. Este método requiere secado, lavado, y una serie de separaciones.

La segunda norma cubre la determinación de la cantidad de material más fino que la malla No.200 (0,075 mm) en agregados mediante el lavado. Partículas de arcilla y otras partículas dispersas en el agua, así como también los materiales solubles, los cuales serán removidos del agregado durante el ensaye.

Se incluyen dos procedimientos para la operación del lavado uno es utilizando agua simple y el otro es usando un agente floculante para facilitar el desprendimiento del material más fino que la malla No. 200 del agregado grueso. Para estos ensayes se utilizó agua simple como operación de lavado.

Esta prueba en consiste en obtener una muestra y ser lavada de una manera predeterminada. El agua del lavado decantada, que contiene material disuelto y suspendido, es pasada a través de la malla No.200. La masa removida resultante del tratamiento de agua, es calculada como la masa en porcentaje de la muestra original y es reportada como el porcentaje del material más fino que la malla No.200 mediante el lavado.

    - Límite líquido, Limite Plástico e Índice Plástico

Realizado mediante la norma AASHTO T 89-10 “Método de prueba estándar para la determinación del límite líquido en suelos y mezclas de suelos”. Este procedimiento tiene como intención determinar el límite líquido de un suelo que es, el contenido de agua, en el cual el suelo pasa de un estado plástico a un estado líquido.

El limite liquido es determinado en el laboratorio, la norma menciona el uso de dos métodos el Método A, multipunto, colocando una mezcla de suelo y agua sobre la Copa de Casagrande, realizando una ranura por el centro, posteriormente se golpea consecutivamente contra la base de la máquina, haciendo girar la manivela, hasta que la ranura, se cierre en una longitud de 13 mm. Se obtiene la primera muestra en un rango de 25-35 golpes, una segunda muestra se toma en un rango de 20 a 30 golpes, una tercera muestra se toma en un rango de 15 a 25 golpes. El rango de las tres determinaciones debe ser de al menos 10 golpes.

El contenido de agua en el suelo debe ser expresado como el contenido de humedad en porcentaje de la masa del suelo seco y debe ser calculado de la siguiente manera:

Masa del agua.

% DE HUMEDAD=                                                      x 100

Masa del suelo seco

Después de estas determinaciones se utiliza una “curva de flujo” que represente la relación entre el contenido de humedad y el número correspondiente de golpes, deberá ser trazada sobre una gráfica semilogarítmica con el contenido de humedad como las abscisas y el número de golpes como las ordenadas sobre la escala logarítmica. La curva debe ser una línea recta dibujada tan cerca como sea posible a través de los tres o más puntos trazados.

El contenido de humedad correspondiente a la intersección de la curva de flujo con los 25 golpes ordenados, debe ser tomado como el límite liquido del suelo.

El método B, un solo punto se realiza el mismo procedimiento de multipunto la ranura se deberá cerrar entre 22 a 28 golpes, el limite liquido se obtiene multiplicando el factor de corrección (K) por el número de golpes obtenidos en el ensaye.

En este caso el método utilizado fue el método B un solo punto.

Para la determinación del Límite Plástico e Índice Plástico fue utilizada la norma AASHTO T 90-00 (2008)” Método de prueba estándar para la determinación del límite plástico e índice plástico en los suelos y mezclas de suelos”.

El límite plástico de un suelo es el contenido de agua, en el cual el suelo pasa de un estado plástico a un estado semisólido y se rompe y es obtenido en laboratorio determinando el contenido de humedad moldeando un cilindro de suelo, con un diámetro de 3 mm.

Para esto se selecciona una porción con una masa de 1,5 a 2,0 g de la masa del suelo se puede hacer mediante el método manual o  un procedimiento alterno utilizando el aparato rolador de límite plástico, en este caso fue utilizado el método manual en el cual se rola la masa de suelo entre la palma o los dedos y la superficie de cristal (o un pedazo de papel pegado sobre una superficie horizontal lisa) con suficiente presión para enrolar la masa de suelo en un diámetro uniforme a través de su longitud. El rollo deberá deformarse en cada ciclo de tal manera que el diámetro alcance los 3 mm, en un lapso no mayor a los 2 min. La cantidad de presión requerida de la mano o de los dedos, variara de manera significativa, de acuerdo al tipo de suelo. Suelos frágiles o de baja plasticidad son los más fáciles de rolar bajo la orilla de la palma de la mano o con la base del dedo pulgar.

El índice plástico es obtenido como la diferencia entre el límite líquido (LL) y su límite plástico (LP), de la siguiente manera:

IP= LL – LP

Dónde:

IP= Índice plástico

LL= Limite Liquido

LP= Limite plástico

Se reporta la diferencia calculada en porcentaje como el índice plástico.

Posteriormente en base a los valores de Limite Liquido e Índice Plástico es clasificar el suelo mediante la Carta de Plasticidad graficando el valor LL en la abscisa X y IP en el eje Y.

    - Densidad especifica de los suelos

Realizada mediante la norma AASHTO T 100 “Método de prueba estándar para Determinar de la gravedad especifica de los suelos” la cual consiste en la determinación de la gravedad específica de los suelos por medio de un picnómetro. Cuando el suelo está compuesto de partículas más grande que la malla No. 4, se seguirá el procedimiento descrito en la AASHTO T 85 “Método de prueba estándar para la determinación de la gravedad específica y absorción en agregados gruesos”. Cuando el suelo está compuesto de partículas más grandes y más pequeñas que la malla No. 4, la muestra se separa mediante la malla No. 4 y el método de prueba adecuado que se utiliza en cada porción.

La norma AASHTO T 85 “Método de prueba estándar para la determinación de la gravedad específica y absorción en agregados gruesos” es aplicada en suelos cuya partícula sea mayo a la malla No. 4, este método cubre la determinación de la densidad promedio de una cantidad de partículas de agregado grueso, la densidad relativa y la absorción de agregados gruesos.

Estas propiedades físicas se emplearán para determinar el grado de actividad del suelo con la ayuda de las siguientes graficas e información técnica.

Tabla 13.5 Sistema de clasificación de suelos expansivo

| Limite líquido (%) | Índice de Plasticidad (%) | Expansión Potencial (%) | Clasificación de la expansión potencial |
| --- | --- | --- | --- |
| ˂ 50 | ˂ 25 | ˂ 0,5 | Baja |
| 50 – 60 | 25 – 35 | 0,5 – 1,5 | Marginal |
| ˃ 60 | ˃ 35 | ˃ 1,5 | Alta |

Expansión potencial = expansión vertical bajo una presión igual a la presión de sobrecarga

Compilado de O´Neill y Poormoayed (1980) ref. Principios de ingeniería de cimentaciones

Para determinar su potencial de colapso, se empleará el siguiente gráfico en donde se relacionan el límite líquido y su masa volumétrica seca natural, y otro donde la masa volumétrica seca natural se relaciona directamente con su potencial de colapso.

Ref. Mecánica de Suelos y Cimentación Autor Crespo pág. 85

Cuadro 2.14 Criterios de colapsabilidad

| Grado de colapso | Peso específico seco (kN/m2) | Potencial de colapso (%) (*) |
| --- | --- | --- |
| Bajo | ˃ 14,0 | ˂ 0,25 |
| Bajo a medio | 12,0 – 14,0 | 0,25 – 1,0 |
| Medio a alto | 10,0 – 12,0 | 1,0 – 5,0 |
| Alto a muy alto | ˂ 10,0 | ˃ 5,0 |

(*) Asiento inducido por colapso bajo inundación referido a la altura inicial de la muestra

Ref. Ingeniería Geológica autor González Vallejo pág. 112

    - Propiedades Mecánicas de los suelos

Estas propiedades mecánicas serán determinadas a diferentes profundidades en base a lo siguiente:

Las propiedades mecánicas fueron estimadas en base a los golpes obtenidos del Ensaye de Penetración Estándar, usando la siguiente correlación (Ref. Principios de Ingeniería de Cimentaciones Brajas M Das pág. 81):

El esfuerzo cortante (Cu) será determinado como:

Cu= KN60

Dónde:

K=constante = 3,5 – 6,5 kN/m2 (0,035 – 0,065 kgf/cm2)

N60 = Numero de golpes obtenidos del Ensaye de Penetración Estándar en Campo

De la Información anterior, seleccionamos el valor K = 6,5 kN/m2 (0,065 kgf/cm2).

La Resistencia a la Compresión Ultima (qu), serán determinadas en base a la correlación mostrada arriba, asumiendo esto de acuerdo a la literatura técnica:

qu = 2Cu = 2KN60

En la estimación de la resistencia a la compresión simple se tomó en cuenta la siguiente tabla del libro Ingeniería Geológica, en el cual se muestra una aproximación al rango de resistencia a compresión simple en base a la identificación en campo.

Tabla 2.0

| Clase | Descripción | Identificación de campo | Aproximación al rango de resistencia a compresión simple (MPa) |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Arcilla muy blanda | El puño penetra fácilmente varios cm. | <0,025 |
| S2 | Arcilla débil | El dedo penetra fácilmente varios cm. | 0,025-0,05 |
| S3 | Arcilla firme | Se necesita una pequeña presión para hincar el dedo. | 0,05-0,1 |
| S4 | Arcilla rígida | Se necesita una fuerte presión para hincar el dedo. | 0,1-0,25 |
| S5 | Arcilla muy rígida | Con cierta presión puede marcarse con la uña. | 0,25-0,5 |
| S6 | Arcilla dura | Se marca con dificultad al presionar con la uña. | > 0,5 |
| R0 | Roca extremadamente blanda | Se puede marcar con la uña. | 0,25-1,0 |
| R1 | Roca muy blanda | La roca se desmenuza al golpear con la punta del martillo. Con una navaja se talla fácilmente | 1,0-5,0 |
| R2 | Roca blanda | Se talla con dificultad con una navaja. Al golpear con la punta del martillo se producen pequeñas marcas. | 5,0-25 |
| R3 | Roca moderadamente dura | No puede tallarse con la navaja. Puede fracturarse con un golpe fuerte del martillo. | 25-50 |
| R4 | Roca dura | Se requiere más de un golpe con el martillo para fracturarla | 50-100 |
| R5 | Roca muy dura | Se requieren muchos golpes con el martillo para fracturarla | 100-250 |
| R6 | Roca extremadamente dura | Al golpearlo con el martillo sólo saltan esquirlas | >250 |

Así también se tiene la siguiente información de referencia para el caso de los estratos de roca donde debido a su naturaleza se encuentran en una condición de intemperizada y no es posible realizar el muestreo por medio de un Barril Doble Giratorio, por lo tanto, no es posible obtener un núcleo de roca representativo para realizar el ensaye de compresión simple y así evaluar su propiedad mecanica. Por lo que se considera posible considerar valores en el rango indicado Tabla D.23 Valores orientativos de Nspt, resistencia a la compresión simple y módulo de elasticidad de suelos del Documento Básico SE-C Seguridad estructural Cimientos pág. 120.

Además, se consultó la información del Libro de Ingeniería Geológica pág. 132, menciona: La resistencia a compresión simple es la propiedad más frecuente medida en las rocas, y en base a su valor se establece clasificaciones en mecánica de Rocas. En el Cuadro 3.10 se incluye diferentes clasificaciones basadas en este parámetro.

Suelos Friccionantes

Para el caso de suelos granulares, de los números de golpes corregidos obtenidos (N60) se estiman la Compacidad Relativa Dr y el ángulo de fricción Φ´, usando la siguiente tabla y correlaciones (Ref. Principios de Ingeniería de Cimentaciones Braja M Das pág. 83):

Tabla 3.0

| Ensaye de Penetración Estándar Numero de Golpes, (N60) | Compacidad Relativa aproximada, Dr (%) |
| --- | --- |
| 0 – 5 | 0 – 5 |
| 5 – 10 | 5 – 30 |
| 10 – 30 | 30 – 60 |
| 30 – 50 | 60 – 95 |

Detectando en el caso de estratos granulares, la presencia de rocas con tamaños de partícula mayores a 75 mm, es por eso que los valores del ensaye de penetración son tomados con reservación, así como también el Angulo de fricción obtenido aplicando la expresión anterior, siendo ajustados a los valores de acuerdo con materiales de la localidad, encontrando estos de 30 a 35°.

- Resultados Obtenidos

  - Descripción de los perfiles estratigráficos

A continuación presentamos en forma resumida la estratigrafía de los sondeos, pudiendo consultar las propiedades de los suelos en los perfiles que aparecen en los anexos.

PMR-01

De 0,00 a 2,00 m	Arcilla café verdosa con grumos y nódulos del mismo material.

De 2,00 a 3,00 m	Arcilla verdosa con carbonato de calcio.

De 3,00 a 4,00 m	Arcilla verdosa con un lente de calcita.

De 4,00 a 5,00 m	Arcilla verdosa con un lente de calcita.

De 5,00 a 6,00 m	Arcilla verdosa con un lente de calcita y vetas rojizas.

De 6,00 a 7,50 m	Lutita arcillosa verdosa intemperizada.

De 7,50 a 10,50 m	Lutita intemperizada con intercalaciones de arcilla verdosa.

De 10,50 a 12,00 m	Lutita intemperizada con intercalaciones de arcilla gris verdosa.

De 12,00 a 15,00 m	Lutita intemperizada con intercalaciones de arcilla gris verdosa.

Fin de la exploración.

PMR-02

De 0,00 a 2,00 m	Arcilla verdosa con grumos del mismo material y carbonato de calcio.

De 2,00 a 3,00 m	Arcilla verdosa con carbonato de calcio y grumos de lutita verdosa.

De 3,00 a 5,00 m	Lutita arcillosa verdosa intemperizada.

De 5,00 a 6,00 m	Lutita arcillosa verdosa intemperizada con vetas amarillentas.

De 6,00 a 7,50 m	Lutita arcillosa verdosa intemperizada con vetas rojizas y carbonato de calcio.

De 7,50 a 10,50 m	Lutita arcillosa verdosa intemperizada.

De 10,50 a 12,00 m	Lutita intemperizada con intercalaciones de arcilla gris verdosa.

De 12,00 a 16,50 m	Lutita intemperizada con intercalaciones de arcilla gris verdosa.

Fin de la exploración.

PMR-03  (Nivel de aguas freáticas NAF: 6.00 metros)

De 0,00 a 1,50 m	Arcilla café clara con carbonato de calcio.

De 1,50 a 3,00 m	Arcilla limosa café claro con gravas de caliza.

De 3,00 a 5,00 m	Arcilla limosa café claro con gravas aisladas de caliza.

De 5,00 a 6,00 m	Arcilla limosa café claro con gravas aisladas de caliza.

De 6,00 a 7,10 m	Arcilla limosa verdosa con carbonato de calcio (consolidado).

De 7,10 a 9,00 m	Arcilla limosa gris verdosa (consolidado).

De 9,00 a 16,00 m	Arcilla limosa gris verdosa (consolidado).

Fin de la exploración.

PMR-04

De 0,00 a 3,00 m	Arcilla café verdosa.

De 3,00 a 4,00 m	Arcilla café verdoso amarillento.

De 4,00 a 6,00 m	Lutita arcillosa verdosa intemperizada.

De 6,00 a 7,50 m	Lutita arcillosa verdosa intemperizada.

De 7,50 a 9,00 m	Lutita intemperizada con intercalaciones de arcilla gris verdosa.

De 9,00 a 10,00 m	Lutita intemperizada con intercalaciones de arcilla gris verdosa.

De 10,00 a 16,50 m	Lutita intemperizada con intercalaciones de arcilla gris verdosa.

Fin de la exploración.

PMR-05

De 0,00 a 2,00 m	Arena limosa café rojiza.

De 2,00 a 3,00 m	Arena limosa café amarillento verdoso.

De 3,00 a 6,00 m	Arena limosa amarillento verdoso.

De 6,00 a 7,50 m	Arena limosa café verdoso.

De 7,50 a 10,00 m	Arcilla limosa café grisáceo.

Fin de la exploración.

PMR-06

De 0,00 a 1,50 m	Arena limosa arcillosa café.

De 1,50 a 3,00 m	Arena limosa arcillosa café.

De 3,00 a 4,00 m	Arena arcillosa café verdosa.

De 4,00 a 10,00 m	Arcilla gris verdosa (consolidada).

Fin de la exploración.

PMR-07

De 0,00 a 0,80 m	Arcilla limosa café claro.

De 0,80 a 1,50 m	Arcilla limosa café claro.

De 1,50 a 3,00 m	Arcilla limosa café amarillento.

De 3,00 a 4,00 m	Arena limosa amarillenta verdosa.

De 4,00 a 6,00 m	Arena limosa café verdosa.

De 6,00 a 7,50 m	Arcilla gris oscuro (consolidada).

De 7,50 a 10,00 m	Arena arcillosa gris oscuro (consolidada).

Fin de la exploración.

  - Ensayes de laboratorio

A continuación, se presenta un resumen de los valores de plasticidad obtenidos en los suelos del área, estas determinaciones se realizaron a partir de muestras representativas.

Tabla 4.0

| SONDEO | Clasificación visual | Índices de Plasticidad |  |  | Análisis Granulométrico |  |  | Clasificación SUCS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Limite liquido (%) | Limite plástico (%) | Índice Plástico (%) | Finos (%) | Arenas (%) | Gravas (%) |  |
| PMR-01 De 1,00 a 2,00 m | Arcilla café verdosa con grumos y nódulos del mismo material | 40 | 17 | 23 | 92 | 8 | 0 | CL |
| PMR-01 De 2,00 a 3,00 m | Arcilla verdosa con carbonato de calcio | 40 | 17 | 23 | 92 | 8 | 0 | CL |
| PMR-01 De 3,00 a 4,00 m | Arcilla verdosa con un lente de calcita | 40 | 17 | 23 | 92 | 8 | 0 | CL |
| PMR-01 De 4,00 a 5,00 m | Arcilla verdosa con un lente de calcita | 44 | 20 | 24 | 89 | 11 | 0 | CL |
| PMR-01 De 5,00 a 6,00 m | Arcilla verdosa con un lente de calcita y vetas rojizas. | 44 | 20 | 24 | 89 | 11 | 0 | CL |
| PMR-01 De 6,00 a 7,50 m | Lutita arcillosa verdosa intemperizada | 41 | 19 | 22 | 89 | 11 | 0 | CL |
| PMR-01 De 7,50 a 10,50 m | Lutita intemperizada con intercalaciones de arcilla verdosa | 41 | 19 | 22 | 89 | 11 | 0 | CL |
| PMR-02 De 1,00 a 2,00 m | Arcilla verdosa con grumos del mismo material y carbonato de calcio | 49 | 23 | 26 | 93 | 7 | 0 | CL |
| PMR-02 De 2,00 a 3,00 m | Arcilla verdosa con carbonato de calcio y grumos de lutita verdosa | 49 | 23 | 26 | 93 | 7 | 0 | CL |
| PMR-02 De 3,00 a 5,00 m | Lutita arcillosa verdosa intemperizada | 49 | 19 | 30 | 87 | 13 | 0 | CL |
| PMR-02 De 5,00 a 6,00 m | Lutita arcillosa verdosa intemperizada con vetas amarillentas | 49 | 19 | 30 | 87 | 13 | 0 | CL |
| PMR-02 De 6,00 a 7,50 m | Lutita arcillosa verdosa intemperizada con vetas rojizas y carbonato de calcio | 49 | 19 | 30 | 87 | 13 | 0 | CL |
| PMR-02 De 7,50 a 10,5 m | Lutita arcillosa verdosa intemperizada | 41 | 19 | 22 | 89 | 11 | 0 | CL |
| PMR-02 De 10,5 a 12,0 m | Lutita intemperizada con intercalaciones de arcilla gris verdosa | 41 | 19 | 22 | 89 | 11 | 0 | CL |
| PMR-03 De 1,00 a 1,50 m | Arcilla café clara con carbonato de calcio | 46 | 18 | 28 | 93 | 7 | 0 | CL |

Continuación Tabla 4.0

| SONDEO | Clasificación visual | Índices de Plasticidad |  |  | Análisis Granulométrico |  |  | Clasificación SUCS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Limite liquido (%) | Limite plástico (%) | Índice Plástico (%) | Finos (%) | Arenas (%) | Gravas (%) |  |
| PMR-03 De 3,00 a 6,00 m | Arcilla limosa café claro con gravas aisladas de caliza | 46 | 18 | 28 | 93 | 7 | 0 | CL |
| PMR-03 De 6,00 a 7,10 m | Arcilla limosa verdosa con carbonato de calcio | 46 | 18 | 28 | 93 | 7 | 0 | CL |
| PMR-03 De 7,10 a 9,00 m | Arcilla limosa gris verdosa | 46 | 18 | 28 | 93 | 7 | 0 | CL |
| PMR-05 De 1,00 a 2,00 m | Arena limosa café rojiza | 19 | 17 | 2 | 36 | 64 | 0 | SM |
| PMR-05 De 2,00 a 3,00 m | Arena limosa café amarillento verdoso | 19 | 17 | 2 | 36 | 64 | 0 | SM |
| PMR-05 De 3,00 a 6,00 m | Arena limosa amarillento verdoso | 19 | 17 | 2 | 36 | 64 | 0 | SM |
| PMR-05 De 6,00 a 7,50 m | Arena limosa café verdoso | 19 | 17 | 2 | 36 | 64 | 0 | SM |
| PMR-05 De 7,50 a 10,0 m | Arcilla limosa café grisáceo | 42 | 18 | 24 | 78 | 22 | 0 | CL |
| PMR-06 De 1,50 a 3,00 m | Arena limosa arcillosa café | 21 | 17 | 4 | 49 | 51 | 0 | SC-SM |
| PMR-06 De 3,00 a 4,00 m | Arena arcillosa café verdosa | 31 | 14 | 17 | 29 | 71 | 0 | SC |
| PMR-06 De 4,00 a 6,00 m | Arcilla gris verdosa | 31 | 14 | 17 | 58 | 42 | 0 | CL |
| PMR-06 De 6,00 a 10,00 m | Arcilla gris verdosa | 34 | 14 | 20 | 78 | 22 | 0 | CL |
| PMR-07 De 1,50 a 3,00 m | Arcilla limosa café amarillento | 27 | 14 | 13 | 88 | 12 | 0 | CL |
| PMR-07 De 3,00 a 4,00 m | Arena limosa amarillenta verdosa | 19 | 27 | 2 | 36 | 64 | 0 | SM |
| PMR-07 De 4,00 a 6,00 m | Arena limosa café verdosa | 19 | 27 | 2 | 36 | 64 | 0 | SM |
| PMR-07 De, 6,00 a 7,50 m | Arcilla gris oscuro | 31 | 13 | 18 | 58 | 42 | 0 | CL |
| PMR-07 De 7,50 a 10,0 m | Arena arcillosa gris oscuro | 26 | 13 | 13 | 29 | 71 | 0 | SC |

SM.- Arena limosa  SC.- Arena arcillosa con grava  SC-SM.- Arena limosa arcillosa con grava

CL.- Arcilla de baja plasticidad (ligera) arenosa / con arena

**Clasificación en estado natural de acuerdo a SUCS

  - Propiedades mecánicas de los suelos

Tabla 5.0 Propiedades mecánicas del suelo al nivel de desplante recomendado

PMR-01

14 R      405950; 3025905

| Prof. (m) | Numero de golpes (N) | Numero de golpes (N60) | Clasificación del suelo (SUCS) | Cohesión ultima (kg/cm²) | Angulo de fricción interna (Φ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,00 | 42 | 32 | CL | 2,05 | ---- |
| 2,00 | >50 | 39 | CL | 2,50 | ---- |
| 3,00 | >50 | 39 | CL | 2,50 | ---- |
| 4,00 | >50 | 39 | CL | 2,50 | ---- |
| 5,00 | >50 | 39 | CL | 2,50 | ---- |
| 6,00 | >50 | 39 | RS* | 3,00 | ---- |
| 7,50 | >50 | 39 | RS* | 3,00 | ---- |
| 8,00 | >50 | 39 | RS* | 3,00 | ---- |
| 9,00 | >50 | 39 | RS* | 3,00 | ---- |
| 10,00 | >50 | 39 | RS* | 3,50 | ---- |
| 11,00 | >50 | 39 | RS* | 3,50 | ---- |
| 12,00 | >50 | 39 | RS* | 3,50 | ---- |
| 13,00 | >50 | 39 | RS* | 3,50 | ---- |
| 14,00 | >50 | 39 | RS* | 3,50 | ---- |

CL.- Arcilla de baja plasticidad (ligera)

RS*. - Roca sedimentario tipo lutita arcillosa a muy fracturada intemperizada, considerada como blanda en base a las correlaciones técnicas el valor de qu= 1 Mpa como mínimo valor de las tablas, por lo que consideramos un valor conservador de qu= 7,50 kg/cm2 y Cu = 3,00 y 3,5 kg/cm2.

.

PMR-02

14 R      405942; 3025992

| Prof. (m) | Numero de golpes (N) | Numero de golpes (N60) | Clasificación del suelo (SUCS) | Cohesión ultima (kg/cm²) | Angulo de fricción interna (Φ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,00 | 35 | 26 | CL | 1,71 | ---- |
| 2,00 | >50 | 39 | CL | 2,50 | ---- |
| 3,00 | >50 | 39 | RS* | 3,00 | ---- |
| 4,00 | >50 | 39 | RS* | 3,00 | ---- |
| 5,00 | >50 | 39 | RS* | 3,00 | ---- |
| 6,00 | >50 | 39 | RS* | 3,00 | ---- |
| 7,50 | >50 | 39 | RS* | 3,00 | ---- |
| 9,00 | >50 | 39 | RS* | 3,00 | ---- |
| 10,50 | >50 | 39 | RS* | 3,00 | ---- |
| 12,00 | >50 | 39 | RS* | 3,50 | ---- |
| 13,00 | >50 | 39 | RS* | 3,50 | ---- |
| 14,00 | >50 | 39 | RS* | 3,50 | ---- |
| 15,00 | >50 | 39 | RS* | 3,50 | ---- |
| 16,00 | >50 | 39 | RS* | 3,50 | ---- |

CL.- Arcilla de baja plasticidad (ligera)

RS*. - Roca sedimentario tipo lutita arcillosa a muy fracturada intemperizada, considerada como blanda en base a las correlaciones técnicas el valor de qu= 1 Mpa como mínimo valor de las tablas, por lo que consideramos un valor conservador de qu= 7,50 kg/cm2 y Cu = 3,00 y 3,5 kg/cm2.

PMR-03

14 R      405988; 3025935

| Prof. (m) | Numero de golpes (N) | Numero de golpes (N60) | Clasificación del suelo (SUCS) | Cohesión ultima (kg/cm²) | Angulo de fricción interna (Φ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,00 | 28 | 21 | CL | 1,37 | ---- |
| 2,00 | 19 | 14 | CL | 0,93 | ---- |
| 3,00 | 21 | 16 | CL | 1,02 | ---- |
| 4,00 | 24 | 18 | CL | 1,17 | ---- |
| 5,00 | 27 | 20 | CL | 1,32 | ---- |
| 6,00 | >50 | 39 | CL | 2,50 | ---- |
| 7,50 | >50 | 39 | CL | 2,50 | ---- |
| 9,00 | >50 | 39 | CL | 2,50 | ---- |
| 10,50 | >50 | 39 | CL | 2,50 | ---- |
| 12,00 | >50 | 39 | CL | 2,50 | ---- |
| 13,00 | >50 | 39 | CL | 2,50 | ---- |
| 14,00 | >50 | 39 | CL | 2,50 | ---- |
| 15,00 | >50 | 39 | CL | 2,50 | ---- |
| 16,00 | >50 | 39 | CL | 2,50 | ---- |

CL.- Arcilla de baja plasticidad (ligera)

PMR-04

14 R      405873; 3025960

| Prof. (m) | Numero de golpes (N) | Numero de golpes (N60) | Clasificación del suelo (SUCS) | Cohesión ultima (kg/cm²) | Angulo de fricción interna (Φ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,00 | 33 | 25 | CL | 1,22 | ---- |
| 2,00 | >50 | 39 | CL | 2,50 | ---- |
| 3,00 | >50 | 39 | CL | 2,50 | ---- |
| 4,00 | >50 | 39 | RS* | 3,00 | ---- |
| 5,00 | >50 | 39 | RS* | 3,00 | ---- |
| 6,00 | >50 | 39 | RS* | 3,00 | ---- |
| 7,50 | >50 | 39 | RS* | 3,00 | ---- |
| 9,00 | >50 | 39 | RS* | 3,50 | ---- |
| 10,00 | >50 | 39 | RS* | 3,50 | ---- |
| 11,00 | >50 | 39 | RS* | 3,50 | ---- |
| 12,00 | >50 | 39 | RS* | 3,50 | ---- |
| 13,00 | >50 | 39 | RS* | 3,50 | ---- |
| 14,00 | >50 | 39 | RS* | 3,50 | ---- |
| 15,00 | >50 | 39 | RS* | 3,50 | ---- |
| 16,00 | >50 | 39 | RS* | 3,50 | ---- |

CL.- Arcilla de baja plasticidad (ligera)

RS*. - Roca sedimentario tipo lutita arcillosa a muy fracturada intemperizada, considerada como blanda en base a las correlaciones técnicas el valor de qu= 1 Mpa como mínimo valor de las tablas, por lo que consideramos un valor conservador de qu= 7,50 kg/cm2 y Cu = 3,00 y 3,5 kg/cm2.

PMR-05

14 R      405435; 3026788

| Prof. (m) | Numero de golpes (N) | Numero de golpes (N60) | Clasificación del suelo (SUCS) | Cohesión ultima (kg/cm²) | Angulo de fricción interna (Φ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,00 | 25 | 19 | SM | ---- | 28° |
| 2,00 | 19 | 14 | SM | ---- | 28° |
| 3,00 | 20 | 15 | SM | ---- | 30° |
| 4,00 | 24 | 18 | SM | ---- | 30° |
| 5,00 | >50 | 38 | SM | ---- | 30° |
| 6,00 | >50 | 38 | SM | ---- | 30° |
| 7,50 | >50 | 38 | SM | ---- | 30° |
| 9,00 | >50 | 39 | CL | 2,50 | ---- |

CL.- Arcilla de baja plasticidad (ligera) con arena    SM.- Arena limosa

PMR-06

14 R      405426; 3026804

| Prof. (m) | Numero de golpes (N) | Numero de golpes (N60) | Clasificación del suelo (SUCS) | Cohesión ultima (kg/cm²) | Angulo de fricción interna (Φ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,00 | 13 | 10 | SC-SM | ---- | 28° |
| 2,00 | 15 | 11 | SC-SM | ---- | 28° |
| 3,00 | 31 | 23 | SC | ---- | 30° |
| 4,00 | >50 | 39 | CL | 2,50 | ---- |
| 5,00 | >50 | 39 | CL | 2,50 | ---- |
| 6,00 | >50 | 39 | CL | 2,50 | ---- |
| 7,50 | >50 | 39 | CL | 2,50 | ---- |
| 9,00 | >50 | 39 | CL | 2,50 | ---- |

CL.- Arcilla de baja plasticidad (ligera) con arena    SC.- Arena arcillosa con grava

SC-SM.- Arena limosa arcillosa con grava

PMR-07

14 R      405394; 3026878

| Prof. (m) | Numero de golpes (N) | Numero de golpes (N60) | Clasificación del suelo (SUCS) | Cohesión ultima (kg/cm²) | Angulo de fricción interna (Φ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,00 | 16 | 12 | CL | 0,78 | ---- |
| 2,00 | 14 | 11 | CL | 0,68 | ---- |
| 3,00 | 12 | 9 | SM | ---- | 30° |
| 4,00 | 14 | 11 | SM | ---- | 30° |
| 5,00 | >50 | 38 | SM | ---- | 30° |
| 6,00 | >50 | 39 | CL | 2,50 | ---- |
| 7,50 | >50 | 38 | SC | ---- | 35° |
| 9,00 | >50 | 38 | SC | ---- | 35° |
| 10,00 | >50 | 38 | SC | ---- | 35° |

CL.- Arcilla de baja plasticidad (ligera) con arena    SM.- Arena limosa  SC.- Arena arcillosa con grava

Profundidad de desplante medida a partir del nivel del terreno natural presente a la fecha de exploración.

Para este análisis consideraremos a la lutita arcillosa que aparece entre 3,00/4,00/6,00 a 10,50 m como un suelo muy duro, continuando con una roca lutita verdosa a gris verdosa intemperizada con intercalaciones de arcilla y lutita gris a gris verdoso, donde el ensaye de penetración estándar presento valores de rechazo (rebote), por lo que las propiedades fueron seleccionadas en base a esta condición, apoyándonos en la tabla D.23, cuadro 3.10 y tabla 2.0 se considera a la roca muy blanda, hasta los 10/15 m.

- Conclusiones

Basado en los resultados obtenidos en campo y las pruebas en laboratorio concluimos lo siguiente:

De acuerdo a sus valores obtenidos de plasticidad en cada uno de los materiales encontrados en los sondeos realizados a una profundidad de 10,00 a 16,50 m, tenemos que en la mayoría el valor máximo de límite líquido es menor a un 50% y el índice de plasticidad máximo es de 30%, por lo que de acuerdo a la tabla antes mencionada (tabla 13.5) se clasificaría con un potencial de expansión < 0.5 y 0,50 – 1,50% es decir bajo a marginal.

En cuanto a su potencial de colapso, podemos mencionar, en base a los resultados obtenidos de peso específico seco y el Limite Liquido de las muestras, los gráficos y tablas, que los suelos detectados presentan características físicas que los clasifican como materiales con un grado de colapso bajo

El material predominante de manera superficial está conformado por arcilla / arcillosa limosa y arena limosa en tonalidades café, café claro, café verdoso a verdoso, siguiendo con estratos de estos mismos materiales intercalados hasta el fondo de las exploraciones a excepción de los sondeos PMR-01, PMR-02 y PMR-04 en donde se encontraron estratos de material sedimentario tipo lutita arcillosa verdosa intemperizada / lutita intemperizada con intercalaciones de arcilla a lutita en una condición más sana en tonalidad gris verdoso.

Las condiciones mecánicas que presentan los estratos, desde la perspectiva de la prueba de penetración estándar, evidencia una capacidad portante de los suelos de tal magnitud que los hace competentes como para estimar desde la aplicación de un sistema de cimentación superficial o un sistema de cimentación profundo, siendo los niveles de proyecto lo que regirá entre la selección de un  sistema u otro sistema, ya que de tenerse espesores considerables de relleno, es posible que constructivamente sea más factible emplear pilas coladas en sitio en lugar de zapatas llevadas a este nivel de desplante propuesto.

En los sondeos realizados hasta la profundidad máxima de exploración solo en el sondeo PMR-03, se detectó el nivel de aguas freáticas (NAF) a una profundidad de 6,0 m. Los perfiles generados se muestran en el anexo 2.

- Análisis de construcciones y diseño geotécnico

  - Tipo de cimentación y profundidad de desplante

La proyección geotécnica estará basada en el tipo de construcción a llevar a cabo y los niveles topográficos de Proyecto, para enseguida proceder a seleccionar el estrato de suelo más competente para el nivel de cargas que le serán transmitidas, entrando en función determinante la profundidad a la cual se localiza dicho estrato, para seleccionar entre una cimentación superficial o una cimentación profunda.

Para este proyecto en particular, se contemplará utilizar desde un sistema de cimentación de tipo superficial hasta un sistema de cimentación profundo, en cualquiera de los dos casos estos serán desplantados sobre el estrato que se juzgue competente, el cual deberá de ser capaz de soportar el nivel de cargas que le sean transmitidas por la superestructura.

  - Cimentación profunda por medio de pilas coladas en sitio

Se analizará la solución de cimentación por medio de pilas coladas en sitio, esto tomando en cuenta el nivel de cargas que transmitirá la estructura proyectada, la topografía del sitio, la profundidad a la cual se encuentra el estrato competente y la profundidad del nivel freático, en caso de presentarse.

    - Análisis de capacidad de carga admisible de pilas coladas en sitio

Para este caso se tomó como hipótesis que las pilas trabajarán por punta penetrando en el estrato de competente de 1,0 a 1,5 veces el diámetro de la pila, esto condicionado a la acción de oposición que presente el estrato contra el equipo de perforación.

Para el cálculo de la capacidad de carga admisible seleccionaremos las siguientes profundidades de desplante, las cuales son medidas a partir del nivel topográfico presente a la fecha de realización de las exploraciones, por lo que se verían afectadas por los rellenos o cortes que así se indique en el proyecto final de rasantes.

Tabla 5.0.

| Sondeos | Coordenadas UTM (zona 14R) |  | Profundidad de desplante (m) | Descripción del material | Descripción del material (SUCS) | Clasificación conforme a su composición |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Este | Norte |  |  |  |  |
| PMR-01 | 405950 | 3025905 | 12,00 | Lutita intemperizada con intercalaciones de arcilla gris verdosa | RS | Cohesivo |
| PMR-02 | 405942 | 3025992 | 12,00 | Lutita intemperizada con intercalaciones de arcilla gris verdosa | RS | Cohesivo |
| PMR-03 | 405988 | 3025935 | 10,00 | Arcilla limosa gris verdosa | CL | Cohesivo |
| PMR-04 | 405873 | 3025960 | 10,00 | Lutita intemperizada con intercalaciones de arcilla gris verdosa | RS | Cohesivo |

Continuación Tabla 5.0.

| Sondeos | Coordenadas UTM (zona 14R) |  | Profundidad de desplante (m) | Descripción del material | Descripción del material (SUCS) | Clasificación conforme a su composición |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Este | Norte |  |  |  |  |
| PMR-05 | 405435 | 3026788 | 9,00 | Arcilla limosa café grisáceo | CL | Cohesivo |
| PMR-06 | 405426 | 3026804 |  | Arcilla gris verdosa | CL | Cohesivo |
| PMR-07 | 405394 | 3026878 |  | Arena arcillosa gris oscuro | SC | Friccionante |

De lo anterior se tomará la clasificación en cuanto a su composición, como base para enseguida procederá a calcular su capacidad de carga admisible, tomando en cuenta además las siguientes hipótesis

- Por Punta. - La capacidad de carga es derivada principalmente por la resistencia del material que se encuentra debajo de la punta de la pila.

- Por fricción lateral. - La capacidad de carga es derivada principalmente por la resistencia por fricción que viene dada por la adherencia entre el suelo alrededor de la cara lateral de la pila.

- Combinación de capacidad por punta y fricción lateral. - La capacidad de carga es derivada de la suma de la capacidad de carga por punta más la capacidad de carga por fricción lateral entre el suelo y la cara lateral de la pila.

Para este caso seleccionaremos la hipótesis c), considerando que la pila penetrará en el estrato seleccionado de 1,0 a 2,0 veces su diámetro, esta longitud estará incluida en la profundidad de desplante propuesta en la tabla 6.0, lo anterior es relativo, ya que, al considerar el aporte de capacidad de carga por fricción lateral, el efecto de empotramiento ya estaría considerado. Por el tipo de material que se presenta constructivamente no es factible proponer pilas con campana, ya que sería difícil garantizar la correcta formación de la sección.

La capacidad de carga admisible Qadm, será determinada por medio de la teoría de Meyerhof para cargas verticales como sigue:

Qadm =  Qu_

F.S.

FS es el factor de seguridad usado, y FS = 2,5

La capacidad de carga ultima de una pila Qu es calculado por la siguiente ecuación:

Qu = Qp + Qs

Dónde:
Qp = capacidad de por punta
Qs = capacidad de carga por fricción por la interface entre suelo y la superficie de la pila.

CAPACIDAD DE CARGA ÚLTIMA POR PUNTA

La capacidad de carga depende de la geometría de la cimentación, tal como el diámetro y la longitud, así como también de las propiedades mecánicas del suelo como es la cohesión y el ángulo de fricción, tal como sigue:

Qp = Ap (CuN*c + qN*q)

Dónde:

Ap = área de la punta

Cu = cohesión

q = Esfuerzo efectivo al nivel de la punta

N*c, N*q = Factores de carga

Considerando para este cálculo que el suelo es cohesivo o friccionante la expresión se simplificara como sigue

Suelo cohesivo

Qp = Ap (CuN*c +qN*q)

Suelo friccionante

Qp = Ap (qN*q)

No deberá de exceder del valor límite Apql, calculando ql como sigue

ql = 0,5 pa N*q tan Φ

O con esta expresión basada en (N60)

ql = 0,4 pa (N60)Lb/D ≤ 4pa(N60)

pa = Presión atmosférica = 100 kN/m2

Lb = Longitud de empotramiento en el estrato

D = Diámetro del pilote

CAPACIDAD DE CARGA POR FRICCIÓN LATERAL

La capacidad de carga por fricción será calculada usando la sección de suelo natural, sin tomar en cuenta las características del material de relleno, ya que se desconoce de qué tipo de material será empleado, usando la siguiente expresión:

Suelo cohesivo Método α

Qsadm = QSult = ΣαCuPΔL

F.S.         F.S.

Dónde:

α = Factor empírico.

CU= Cohesión de cada material a lo largo del cuerpo del pilote.

P = Perímetro de la sección del pilote.

ΔL = Longitud de cada estrato.

FS es el factor de seguridad, FS = 2,5

Suelo Friccionante Método Briaud

Qsadm = QSult = Σf PΔL

F.S.      F.S.

f = 0,224pa(N60)0,29

Dónde

f = fricción unitaria superficial

pa = 100 kN/m2 = 1kgf/cm2

P = Perímetro de la sección de la pila.

ΔL = Longitud de cada estrato

FS es el factor de seguridad, FS = 2,5

SUELOS COHESIVOS

CAPACIDAD DE CARGA POR PUNTA.

Tomando en cuenta la consideración que para la roca sedimentaria tipo lutita intemperizada con intercalaciones de arcillas, donde presenta un rechazo a la penetración estándar, se tomara de las correlaciones técnicas una cohesión de 3,50 kg/cm2, con un ángulo de fricción interna de 10°, en cuanto a la arcilla se tomará con una cohesión de 2,50 kg/cm2 y ángulo de fricción interna de 0°, teniendo la referencia para ambos casos de Mecánica de Suelos y Cimentaciones, Crespo Villalaz (pág. 175), obteniendo así el factor de carga N*C = 20 y 12 respectivamente.

Tabla 6.0.

| Sondeo | Profundidad de desplante (m) | Descripción del Material al nivel de desplante | Cohesión ultima del material que soporta al pilote (kgf/cm2) (Cu ) | N*C | Cu N*C (kg/cm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PMR-01 | 12,00 | RS | 3,50 | 20 | 70 |
| PMR-02 | 12,00 | RS | 3,50 | 20 | 70 |
| PMR-03 | 10,00 | CL | 2,50 | 12 | 30 |
| PMR-04 | 10,00 | RS | 3,50 | 20 | 70 |
| PMR-05 | 9,00 | CL | 2,50 | 12 | 30 |
| PMR-06 | 9,00 | CL | 2,50 | 12 | 30 |

CAPACIDAD DE CARGA PARA DIFERENTES DIÁMETROS

Tabla 7.0.

| Sondeo | Profundidad de desplante para calculo (m) | Diámetro del pilote (m) | Área Transversal (cm2) | Cu N*C (kg/cm2) | Capacidad de carga ultima por punta (TONS/PILA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PMR-01 PMR-02 | 12,00 | 0,80 | 5 027 | 70,0 | 351.86 |
|  |  | 1,00 | 7 854 |  | 549.78 |
|  |  | 1,20 | 11 310 |  | 791.68 |
|  |  | 1,50 | 17 672 |  | 1237.01 |
| PMR-03 | 10,00 | 0,80 | 5 027 | 30,0 | 150.80 |
|  |  | 1,00 | 7 854 |  | 235.62 |
|  |  | 1,20 | 11 310 |  | 339.29 |
|  |  | 1,50 | 17 672 |  | 530.15 |
| PMR-04 | 10,00 | 0,80 | 5 027 | 70,0 | 351.86 |
|  |  | 1,00 | 7 854 |  | 549.78 |
|  |  | 1,20 | 11 310 |  | 791.68 |
|  |  | 1,50 | 17 672 |  | 1237.01 |
| PMR-05 PRM-06 | 9,00 | 0,80 | 5 027 | 30,0 | 150.80 |
|  |  | 1,00 | 7 854 |  | 235.62 |
|  |  | 1,20 | 11 310 |  | 339.29 |
|  |  | 1,50 | 17 672 |  | 530.15 |

CAPACIDAD DE CARGA POR FRICCIÓN

(Interface suelo – pila, en suelo cohesivo), considerando el empotramiento de 0,50 m.

Tabla 8.0.

| Sondeo | Longitud efectiva de la pila ΔL (m) | Cohesión ultima del material lateral a la pila (kgf/cm2) (Cu ) | Masa unitaria del suelo (Arriba del nivel de desplante) (kg/m3) | σo = ˠΔL (kg/cm2) | Cu / σo | α | αCuΔL (kgf/cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PMR-01 | 10,00 | 3,50 | 1 600 | 0,32 | 10,94 | 0,40 | 1160 |
| PMR-02 | 10,00 | 3,50 |  | 0,32 | 10,94 | 0,40 | 1220 |
| PMR-03 | 8,00 | 2,50 |  | 0,64 | 3,91 | 0,40 | 517 |
| PMR-04 | 8,00 | 3,50 |  | 0,32 | 10,94 | 0,40 | 960 |
| PMR-05 | 7,00 | 2,50 |  | 0,24 | 10,42 | 0,40 | 150 |
| PMR-06 | 7,00 | 2,50 |  | 0,80 | 3,13 | 0,40 | 500 |

(Interface suelo – pila, en suelo friccionante).

Empotrado en estrato granular de Arenas limosas / arcillosas con grava (Friccionantes)

Tabla 9.0.

| Sondeo | Longitud efectiva de la pila ΔL (m) | Estrato de grava limosa arcillosa / arcillosa / Arena arcillosa con grava (m) | N60 | f (kgf/cm2) | fΔL (kgf/cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PMR-05 | 7,00 | 5,50 | 11 | 0,449 | 247 |
| PMR-06 |  | 2,00 | 17 | 0,509 | 102 |

POR FRICCIÓN LATERAL

Suelos Cohesivos

Tabla 10.0.

| Sondeo | Profundidad de desplante para calculo (m) | Longitud efectiva por fricción ΔL (m) | Diámetro de la pila (m) | Perímetro (P) (m) | fΔL + αCuΔL (kgf/cm | Capacidad de carga ultima por fricción lateral (TONS/PILA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PMR-01 | 12,00 | 10,00 | 0,80 | 2,5133 | 1160 | 291,54 |
|  |  |  | 1,00 | 3,1416 |  | 364,43 |
|  |  |  | 1,20 | 3,7699 |  | 437,31 |
|  |  |  | 1,50 | 4,7124 |  | 546,64 |
| PMR-02 | 12,00 | 10,00 | 0,80 | 2,5133 | 1220 | 306,62 |
|  |  |  | 1,00 | 3,1416 |  | 383,28 |
|  |  |  | 1,20 | 3,7699 |  | 459,93 |
|  |  |  | 1,50 | 4,7124 |  | 574,91 |
| PMR-03 | 10,00 | 8,00 | 0,80 | 2,5133 | 517 | 129,89 |
|  |  |  | 1,00 | 3,1416 |  | 162,36 |
|  |  |  | 1,20 | 3,7699 |  | 194,83 |
|  |  |  | 1,50 | 4,7124 |  | 243,54 |
| PMR-04 | 10,00 | 8,00 | 0,80 | 2,5133 | 960 | 241,27 |
|  |  |  | 1,00 | 3,1416 |  | 301,59 |
|  |  |  | 1,20 | 3,7699 |  | 361,91 |
|  |  |  | 1,50 | 4,7124 |  | 452,39 |
| PMR-05 | 9,00 | 7,00 | 0,80 | 2,5133 | 397 | 99,77 |
|  |  |  | 1,00 | 3,1416 |  | 124,71 |
|  |  |  | 1,20 | 3,7699 |  | 149,65 |
|  |  |  | 1,50 | 4,7124 |  | 187,06 |
| PMR-06 | 9,00 | 7,00 | 0,80 | 2,5133 | 602 | 151,27 |
|  |  |  | 1,00 | 3,1416 |  | 189,09 |
|  |  |  | 1,20 | 3,7699 |  | 226,91 |
|  |  |  | 1,50 | 4,7124 |  | 283,63 |

TABLA DE RESUMEN DE LA CAPACIDAD DE CARGA ÚLTIMA Y ADMISIBLE EN SUELOS COHESIVO (ARCILLAS)

Tabla 11.0.

| Sondeo | Profundidad de desplante para calculo (m) | Diámetro del pilote (m) | Área transversal (cm2) | Capacidad de carga ultima por punta (TON/PILA) | Capacidad de carga ultima por fricción lateral (TONS/PILA) | Capacidad de carga ultima TOTAL (TON/PILA) | Capacidad de carga admisible TOTAL (TON/PILA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PMR-01 | 12,00 | 0,80 | 5 027 | 351,86 | 291,54 | 643.40 | 257.36 |
|  |  | 1,00 | 7 854 | 549,78 | 364,43 | 914.21 | 365.68 |
|  |  | 1,20 | 11 310 | 791,68 | 437,31 | 1228.99 | 491.60 |
|  |  | 1,50 | 17 672 | 1237,01 | 546,64 | 1783.64 | 713.46 |
| PMR-02 | 12,00 | 0,80 | 5 027 | 351,86 | 306,62 | 658.48 | 263.39 |
|  |  | 1,00 | 7 854 | 549,78 | 383,28 | 933.06 | 373.22 |
|  |  | 1,20 | 11 310 | 791,68 | 459,93 | 1251.61 | 500.65 |
|  |  | 1,50 | 17 672 | 1237,01 | 574,91 | 1811.92 | 724.77 |
| PMR-03 | 10,00 | 0,80 | 5 027 | 150,80 | 129,89 | 280.68 | 112.27 |
|  |  | 1,00 | 7 854 | 235,62 | 162,36 | 397.98 | 159.19 |
|  |  | 1,20 | 11 310 | 339,29 | 194,83 | 534.12 | 213.65 |
|  |  | 1,50 | 17 672 | 530,15 | 243,54 | 773.68 | 309.47 |
| PMR-04 | 10,00 | 0,80 | 5 027 | 351,86 | 241,27 | 593.13 | 237.25 |
|  |  | 1,00 | 7 854 | 549,78 | 301,59 | 851.37 | 340.55 |
|  |  | 1,20 | 11 310 | 791,68 | 361,91 | 1153.60 | 461.44 |
|  |  | 1,50 | 17 672 | 1237,01 | 452,39 | 1689.40 | 675.76 |
| PMR-05 | 9,00 | 0,80 | 5 027 | 150,80 | 99,77 | 250.56 | 100.22 |
|  |  | 1,00 | 7 854 | 235,62 | 124,71 | 360.33 | 144.13 |
|  |  | 1,20 | 11 310 | 339,29 | 149,65 | 488.94 | 195.58 |
|  |  | 1,50 | 17 672 | 530,15 | 187,06 | 717.21 | 286.88 |
| PMR-06 | 9,00 | 0,80 | 5 027 | 150,80 | 151,27 | 302.07 | 120.83 |
|  |  | 1,00 | 7 854 | 235,62 | 189,09 | 424.71 | 169.88 |
|  |  | 1,20 | 11 310 | 339,29 | 226,91 | 566.20 | 226.48 |
|  |  | 1,50 | 17 672 | 530,15 | 283,63 | 813.78 | 325.51 |

SUELOS FRICCIONANTES

Método Briaud

CAPACIDAD DE CARGA POR PUNTA.

Tabla 12.0.

| Sondeo | Profundidad de desplante (m) | Descripción del Material al nivel de desplante | Esfuerzo efectivo al nivel de la punta de la pila (kgf/cm2) | Φ (°) | N*q | qN*q (kg/cm2) | Valor límite de punta ql = 0,5paN*q tanΦ (kg/cm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PMR-07 | 9,00 | SC | 1,44 | 35 | 58,00 | 83,52 | 20,31 |

Ƴsuelo = 1 600 kg/m3

De lo anterior se seleccionó ql = 20,31 kg/cm2 para los siguientes cálculos, no sin antes realizar la revisión del límite de la capacidad de carga por punto basándose en la prueba de penetración estándar.

Tabla 13.0.

| Sondeo | Longitud de empotramiento en el estrato (m) | Diámetro de la pila (m) | (L/D) | Valor en base N60 ql=0,4 pa (N60)L/D | Valor limite ql=4pa (N60) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PMR-07 | 0,50 | 0,80 | 0,63 | 9,50 | 152 |
|  |  | 1,00 | 0,50 | 7,60 |  |
|  |  | 1,20 | 0,42 | 6,33 |  |
|  |  | 1,50 | 0,33 | 5,07 |  |

De los criterios anteriores para la determinación de los valores de capacidad de carga por punta consideramos que es conservador este último, por lo que seleccionaremos para el cálculo el valor correspondiente a ql = 20,31 kg/cm2.

CAPACIDAD DE CARGA PARA DIFERENTES DIÁMETROS

POR PUNTA

Suelos Friccionantes

Tabla 14.0.

| Sondeo | Profundidad de desplante para calculo (m) | Diámetro del pila (m) | Área Transversal (cm2) | ql (kg/cm2) | Capacidad de carga ultima por punta (TONS/PILA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PMR-07 | 9,00 | 0,80 | 5 026,56 | 20,31 | 102,07 |
|  |  | 1,00 | 7 854,00 |  | 159,48 |
|  |  | 1,20 | 11 309,76 |  | 229,66 |
|  |  | 1,50 | 17 671,50 |  | 358,84 |

CAPACIDAD DE CARGA POR FRICCIÓN

Interface suelo – pila, en suelo friccionante

Tabla 15.0.

| Sondeo | Longitud efectiva ΔL (m) | N60 | f (kgf/cm2) | fΔL (kgf/cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PMR-07 | 1,00 | 9 | 0.424 | 43 |
|  | 1,00 | 11 | 0.449 | 45 |
|  | 1,00 | 38 | 0.643 | 64 |
|  | 1,50 | 38 | 0.643 | 96 |

(Interface suelo – pila, en suelo cohesivo).

Empotrado en estrato de arcillas de baja plasticidad (ligera) arenosas / con arena (Cohesivos)

Tabla 16.0.

| Sondeo | Longitud efectiva de la pila ΔL (m) | Estrato de grava limosa arcillosa / arcillosa / Arena arcillosa con grava (m) | Cohesión ultima del material lateral a la pila (kgf/cm2) (Cu ) | Masa unitaria del suelo (Arriba del nivel de desplante) (kg/m3) | σo = ˠΔL (kg/cm2) | Cu / σo | α | αCuΔL (kgf/cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PMR-07 | 7,00 | 1,00 | 0,78 | 1 600 | 0,16 | 4,88 | 0,40 | 31 |
|  |  | 1,50 | 2,50 |  | 0,24 | 10,42 |  | 150 |

POR FRICCIÓN LATERAL

Suelos Friccionantes

Tabla 17.0.

| Sondeo | Profundidad de desplante para calculo (m) | Longitud efectiva por fricción ΔL (m) | Diámetro del pila (m) | Perímetro (P) (m) | fΔL + αCuΔL (kgf/cm) | Capacidad de carga ultima por fricción lateral (TONS/PILA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PMR-07 | 9,00 | 7,00 | 0,80 | 2,51 | 429 | 107,89 |
|  |  |  | 1,00 | 3,14 |  | 134,86 |
|  |  |  | 1,20 | 3,77 |  | 161,83 |
|  |  |  | 1,50 | 4,71 |  | 202,29 |

TABLA DE RESUMEN DE LA CAPACIDAD DE CARGA ÚLTIMA Y ADMISIBLE EN SUELOS FRICCIONANTES (ARENAS)

Tabla 18.0.

| Sondeo | Profundidad de desplante para calculo (m) | Diámetro de la pila (m) | Área transversal (cm2) | Capacidad de carga ultima por punta (TONS/PILA) | Capacidad de carga ultima por fricción lateral (TONS/PILA) | Capacidad de carga ultima total (TONS /PILA) | Capacidad de carga admisible total (TONS /PILA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PMR-07 | 9,00 | 0,80 | 5 026,56 | 102.07 | 107.89 | 209.96 | 83.98 |
|  |  | 1,00 | 7 854,00 | 159.48 | 134.86 | 294.35 | 117.74 |
|  |  | 1,20 | 11 309,76 | 229.66 | 161.83 | 391.49 | 156.60 |
|  |  | 1,50 | 17 671,50 | 358.84 | 202.29 | 561.13 | 224.45 |

Este valor de capacidad de carga admisible deberán de ser comparado con el 0,30 f´c del concreto usado en la pila, esto como recomendación para el rango de trabajo de la capacidad de carga admisible (Sección cimentaciones THE AASHTO LFRD BRIDGE DESIGN SPECIFICATIONS).

  - Cimentación superficial por medio de zapatas corridas o zapatas aisladas

Un sistema de cimentación superficial se le denomina así debido a que su profundidad de desplante es relativamente corta tomando como referencia que la profundidad de desplante se podrá ubicar de 1,5 a 2,0 veces el ancho B de elemento de cimentación. Este tipo de cimentación puede realizar por los siguientes tipos.

Zapatas corridas.- La zapata corrida podrá estar basada en la construcción de una zapata corrida y un contracimiento, ambos elaborados de concreto armado y colado de una manera monolítica o siguiendo algún procedimiento que asegure lo anterior, ya que este conjunto trabajara a manera de una viga “T” invertida.

Zapata aislada.- La zapata aislada estará formada por dos elementos uno que viene a ser propiamente el elemento transmisor de carga al sub suelo y otro que viene a ser el elemento que recibirá a la superestructura, ambos serán elaborados de concreto armado y colado de una manera monolítica o siguiendo algún procedimiento que asegure lo anterior.

    - Análisis de capacidad de carga admisible para zapatas corridas y zapatas aisladas

Para el cálculo estructural de ambos sistemas podrán tomarse las siguientes capacidades de carga admisible según la cimentación requerida, en los cuales se aplicó un factor de seguridad igual a 3, teniendo que su cálculo se basa en los valores de resistencia admisible a la compresión simple que se estimaron a partir de la prueba de penetración estándar y la teoría del Dr. Terzaghi.

La capacidad de carga admisible Qadm es calculada como sigue:

Qadm =  Qult_

F.S.

FS es un factor de seguridad = 3

La capacidad de carga última depende de la geometría de la cimentación, ancho (B), largo (L) y la profundidad de desplante (D) así como también de las propiedades de Resistencia del suelo como es la cohesión y fricción, conforme a la siguiente expresión:

Teoría de Karl Terzaghi

Qult = cNc + qNq + (1/2)γBNγ		cimentación corrida

Qult = 1.3cNc + qNq + 0,4γBNγ	cimentación cuadrada

Dónde:

C = Cohesión

q = esfuerzo efectivo a la profundidad de desplante

γ = Masa unitaria del suelo

B = Ancho de la cimentación

Nc, Nq, Nγ = Factores de carga

Considerando en este cálculo que el suelo es un material cohesivo c ≠ 0 y Ø = 0, los factores de carga quedan como sigue:

Nc= 5,70	Nq,= 1,00	Nγ = 0,00

Por lo que las expresiones quedan simplificadas como sigue:

Qult = cNc + qNq 		cimentación corrida

Qult = 1.3cNc + qNq 		cimentación cuadrada

Considerando en este cálculo que el suelo es un material friccionante c = 0 y Ø ≠ 0, que por lo resultados de la prueba de penetración estándar se estimó un valor de Ø = 28° y 30º, por lo tanto los factores de carga para una falla general quedan como sigue:

Ø = 28º    Nc = 31,6		Nq, = 17,8		Nγ  = 14,0

Ø = 30º    Nc = 37,16		Nq, = 22,46		Nγ  = 19,13

Por lo que las expresiones quedan simplificadas como sigue:

Qult = qNq + (1/2)γBNγ		cimentación corrida

Qult = qNq + 0,4γBNγ	       cimentación cuadrada

En cualquiera de los casos se asumió que la masa volumétrica en el lugar fluctúa en un rango de 1 600 a 1 800 kg/m3, que es un dato conservador con respecto a lo que se obtiene en el lugar.

Tabla 19.0

| Sondeo | Profundidad de desplante (m) | Clasificación SUCS | Cohesión (kg/cm²) | Angulo de fricción (°) | Capacidad de carga admisible o presión admisible de hundimiento (kg/cm²) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Zapata corrida | Zapata aislada |
| PMR-01 | 2,00 | CL | 2,50* | ---- | 4.87 | 6.30 |
| PMR-02 |  | CL | 2,50* | ---- | 4.87 | 6.30 |
| PMR-03 |  | CL | 0,93* | ---- | 1.89 | 2.42 |
| PMR-04 |  | CL | 2,50* | ---- | 4.87 | 6.30 |
| PMR-05 |  | SM | ---- | 28° | 2.55 | 2.47 |
| PMR-06 |  | SC-SM | ---- | 28° | 2.55 | 2.47 |
| PMR-07 |  | CL | 0,68* | ---- | 1.41 | 1.80 |

CL.- Arcilla de baja plasticidad (ligera) con arena    SM.- Arena limosa

SC-SM.- Arena limosa arcillosa con grava

Profundidad de desplante medida a partir del nivel del terreno natural presente a la fecha de exploración.

*El valor de la cohesión última se propuso considerando los valores obtenidos del ensaye de penetración estándar a un nivel inferior a la profundidad de desplante, esto debido a ser los más desfavorables.

- Asentamientos

    - Pilas coladas en sitio (capacidad de carga admisible por punta + fricción lateral)

El desplante se realizará sobre Lutita verdosa intemperizada con intercalaciones arcillosa y con una consistencia dura (N60) y en otros casos sobre arcilla de baja plasticidad ligera y arena arcillosa / limosa, concluyendo por lo anterior, que los asentamientos instantáneos que se presentarán durante su construcción pueden considerarse como los más importantes.

Por lo que, planteado el asentamiento de las pilas desde un punto de vista elástico, el asentamiento total será producido por el acortamiento elástico de las pilas, el asentamiento causado en la punta por la carga aplicada y el asentamiento de la pila causado por la carga a lo largo de cuerpo de la pila, tal y como se muestra en la siguiente ecuación:

Se = Se(1) + Se(2) + Se(3)

Dónde:

Se(1) = asentamiento elástico de la pila

Se(2) = asentamiento de la pila causado por la carga en la punta

Se(3) = asentamiento de la pila causado por la carga transmitida a lo largo de la pila

Si el material de la pila se supone elástico, la deformación del fuste de la pila se evalúa usando los principios fundamentales de la mecánica de materiales:

Se1= Qwp+ εQWS LAP EP

Dónde:	Qwp=carga en la punta de la pila bajo condicion de carga de trabajo

Qws=carga por resistencia de friccion bajo la condicion de carga de trabajo

AP=area de la seccion transversal de la pila

L=Longitud de la pila										EP=Modulo de Elaticidad del material de la pila

La magnitud de £ dependerá de la naturaleza de la distribución de la resistencia por fricción (superficial) unitaria a lo largo del fuste. Si la distribución de f es uniforme o parabólica, entonces £ = 0,50. Sin embargo, para una distribución triangular de f, la magnitud de £ es aproximadamente de 0,67 (Vesic, 1997).

Para este caso pondremos énfasis al asentamiento producido por la carga transmitida en la punta:

Se(2) = qwpD (1 - µ2s) Iwp

Es

Dónde:

D= ancho o diámetro de la pila

qwp = carga aplicada por unidad de área en la punta = Qwp/Ap

Es = Modulo de elasticidad del suelo abajo de la punta de la pila

µs = Relación de Poisson

Iwp = Factor de influencia ≈ 0,85

Vesic (1977) también propuso un método semiempirico para obtener la magnitud del asentamiento de Se (2). Su ecuación es:

Se (2)= QWP CPDqp

Dónde:

qp = resistencia ultima en la punta de la pila

CP =un coeficiente empírico

Los valores representativos de CP para varios tipos de suelos se indican en la 11.13.

El asentamiento de una pila causado por la carga soportada por el fuste de la pila se obtiene de una relación similar a la ecuación (11.74 pág. 590 del libro Ing., Cimentaciones – Braja Das 7ma edición), que es:

Se3= QwspLDEs 1-μ2Iws

Dónde:

p =perímetro de la pila

L = Longitud empotrada de la pila

Iws= factor de influencia

Observe que el término QwspL en la ecuación anterior es el valor promedio de f a lo largo del fuste de la pila. El factor de influencia, Iws, tiene una relación empírica simple (Vesic, 1977).

Iws=2 + 0,35 L/D

Vesic (1977) también propuso una relación empírica simple similar a la ecuación para Se (2) para obtener Se (3):

Se3=Qws  CSLqp

En la ecuación, CS = una constante empírica = 0,93 +0,16 √L/D) CP

Los valores de CP por usarse en la ecuación anterior se obtienen en la siguiente tabla.

Con base a lo mencionado al inicio de este capítulo con referencia a la transferencia de carga en las pilas. Se considera que el asentamiento elástico total de la pila estará compuesto por el producido por el acortamiento elástico de las pilas Se (1) + el asentamiento causado en la punta por la carga aplicada Se (2) + el asentamiento de la pila causado por la carga a lo largo de cuerpo de la pila (fricción) Se (3). Los valores involucrados en el cálculo de asentamientos, de acuerdo a las ecuaciones antes mencionadas se pueden tomar y estimar en base a la información de las tablas previas correspondiente a los diferentes diámetros de pilas propuestos.

Solo en el cálculo de asentamiento por el acortamiento elástico de la pila, es donde se ve involucrado el tipo de material a utilizar, que en es nuestro caso se trata de un elemento de concreto con un f´c= 500 kg/cm2 (Notas generales – Materiales- Fase 1 Clase 1).

Por lo que en base a capítulo 2.1.4 Modulo de Elasticidad de las Normas Técnicas Complementarias del Distrito Federal- Concreto, podemos estimar este valor. Para concretos clase 1, el módulo de elasticidad, EC, se supondrá igual a:

EC=14 000 f´c  enkgcm2 , para agregados grueso de caliza

EC=14 000 500 =313 049,52 kgcm2  (30 699620,0kNm2)

Para el cálculo del asentamiento causado en la punta por la carga aplicada Se (2) se deberá contar con el Módulo de elasticidad del suelo o roca abajo de la punta de la pila, que en nuestro caso corresponde a distintos materiales como arcilla de baja plasticidad ligera, arena limosa / arcillosa y material de roca lutita intemperizada con intercalaciones arcillosas, verdosa a gris verdosa.

Considerando que no fue posible obtener muestras representativas para realizar ensayes de compresión simple en núcleos de roca y obtener de forma directa los valores de resistencia a compresión ultima (qu) y E (módulo de elasticidad). Para estimar el módulo de elasticidad en muestras de roca, es posible apoyarse en la Tabla D.23 Valores orientativos de Nspt, resistencia a la compresión simple y módulo de elasticidad de suelos del Documento Básico SE-C Seguridad estructural Cimientos pág. 120.

Los valores de referencia de la tabla D.23 se observan valores altos, por lo que a manera conservadora proponer utilizar un valor de Modulo de E=2,500.00 kg/cm2 (240 MN/ m2) en la Lutita intemperizada gris verdoso.

Para estimar de forma preliminar el módulo de elasticidad de la arcilla y del material arena limosa / arcillosa, es posible apoyarse en la Tabla 6.2. (AASHTO LRFD, (2012).

Por otro lado la literatura técnica Principios de ingeniería de cimentaciones propone los siguientes parámetros elásticos para diferentes suelos:

| Tipo de suelo | Módulo de elasticidad, Es MN/m2 | Relación de Poisson |
| --- | --- | --- |
| Arena suelta | 10,5 – 24,0 | 0,20 – 0,40 |
| Arena densa media | 17,25 – 27,60 | 0,25 – 0,40 |
| Arena densa | 34,50 – 55,20 | 0,30 – 0,45 |
| Arena limosa | 10,35 – 17,25 | 0,20 – 0,40 |
| Arena y grava | 69,00 – 172,50 | 0,15 – 0,35 |
| Arcilla suave | 4,10 – 20,7 | ------- |
| Arcilla media | 20,7 – 41,4 | 0,20 – 0,50 |
| Arcilla firme | 41,4 – 96,6 | ------- |

Tomando un valor de Módulo de elasticidad de 8,00 Ksi (562,45 kg/cm2) para la arcilla y de 9,00 Ksi (632,76 kg/cm2) para el material arena limosa / arcillosa.

Posteriormente de definir cada uno de los valores involucrados se procede a realizar cada uno de los asentamientos mencionados.

Tabla 20.0 Asentamientos elástico de pila

| Prof. desplate (m) | Diám (cm) | Long Pila (m) | Ec; f´c=500 kg/cm2 (kg/cm2) | µs | Es (kg/cm2) | Capacidad de carga admisible por punta (ton) | Capacidad de carga admisible por fricción lateral en Suelo / Roca (ton) | Asentam elástico Se (1) mm | Asentam por carga en la punta Se (2) mm | Asentam por carga a lo largo de pila Se (3), mm | Asentam Total (Se1 +Se2+Se 3) mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PMR-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12,00 | 80 | 10,00 | 313 049,52 (30699620,0 kN/m2) | 0,30 | 2 500 (245 166 kN/m2) | 140,74 | 116,61 | 1,39 | 6,93 | 0,44 | 8,76 |
|  | 100 |  |  |  |  | 219.91 | 145,77 | 1,29 | 8,66 | 0,52 | 10,48 |
|  | 120 |  |  |  |  | 316,67 | 174,92 | 1,23 | 10,40 | 0,61 | 12,23 |
|  | 150 |  |  |  |  | 494,80 | 218,65 | 1,16 | 12,99 | 0,74 | 14,89 |
| PMR-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12,00 | 80 | 10,00 | 313 049,52 (30699620,0 kN/m2) | 0,30 | 2 500 (245 166 kN/m2) | 140,74 | 122,64 | 1,42 | 6,93 | 0,46 | 8,81 |
|  | 100 |  |  |  |  | 219.91 | 153,31 | 1,31 | 8,66 | 0,55 | 10,53 |
|  | 120 |  |  |  |  | 316,67 | 183,97 | 1,24 | 10,40 | 0,64 | 12,28 |
|  | 150 |  |  |  |  | 494,80 | 229,96 | 1,16 | 12,99 | 0,74 | 14,89 |
| PMR-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10,00 | 80 | 8,00 | 313 049,52 (30699620,0 kN/m2) | 0,45 | 562.45 (55,158 kN/m2) | 60,31 | 51,95 | 0,48 | 11,57 | 0,91 | 12,96 |
|  | 100 |  |  |  |  | 94,24 | 64,94 | 0,45 | 14,46 | 1,10 | 16,00 |
|  | 120 |  |  |  |  | 135,71 | 77,93 | 0,42 | 17,35 | 1,28 | 19,06 |
|  | 150 |  |  |  |  | 212,05 | 97,41 | 0,40 | 21,69 | 1,54 | 23,63 |
| PMR-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10,00 | 80 | 8,00 | 313 049,52 (30699620,0 kN/m2) | 0,30 | 2 500 (245 166 kN/m2) | 140,74 | 96,50 | 1,04 | 6,93 | 0,43 | 8,41 |
|  | 100 |  |  |  |  | 219.91 | 120,63 | 0,98 | 8,66 | 0,52 | 10,16 |
|  | 120 |  |  |  |  | 316,67 | 144,76 | 0,93 | 10,40 | 0,61 | 11,94 |
|  | 150 |  |  |  |  | 494,80 | 180,95 | 0,89 | 12,99 | 0,74 | 14,62 |

Continuación Tabla 20.0 Asentamientos elástico de pila

| Prof. desplate (m) | Diám (cm) | Long Pila (m) | Ec; f´c=500 kg/cm2 (kg/cm2) | µs | Es (kg/cm2) | Capacidad de carga admisible por punta (ton) | Capacidad de carga admisible por fricción lateral en Suelo / Roca (ton) | Asentam elástico Se (1) mm | Asentam por carga en la punta Se (2) mm | Asentam por carga a lo largo de pila Se (3), mm | Asentam Total (Se1 +Se2+Se 3) mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PMR-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,00 | 80 | 7,00 | 313 049,52 (30699620,0 kN/m2) | 0,45 | 562.45 (55,158 kN/m2) | 60,31 | 39,90 | 0,39 | 11,57 | 0,78 | 12,74 |
|  | 100 |  |  |  |  | 94,24 | 49,88 | 0,36 | 14,46 | 0,94 | 15,77 |
|  | 120 |  |  |  |  | 135,71 | 59,89 | 0,37 | 17,35 | 1,43 | 19,16 |
|  | 150 |  |  |  |  | 212,05 | 74,82 | 0,33 | 21,69 | 1,33 | 23,35 |
| PMR-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,00 | 80 | 7,00 | 313 049,52 (30699620,0 kN/m2) | 0,45 | 562.45 (55,158 kN/m2) | 60,31 | 60,50 | 0,45 | 11,57 | 1,18 | 13,20 |
|  | 100 |  |  |  |  | 94,24 | 75,63 | 0,41 | 14,46 | 1,43 | 16,30 |
|  | 120 |  |  |  |  | 135,71 | 90,76 | 0,39 | 17,35 | 1,66 | 19,41 |
|  | 150 |  |  |  |  | 212,05 | 113,45 | 0,36 | 21,69 | 2,02 | 24,07 |
| PMR-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,00 | 80 | 7,00 | 313 049,52 (30699620,0 kN/m2) | 0,35 | 632,76 (62,052 kN/m2) | 40,83 | 43,15 | 0,31 | 7,66 | 0,83 | 8,80 |
|  | 100 |  |  |  |  | 63,79 | 53,94 | 0,28 | 9,57 | 1,00 | 10,85 |
|  | 120 |  |  |  |  | 91,86 | 64,73 | 0,27 | 11,49 | 1,16 | 12,92 |
|  | 150 |  |  |  |  | 143,54 | 80,91 | 0,25 | 14,36 | 1,41 | 16,02 |

Bajo esta los valores de asentamientos elásticos totales en cada uno de los diámetros de pila muestran valores favorables puesto que se encuentran por debajo del asentamiento máximo permisible en construcciones de 25,4 mm (1 plg), por lo que se considera aceptables las capacidades de admisibles totales en pilas presentadas en las tablas 11.0 y 18.0 de este informe para las pilas de diámetro de 0,80 cm a 150 cm.

    - Asentamientos en zapatas

En cuanto a los asentamientos, dado que el desplante de las cimentaciones se realizará sobre un material tipo arcilla de baja plasticidad (ligera) o arena limosa / arcillosa y con contenido natural de agua en promedio de un 15%, concluimos que los asentamientos instantáneos que se presentarán durante su construcción pueden considerarse como los más importantes.

Para el caso de las cimentaciones superficiales el cálculo de los asentamientos se realizó basándose en la teoría de la elasticidad y aplicando la ley de Hooke. El cálculo de asentamientos instantáneos “Se” en el centro de la cimentación cargado de dimensiones BxL sobre la superficie de un semi-espacio elástico, puede calcularse considerando los parámetros elásticos del subsuelo: el módulo de elasticidad, la relación de Poisson, presión neta aplicada sobre la cimentación y factores de profundidad y forma.

En cuanto al módulo de elasticidad y la relación de Poisson, es posible apoyarse en la Tabla 6.2. (AASHTO LRFD, (2012).

De igual manera en la literatura técnica Diseño estructural pág. 528, se presentan diversos valores típicos del módulo de reacción k1 o k0,3 correspondiente al obtenido mediante la aplicación de carga sobre una placa de 1 pie2 o 0,30 m por lado, citando las siguientes tablas:

Tabla 7.2 Valores del módulo de elasticidad, Es y el módulo de reacción k1 para diferentes tipos de suelo.

| Tipo de suelo | Es (kg/cm2) | k1 (kg/cm3) |
| --- | --- | --- |
| **Suelo fangoso | 11,00 a 33,00 | 0,50 a 1,50 |
| *Arena seca o húmeda, suelta (Ns, 3 a 9) | 0,16H a 0,48H | 1,20 a 3,60 |
| *Arena seca o húmeda, media (Ns, 9 a 30) | 0,48H a 1,60H | 3,60 a 12,00 |
| *Arena seca o húmeda, densa (Ns, 30 a 50) | 1,60H a 3,20H | 12,00 a 24,00 |
| *Grava fina con arena fina | 1,07H a 1,33H | 8,00 a 10,00 |
| *Grava media con arena fina | 1,33H a 1,60H | 10,00 a 12,00 |
| *Grava media con arena gruesa | 1,60H a 2,00H | 12,00 a 15,00 |
| *Grava gruesa con arena gruesa | 2,00H a 2,66H | 15,00 a 20,00 |
| *Grava gruesa firmemente estratificada | 2,66H a 5,32H | 20,00 a 40,00 |
| **Arcilla blanda (qu 0,25 a 0,50 kg/cm2) | 15 a 30 | 0,65 a 1,30 |
| **Arcilla media (qu 0,50 a 2,00 kg/cm2) | 30 a 90 | 1,30 a 4,00 |
| **Arcilla compactada (qu 2,00 a 4,00 kg/cm2) | 90 a 180 | 4,00 a 8,00 |
| Arcilla margosa dura (qu 4,00 a 10,00 kg/cm2) | 180 a 480 | 8,00 a 21,00 |
| Marga arenosa rigida | 480 a 1000 | 21,00 a 44,00 |
| Arena de miga y tosco | 500 a 2500 | 22 a 110 |
| Arena de miga y tosco | 500 a 2500 | 22 a 110 |
| Marga | 500 a 50000 | 22 a 2200 |
| Caliza margosa alterada | 3500 a 5000 | 150 a 220 |
| Caliza sana | 20000 a 800000 | 885 a 36000 |
| Granito meteorizada | 700 a 200000 | 30 a 9000 |
| Granito Sano | 40000 a 800000 | 1700 a 3600 |

Ns indica el número de golpes en una prueba de penetración estándar.

H = Profundidad de desplante de la cimentación, cm.

* = Los terrenos granulares si están sumergidos se tomarán con una Es o Ks1 igual a los de la tabla multiplicados por 0.60.

** = Los valores considerados corresponden a cargas de corta duración.

Si se consideran cargas permanentes que produzcan consolidación, se multiplicarán los valores Es y k1 de la tabla por 0,25

qu = Resistencia del suelo.

El valor del Módulo de elasticidad de la arcilla de baja plasticidad el cual se estimó a partir de la tabla 6.2. (AASHTO LRFD, (2012) con un valor conservador de 3 Ksi (210,00 kg/cm2) y para el caso de la arena además de su composición en estos el valor del módulo estará en función de la profundidad y presión efectiva tomando de manera conservadora el correspondiente a 1,00 H (tabla 7.2), siendo H la profundidad en cm del desplante, obteniendo valores de Es =200 kg/cm2 y una relación de poisson µs = 0,40 y 0,30 respectivamente.

El asentamiento calcula empleando la siguiente expresión:

Se=qo α B'1-μs2EsISIf

Dónde:

Se = Asentamiento elástico.

qo= Presión neta aplicada sobre la cimentación.

 = Factor que depende de la posición de la cimentación donde el asentamiento está siendo calculado.

B' = B/2, en el centro de la cimentación.

s = Relación de Poisson del suelo.

Es = Módulo de elasticidad promedio del suelo bajo la cimentación.

Is =Factor de forma.

If =Factor de profundidad.

Para el análisis de la interacción suelo-estructura se aplicará la siguiente hipótesis en la cual se está relacionando una presión aplicada con respecto a una deformación, donde dicha deformación vendría a ser igual al asentamiento elástico que produce dicha presión a un estrato compresible de un espesor igual a 1,5B a 2B o el espesor que según las exploraciones resulte compresible, teniendo como límite aquel estrato donde la prueba de penetración estándar arroje un N60 > 50 golpes.

El módulo de reacción del suelo (K) se define como:

K= qSe

Dónde:

K = Módulo de reacción del suelo (Kg/cm3)

q = presión aplicada (kg/cm2)

Se = Asentamiento o deflexión del suelo al aplicar una carga “q” por área unitaria (cm).

Para este análisis por asentamientos se tomaran los valores que aparecen en la tabla 19.0 los cuales se aprecian de una magnitud competente y acorde a la presión de servicio que transmitiría una construcción como la proyectada, se tomara una profundidad de desplante de Df = 2,00 m, un módulo de elasticidad de 210,00 y 200,0 kg/cm2 y s= Relación de Poisson= 0,40 y 0,30, ya con esta información se presenta a continuación el cálculo de los posibles asentamientos para las cargas de servicio y diferentes dimensiones de Zapatas Corridas o Aisladas.

Zapatas corridas en PMR-01 a PMR-05

Tabla 21.0

| Df (cm) | H (cm) | L (cm) | B (cm) | qo (kg/cm2) |  | s | Es (kg/cm2) | Is factor de forma | If factor de profundidad | Se (cm) | Módulo de reacción k (kg/cm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 120 | 1000 | 80 | 4,87 | 4 | 0,40 | 210 | 0,4205 | 0,4229 | 0,55 | 8,79 |
| 200 | 150 | 1000 | 100 | 4,87 | 4 | 0,40 | 210 | 0,4219 | 0,4680 | 0,77 | 6,33 |
| 200 | 180 | 1000 | 120 | 4,87 | 4 | 0,40 | 210 | 0,4235 | 0,5661 | 1,12 | 4,34 |
| 200 | 225 | 1000 | 150 | 4,87 | 4 | 0,40 | 210 | 0,3289 | 0,6770 | 1,30 | 3,74 |

Zapatas corridas en PMR-06 y PMR-07

Tabla 22.0

| Df (cm) | H (cm) | L (cm) | B (cm) | qo (kg/cm2) |  | s | Es (kg/cm2) | Is factor de forma | If factor de profundidad | Se (cm) | Módulo de reacción k (kg/cm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 120 | 1000 | 80 | 2,55 | 4 | 0,30 | 200 | 0,4560 | 0,6830 | 0,58 | 4,41 |
| 200 | 150 | 1000 | 100 | 2,55 | 4 | 0,30 | 200 | 0,4569 | 0,6990 | 0,74 | 3,44 |
| 200 | 180 | 1000 | 120 | 2,55 | 4 | 0,30 | 200 | 0,4578 | 0,7100 | 0,91 | 2,82 |
| 200 | 225 | 1000 | 150 | 2,55 | 4 | 0,30 | 200 | 0,4592 | 0,7220 | 1,15 | 2,21 |

Zapatas Aisladas en PMR-01 a PMR-05

Tabla 23.0

| Df (cm) | H (cm) | L (cm) | B (cm) | qo (kg/cm2) |  | s | Es (kg/cm2) | Is factor de forma | If factor de profundidad | Se (cm) | Módulo de reacción k (kg/cm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 150 | 100 | 100 | 6,30 | 4 | 0,40 | 210 | 0,3789 | 0,2500 | 0,48 | 13,19 |
| 200 | 180 | 120 | 120 | 6,30 | 4 | 0,40 | 210 | 0,3789 | 0,5000 | 1,15 | 5,50 |
| 200 | 225 | 150 | 150 | 6,30 | 4 | 0,40 | 210 | 0,3789 | 0,4833 | 1,38 | 4,55 |
| 200 | 225 | 200 | 200 | 6,30 | 4 | 0,40 | 210 | 0,3789 | 0,6000 | 1,99 | 3,17 |

Zapatas Aisladas en PMR-06 y PMR-07

Tabla 24.0

| Df (cm) | H (cm) | L (cm) | B (cm) | qo (kg/cm2) |  | s | Es (kg/cm2) | Is factor de forma | If factor de profundidad | Se (cm) | Módulo de reacción k (kg/cm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 150 | 100 | 100 | 2,47 | 4 | 0,30 | 200 | 0,3903 | 0,5620 | 0,49 | 5,01 |
| 200 | 180 | 120 | 120 | 2,47 | 4 | 0,30 | 200 | 0,3903 | 0,5910 | 0,62 | 3,98 |
| 200 | 225 | 150 | 150 | 2,47 | 4 | 0,30 | 200 | 0,3903 | 0,6210 | 0,82 | 3,02 |
| 200 | 225 | 200 | 200 | 2,47 | 4 | 0,30 | 200 | 0,3903 | 0,6500 | 1,14 | 2,17 |

En base a este análisis podemos concluir que los valores de presiones obtenidos del análisis de capacidad de carga admisible para Zapatas Corridas y/o Aisladas (tabla 19.0), que se encuentran en el valor de sus capacidades de carga admisibles calculadas respectivamente, producen valores de asentamientos inferiores a los asentamientos máximo permisibles que se indican por reglamento NTCDF de 2,54 cm, por lo que es aceptable.

- Recomendaciones generales para el proceso constructivo

Pilas coladas en sitio

- El trazo y nivel deberán seguir buenas prácticas que garantice que los elementos estructurales cumplirán con las especificaciones y tolerancias en alineamiento y niveles.

- El equipo seleccionado para ser usado para los trabajos deberá ser compatible con el material encontrado. Durante los trabajos de perforación deberá de ser continuamente verificada la verticalidad de la perforación y tomar en cuenta que para el caso del sondeo PMR-03 se trabajará bajo la presencia del nivel freático, por lo que se deberá de elaborar el procedimiento de construcción que contemple trabajar bajo estas condiciones.

- La perforación se llevará hasta asegurar que esta haya penetrado en el estrato resistente por lo menos de 1 a 2 veces el diámetro, pero no menos de un metro, tomando las medidas necesarias para evitar el derrumbe de las paredes al atravesar un estrato susceptible a esto.

- Se recomienda realizar una revisión aleatoria de las condiciones de los materiales de desplante, tanto físicas como mecánicas, para verificar lo presentado en el presente informe, ya que las propiedades de los estratos pueden cambiar debido a alteraciones de humedad o encontrar estratos problemáticos no detectados.

- Una vez hecho lo anterior y antes de colocar el acero de refuerzo, el fondo de la excavación deberá quedar libre de cualquier material suelto, ya sea producto de la perforación o material extraño, que pudiera provocar algún tipo de reacomodo.

- Con respecto al concreto reforzado, deberá de ser verificado en campo la colocación y armado del acero de refuerzo conforme a los planos, ya que es un punto importante para garantizar la vida de servicio de la cimentación por pilas, el recubrimiento del acero de refuerzo con concreto deberá de concordar con lo recomendado y podría estar entre 7,50 y 10,0 cm, esto es importante para evitar la corrosión del acero de refuerzo. Durante la colocación del acero de refuerzo dentro de la perforación deberá evitarse que este sea dañado o que este golpee las paredes de la perforación, llevando material hacia el fondo o entre el acero y las paredes.

- Las propiedades del concreto deberán de ser controladas para asegurar la calidad de la pila, estos aspectos vienen desde el mezclado y colocación en la perforación, teniendo que estos aspectos son:

- Propiedades físicas y mecánicas del concreto

- Suministro de concreto

- Volumen de concreto para cada pila a diferente profundidad

- Las propiedades físicas se refieren principalmente al revenimiento del concreto, el cual deberá ser apropiado para facilitar el bombeo del concreto y su conducción a través del tubo tremie y mantener su integridad y ser capaz de desplazar el agua o el lodo bentonitico.

- El concreto deberá de ser suministrado de plantas de mezclado y colocado por medio de tubo tremie. Un detalle importante cuando se usa este método es que la tubería deberá ser cortada en secciones de 3 m, debido a que el volumen de concreto se incrementa constantemente, incrementándose también la presión, haciendo difícil el flujo del concreto a través de la perforación, teniendo que hacer sucesivos movimientos de arriba hacia abajo, provocando la formación de bolsas de bentonita o el movimiento del acero de refuerzo.

- El volumen de concreto en cada pila y a diferentes profundidades, es un aspecto que nos provee información acerca de la forma del elemento colado.

- El colado de la pila se considera terminado cuando el concreto contaminado ha sido desplazado fuera del interior de la pila. Este tipo de actividades serán llevadas a cabo en cada colocación de concreto, inspeccionando en todos los casos la integridad del concreto en sección superior de la pila, llevándola a cabo por el inspector o el contratista. El nivel de colado de las pilas contemplará la longitud de descabezado de las mismas, la cual se recomienda sea por lo menos una vez su diámetro

Zapatas aisladas

- El trazo y nivelación, deberá seguir buenas prácticas que garanticen que los elementos estructurales cumplen con las especificaciones y tolerancia en su alineamiento y nivel.

- Las excavaciones deberán ser realizadas con el equipo adecuado, asegurando que estas cumplan con la forma y profundidad que se indica en los planos constructivos. Es importante considerar como parte de los trabajos de excavación las medidas de seguridad que eviten accidentes.

- Una vez hecha la excavación, es necesario verificar el alineamiento y nivel de la profundidad de desplante, inspeccionando que el material encontrado sea el indicado y sea el estrato competente. El fondo de la excavación deberá ser lo más plana y nivelada posible, en una condición uniforme para recibir una plantilla de concreto de resistencia f´c= 100 kg/cm2 teniendo esto como propósito proveer una superficie limpia y nivelada.

- Una vez colocada la plantilla y que esta haya endurecido, se llevara a cabo el alineamiento y nivelación del elemento estructural, esto para colocar las referencias necesarias para ayudar en la colocación del acero de refuerzo y la cimbra de la zapata.

- Antes de colocar el acero de refuerzo es necesario inspeccionar que este corresponda con el indicado en los planos constructivos y cuando sea colocado se inspeccionara el armado y recubrimientos.

- Una vez armado e inspeccionado el acero de refuerzo, el alineamiento y nivelación deberán de ser verificado tomando en cuenta el acero de refuerzo que se coloca como parte del acero del pedestal, colocando además los elementos necesarios para que este no se removido de su ubicación durante la colocación del concreto.

- Cuando el elemento ya ha sido colado, el proceso de curado deberá de iniciar tan pronto sea posible, siendo llevado de tal manera que se asegure una buena evolución respecto a la resistencia a la compresión simple.

- Para continuar con las siguientes actividades, el concreto del elemento deberá ser evaluado en cuanto a su Resistencia a la compresión simple.

- Una vez que el concreto colocado ha sido revisado, se realizará un alineamiento y nivelación del elemento estructural dejando referencias que ayuden en la colocación del acero de refuerzo y de la cimbra del siguiente elemento, recomendando llevar a cabo un escarificado de la superficie de concreto que recibirá al siguiente concreto, esto con el propósito de remover el concreto débil, y adicionalmente garantizar la Buena adherencia entre ambos elementos.

Sin más por el momento y en espera de la utilidad del presente informe, quedo de usted.

Atte:

Ing. Ernesto Monsiváis Contreras.

Ced 5204881