ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS

“RECONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE SALIDA DE LA GAZA BONIFACIO SALINAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.”

I N D I C E

- ESPECIFICACIONES GENERALES

- ESPECIFICACIONES PARTICULARES

MURO DE CONTENCION

- RECOMENDACIONES DE SEÑALAMIENTO DE OBRA

I.-ESPECIFICACIONES GENERALES

I.- ESPECIFICACIONES GENERALES:

1.- ALCANCE:

DAR AL CONTRATISTA LOS LINEAMIENTOS TECNICOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION CORRECTA DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UNA OBRA DE PROTECCION DE MURO EN TALUD DE RIO SANTA CATARINA.

2.- MATERIALES:

TODOS LOS MATERIALES UTILIZADOS SERÁN DE PRIMERA CALIDAD, COMPLETAMENTE NUEVOS Y NO DEBERÁN TENER NINGÚN DEFECTO EN EL MOMENTO DE ENTREGA DE LA OBRA.

TODO EL CONCRETO UTILIZADO EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, SALVO DONDE SE INDIQUE OTRA RESISTENCIA SERÁ F’C = 250 KG/CM2. HECHO A BASE DE CEMENTO PÓRTLAND “MONTERREY”, O EQUVALENTE, GRAVA #2, ARENA # 4 Y 32 LITROS DE AGUA POR SACO DE CEMENTO, PUDIENDO SER MEZCLADO EN OBRA O EN PLANTA DOSIFICADORA.

LAS VARILLAS SERAN DE ALTA RESISTENCIA F’Y =4,200 KG/CM2. EN LOS DIÁMETROS Y DIMENSIONES INDICADAS EN LOS PLANOS, PUDIENDO USAR LAS SIGUIENTES MARCAS: HYLSA, ALTOS HORNOS DE MÉXICO O EQUIVALENTE.

TODOS LOS MATERIALES QUE SE INDIQUEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS CON MARCAS Y MODELOS ESPECIFICOS SE DEBERÁN RESPETAR PARA SU COTIZACIÓN,  SE  CONSIDERARÁ  UN  EQUIVALENTE  SOLO  SI CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LA CALIDAD IGUAL O MAYOR AL REQUERIDO ORIGINALMENTE Y PREVIA EVALUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

3.- MANO DE OBRA:

TODOS LOS TRABAJOS DEBERÁN EJECUTARSE DE UNA MANERA LIMPIA Y ORDENADA DE ACUERDO CON LA MEJOR  PRACTICA  PARA  CADA  ESPECIALIDAD,  UTILIZANDO  PERSONAL  EXPERIMENTADO  Y  CON  ADECUADA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.

EN TODO MOMENTO SE DEBERÁ MANTENER ABSOLUTA SEGURIDAD EN LA OBRA PARA TODOS LOS TRABAJADORES, TOMENDO EN CUENTA LOS LINEAMIENTOS Y ESPECIFICACIONES EMITIDAS POR LAS DEPENDENCIAS ENCARGADAS DE LA SEGURIDAE EN OBRAS.

4.- HERRAMIENTA Y EQUIPO:

TODAS LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DEBERÁN SER LAS MAS ADECUADAS PARA CADA UNO DE LOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES QUE SE REALICEN, ADEMÁS, DEBERÁN ESTAR EN PERFECTO ESTADO DE USO, DE TAL MANERA QUE GARANTICEN SU CONFIABILIDAD, LA DEPENDENCIA PODRÁ, EN CUALQUIER MOMENTO, ORDENAR EL RETIRO DE CUALQUIER MAQUINARIA O EQUIPO QUE CONSIDERE QUE NO CUMPLA CON LOS LINEAMIENTOS BASICOS, SE ENCUENTRE EN MALAS CONDICIONES O NO CUMPLA CON LOS RENDIMIENTOS MÑINIMOS REQUERIDOS PARA LOS TRABAJOS QUE REALICE.

5.- MARCAS Y TIPOS:

EN LOS PUNTOS DONDE SE ESPECIFICA MARCA Y TIPO PARTICULARIZADO ES CON EL OBJETO DE DEFINIR PERFECTAMENTE CALIDAD, DIMENSIONES Y FORMA DE OPERACIÓN.

6.- NORMAS Y REGLAMENTOS APLICABLES:

TODOS LOS TRABAJOS DEBERÁN PLANEARSE CON ANTICIPACIÓN, EVITANDO INTERFERENCIAS CON OTROS TRABAJOS QUE SE EJECUTEN SIMULTÁNEAMENTE EN LA MISMA OBRA, COOPERANDO PARA EL AVANCE GENERAL DE LA OBRA CON LOS ENCARGADOS DE LAS INSTALACIONES Y DEMÁS ESPECIALIDADES.

LAS PRUEBAS DE LABORATORIO SERÁN EFECTUADAS POR UN LABORATORIO AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

- RESISTENCIA DE TERRENO:

CON EL FIN DE VERIFICAR LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PROYECTO, SE HAN 
             CONSIDERADO PRUEBAS DE RESISTENCIA DEL SUELO DE CIMENTACXION QUE SE 
             EFECTUARAN EN EL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR ANTES  DE  HACER  LOS
             COLADOS,  EL NUMERO Y CARACTERISTICAS DE LAS PRUEBAS SERÁN LAS INDICADAS POR
             LA SUPERVISION, SI  ES  QUÉ  RESULTAN  DUDAS  EN  EL MOMENTO  DE  HACER  LAS
             EXCAVACIONES.

- PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONCRETO Y MORTEROS:

SE HAN CONSIDERADO EN ESTA PARTIDA UN LOTE QUÉ CONSISTE EN UNA SERIE DE PRUEBAS DE RESISTENCIA A LOS CONCRETOS, QUÉ SE USARAN EN LAS ESTRUCTURAS, QUEDANDO A JUICIO DEL SUPERVISOR Y SE SUJETARAN A LOS RESULTADOS QUE DETERMINE EL LABORATORIO DESIGNADO POR ESTE, ADEMÁS ESTAS PRUEBAS PUEDEN SER DEL BLOCK DE CONCRETO O DE OTRO ELEMENTO PARA CONFIRMAR  LA  CALIDAD  Y  RESISTENCIA  DE  TODOS  LOS  MATERIALES  QUE  INTERVENDRÁN  EN  LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA.

LAS PRUEBAS SERÁN A CARGO Y BAJO LA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVAMENTE DEL
             CONTRATISTA.

SE EFECTUARÁN PRUEBAS DE LABORATORIO A CILINDROS LLENADOS EN LA OBRA DE 15 CMS. DE DIÁMETRO POR 30 CMS. DE LARGO Y VARILLADOS 25 VECES A CADA TERCIO.

B.1.) MORTEROS:

SERÁN DE CEMENTO-ARENA, PROPORCIÓN 1:4

B.2.) CONCRETO:

SERÁ DE CEMENTO, GRAVA Y ARENA Y TENDRÁ UN F’C = 250 KG/CM2. A LOS 28 DÍAS DE CURADO.

EL REVENIMIENTO Y RECUBRIMIENTO SERÁ DEPENDIENDO DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL.

| ELEMENTO | REVENIMIENTO | RECUBRIMIENTO |
| --- | --- | --- |
| CAJON DE CONCRETO | 7.5 | 5 CM. |

B.3.) PLANTILLAS DE CONCRETO:

ESTA SERVIRÁ PARA TODAS LAS ZAPATAS Y SERÁ DE UN ESPESOR DE 5 CM. Y UN F´C= 100 KG/CM2 MÍNIMO.

B.4.) ACERO:

SERÁ DE ALTA RESISTENCIA FY =4,200 KG/CM2. Y DEBERÁ TRABAJAR UN ESFUERZO DE FS =1700 KG/CM2.

B.5.) CIMBRAS:

DE  CUALQUIER  TIPO  QUE  ESTA SEA,  DEBERÁ  ASEGURAR  LA CALIDAD  DEL  ACABADO  DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL EN QUÉ SE USA.

ESTO	IMPLICA	QUÉ	NO	DEBERÁN	USARSE	LAS	FORMAS	MAS	DE	LAS	VECES QUE SE RECOMIENDAN  EN  CADA  CASO;  ESTAS  DEBERÁN  SER  REVISADAS  Y  APROBADAS  POR  EL SUPERVISOR PARA PODER ASEGURAR LA CALIDAD QUE LA OBRA REQUIERA.

B.6.) VIBRADO:

DEBERÁ SER DE TIPO MECÁNICO Y SE EFECTUARÁ EN TODO ELEMENTO ESTRUCTURAL DE CONCRETO AL MOMENTO DE ESTARSE COLANDO, ESTO ES CON EL FIN DE ELIMINAR TODAS LAS BURBUJAS DE AIRE EN LA MASA DEL CONCRETO, Y ASÍ PODER ASEGURAR UN BUEN ACABADO Y CONTROL DE CALIDAD QUE SE ESPECIFICA.

B.7.) COMPACTACIÓN:

SE PODRÁ EFECTUAR MANUAL O MECANICAMENTE Y DEBERÁN TENER UN 90% DE COMPACTACIÓN SEGÚN PRUEBA QUE SE EFECTUARÁ Y QUE APROBARÁ EL SUPERVISOR DE ACUERDO AL RESULTADO DE LABORATORIO, SIENDO ESTE EL METODO PROCTOR.

ÉSTE MANUAL SE RIGE POR LAS NORMAS DE CALIDAD INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES., A LAS QUE SE RECURRIRÁ PARA CUALQUIER ACLARACIÓN U OMISIÓN Y CON LA APROBACIÓN DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

7.-OBJETIVO:

LAS ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA EDIFICACION QUE FORMULA LA DIRECCION DE LA OBRA,  TIENE POR OBJETO FUNDAMENTAL FIJAR NORMAS TECNICAS  Y  CONSTRUCTIVAS  A  QUE DEBERA SUJETARSE EL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DE LA OBRA.

8.- AMPLITUD:

LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS	ABARCAN LAS NORMAS APLICABLES A TODOS LOS TRABAJOS QUE DEBERÁN EFECTUARSE DESDE EL INICIO HASTA SU ENTREGA FINAL.

9.- ALCANCE:

ESTAS  ESPECIFICACIONES  CONSTITUYEN  UNA  PARTE  INTEGRANTE  Y  COMPLEMENTARIA  DEL CONTRATO DE OBRA.

10.-PLANOS:

EL CONTRATISTA DEBERA TENER SIEMPRE, EN EL SITIO DE TRABAJO, LAS ESPECIFICACIONES Y UN JUEGO COMPLETO DE PLANOS.	LA DIRECCION DE LA OBRA PROPORCIONARA LOS PLANOS DEBIDAMENTE NUMERADOS E IDENTIFICADOS POR CONCEPTOS COMO:

- GEOMETRICOS

- ESTRUCTURALES

- SEÑALAMIENTO

- PLANOS COMPLEMENTARIOS

11.- BITÁCORA:

DESDE EL INICIO DE LA OBRA DEBERA LLEVARSE UNA BITACORA, EN LA CUAL DEBERÁ CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS:

- FECHAS DE INICIACIÓN DE CADA ETAPA CONSTRUCTIVA

- CAMBIOS ORDENADOS EN LA EJECUCIÓN RESPECTO AL PROYECTO Y SUS CAUSAS.

- FECHA DEL DÍA Y NÚMERO PROGRESIVO DE LA NOTA.

12.- PROGRAMACIÓN:

EL CONTRATISTA PRESENTARA SU CALENDARIO DE OBRA, MISMO QUE DEBERÁ SER UTILIZADO POR LA DIRECCION DE LA OBRA.

13.- PRUEBAS DE CARGA EN ESTRUCTURAS:

13.1.- LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TENDRÁ DERECHO A ORDENAR UNA PRUEBA DE CARGA EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL QUE ASI CONSIDERE NECESARIO.

13.2.- EN CASO DE QUE LOS CILINDROS DE PRUEBA NO SEAN DE LAS CARÁCTERÍSTICAS 
           SEÑALADAS

13.3.- EN CASO DE DUDAS EN LA COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO

14. LIMPIEZA:

SE ENTIENDE POR LIMPIEZA, EL CONJUNTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA PARA DESALOJAR LOS MATERIALES SOBRANTES DE SU CONSTRUCCION Y LOS ESCOMBROS RESULTANTES DE LA MISMA.

SE ELIMINARAN TODOS LOS ELEMENTOS QUE INTERFIERAN CON LA OBRA INCLUYENDO  LA MALEZA DEL TERRENO QUE SE PRESENTE EN LAS ZONAS POR CONSTRUIR, MAS AREAS CONTIGUAS. TODOS LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA LIMIPEZA, SE COLOCARAN DE FORMA PROVISIONAL EN UN LUGAR QUE NO INTERFIERA CON LA OBRA PARA POSTERIORMENTE SER RETIRADOS A TIRO LIBRE.

BAJO LAS INDICACIONES DEL SUPERVISOR SERAN REMOVIDAS O SACADAS FUERA DE LA OBRA LAS PIEDRAS Y LOS OBSTÁCULOS QUE INTERFIERAN EN EL TRAZO Y LA REALIZACIÓN DE LA OBRA.

14.1.- EL CONTRATISTA ESTA OBLIGADO A MANTENER EN BUEN ESTADO EL ORDEN Y LIMPIEZA DE TODOS LOS LOCALES, CORREDORES, PATIOS Y AZOTEAS EN TODO EL TRANSCURSO DE LA OBRA.

14.2.- CUANDO SE PROCEDA A LA REMOCIÓN DE ESCOMBRO Y DE MATERIALES SOBRANTES, SE OBSERVARÁ, EN TERMINOS GENERALES, LO SIGUIENTE:

- AL REMOVERLOS DEBERÁ PROCURARSE NO DAÑAR NI MANCHAR LAS ZONAS Y OBRAS CIRCUNVECINAS.

- LA CARGA A LOS VEHICULOS EMPLEADOS PARA SU TRANSPORTE DEBERÁ EFECTUARSE TAN PROXIMAMENTE A LA ZONA DE ALMACENAMIENTO COMO SEA POSIBLE, PERO TENIENDO CUIDADO DE NO DAÑAR LA OBRA YA TERMINADA.

14.3.- INVARIABLEMENTE, LA LIMPIEZA SE EFECTUARA EN TODAS LAS ZONAS QUE INTERFIERAN CON LA OBRA Y LOS MOVIMIENTOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO.

15.- ENTREGA FINAL:

PARA LA ENTREGA FINAL DE LA OBRA SE REALIZARÁ UNA INSPECCION DETALLADA POR PARTE DE LA SUPERVISION, ASÍ COMO EL PERSONAL ESPECIALIZADO QUE ASÍ SE REQUIERA CON EL FIN DE CORROBORAR QUE TODOS Y CADA UNO DE LOS ELEMENTOS INCLUIDOS EN EL CONTRATO SE HAYAN CONSTRUIDO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO, LAS INDICACIONES DE LA SUPERVISION Y CON LA CALIDAD REQUERIDA APLICALE EN CADA UNO DE LOS CASOS. UNA VEZ CONCLUIDA LA INSPECCION DETALLADA, SE PROCEDERÁ A LA RECEPCION DE LA OBRA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE OBRA CORRESPONSIENTE.

16.- INSPECCIONES:

15.1.-TODOS LOS MATERIALES, PROCESOS Y LA EJECUCION  DE LA OBRA, ESTARAN SUJETOS A LA INSPECCION, EXAMEN Y APROBACION POR PARTE DE LA DIRECCION DE LA OBRA.

15.2.- EL CONTRATISTA PROPORCIONARA OPORTUNAMENTE TODAS LAS FACILIDADES RAZONABLES, MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN SEGURA Y CONVENIENTE PARA LA EJECUCIÓN DE TODAS LAS PRUEBAS QUE NECESITE REALIZAR LA DIRECCIÓN DE LA OBRA.

15.3.-    LOS ARTICULOS DE  FABRICACIÓN PODRAN SER  INSPECCIONADOS EN LOS LUGARES DE PRODUCCION, MANUFACTURA Y EMBARQUE.

17.- OBRAS PRELIMINARES:

17.1 TRAZO Y NIVELACIÓN

GENERALIDADES: EL TRAZO SE EJECUTARA CON PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, LA LOCALIZACIÓN GENERAL, ALINEAMIENTOS Y NIVELES DE TRABAJO  SERÁN MARCADOS EN EL CAMPO POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON LOS PLANOS QUE LE SEAN ENTREGADOS,   ASUMIENDO   LA   RESPONSABILIDAD   TOTAL   POR   LAS DIMENSIONES   Y ELEVACIONES FIJADAS PARA LA INICIACIÓN Y DESARROLLO DE LA OBRA, PREVIA AUTORIZACIÓN DEL SUPERVISOR.

  - NORMAS DE EJECUCIÓN: PARA LAS REFERENCIAS DE LOS NIVELES Y TRAZOS NECESARIOS, EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSTRUIR LOS BANCOS  DE  NIVEL  Y  LAS  MOJONERAS  QUÉ  SE REQUIERAN, PROCURANDO QUÉ SU LOCALIZACIÓN SEA LA ADECUADA PARA EVITAR CUALQUIER TIPO DE DESPLAZAMIENTO. EL TRAZO DE EJECUTARÁ CON TRANSITO, CUYA APROXIMACIÓN ANGULAR SERÁ DE 20 SEGUNDOS, LA NIVELACIÓN SE HARÁ CON NIVEL MONTADO.

  - MEDICIÓN DE PAGO: LA MEDICIÓN DE PAGO SE HARÁ POR METRO CUADRADO DEL ÁREA DEL

DESPLANTE (EL TRAZO DE NIVELES RESTANTES SE CONSIDERA QUÉ LO EJECUTE EL MANDO

INTERMEDIO).

  - ALCANCES: MATERIALES NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DEL TRABAJO,

RENTA DEL EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACCESORIOS, ACARREOS Y MANIOBRAS REQUERIDAS,

MANO DE OBRA NECESARIA.

17.2.- BOMBEO DE ACHIQUE:

  - POR BOMBEO DE ACHIQUE SE ENTENDERÁ AL CONJUNTO DE OPERACIONES QUE SE HAGAN NECESARIAS PARA EXTRAER EL AGUA QUE SE LOCALICE EN LAS EXCAVACIONES Y OBRAS DE APOYO PARA LEVARA A CABO LA CONSTRUCCIÓN DESEADA, ASÍ COMO EN EXCAVACIONES PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS QUE SE REQUIERAN EN EL PUENTE.

  - EL CONTRATISTA DEBERÁ TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LAS PROPIAS INSTALACIONES. EN CASO DE PRESENTARSE ÉSTOS, LAS REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y A SATISFACCIÓN DEL REPRESENTANTE, SIN TENER DERECHO A RETRIBUCIÓN POR DICHOS TRABAJOS.

  - EL CONTRATISTA DEBERÁ EFECTUAR LIMPIEZA PERMANENTE DE LAS ÁREAS DE TRABAJO Y SE OBLIGA A MANTENER UNA SEÑALIZACIÓN ADECUADA PARA EVITAR ACCIDENTES, ESTA SEÑALIZACIÓN DEBERÁ ESTAR ILUMINADA POR LA NOCHE.

  - CABE ACLARAR QUE EL EQUIPO Y MAQUINARIA QUE EN SU CASO SEA PROPUESTO POR EL LICITANTE, ES EL QUE ESTE ÚLTIMO DEBERÁ SUMINISTRAR Y OPERAR EN CASO DE SER CONSIDERADA SU PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA COMO GANADORA DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE AL EFECTO SE LLEVASE A CABO, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS. EN CASO DE QUE ESTE NO CUMPLA CON LA CALIDAD REQUERIDA, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTARLO NUEVAMENTE A SATISFACCIÓN DEL DEPENDENCIA.

  - SE DEBERÁ TENER EN CUENTA SIEMPRE TODA LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA CONVOCANTE, ASI COMO EN AQUELLA RESULTANTE DE LAS JUNTAS DE ACLARACIONES, LA OMISIÓN A ESTA SERÁ RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA.

  - EL CONTRATISTA SERÁ EL ENCARGADO DE SUMINISTRAR YA SEA PROPIO O POR RENTA LA BOMBA PARA DICHAS ACTIVIDADES.

  - UNA VEZ QUE EL CONTRATISTA DECIDA EL EQUIPO A UTILIZAR, DEBERÁ COMUNICARLO A LA SUPERVISIÓN PARA SU ACEPTACIÓN.

  - AL ORDENAR LA UTILIZACIÓN DEL EQUIPO, EL INGENIERO DEBERÁ PRESTAR ESPECIAL ATENCIÓN A QUE DICHO EQUIPO SEA EL ADECUADO PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO Y DENTRO DE SU VIDA ECONÓMICA, TANTO POR LO QUE SE REFIERE AL TIPO EMPLEADO; COMO A SU CAPACIDAD Y RENDIMIENTO; Y DURANTE SU OPERACIÓN, CUIDAR QUE ESTA SE HAGA EFICIENTEMENTE Y SE OBTENGA DE ELLA EL RENDIMIENTO CORRECTO; EN CASO CONTRARIO, SE HARÁN AJUSTES AL PRECIO UNITARIO EN FUNCIÓN DEL MODELO DEL EQUIPO.

  - EL CONTRATISTA SERÁ EN TODO MOMENTO EL ÚNICO RESPONSABLE TANTO DE LA CONSERVACIÓN DE SU EQUIPO COMO DE SU EFICIENCIA.

  - LA OPERACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DE ACHIQUE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA SE MEDIRÁ EN HORAS EFECTIVAS CON APROXIMACIÓN DE 0.25 HR., AL EFECTO, SE DETERMINARÁ MEDIANTE UN ESTRICTO CONTROL, EL TIEMPO QUE TRABAJE EL EQUIPO EN FORMA EFECTIVA, EJECUTANDO EL TRABAJO QUE LE HA SIDO ORDENADO.

  - NO SE COMPUTARÁ PARA FINES DE PAGO EL TIEMPO DE OPERACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DE ACHIQUE QUE NO ESTÉ EJECUTANDO TRABAJO EFECTIVO, QUE TRABAJE DEFICIENTEMENTE O EJECUTE TRABAJOS QUE NO CORRESPONDAN AL PROYECTO Y/O A LO ORDENADO POR EL SUPERVISOR.

  - EL PAGO ESPECÍFICO AL CONTRATISTA POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE HARÁ A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, O DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO EN LOS CONCEPTOS DE TRABAJO Y CAPACIDAD DE LOS EQUIPOS.

  - NO SE PAGARÁ AL CONTRATISTA LA OPERACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DE ACHIQUE QUE POR FALTA DE CAPACIDAD O POR NO SER DEL TIPO ADECUADO, NO PRODUZCA LOS RESULTADOS QUE DE ÉL SE ESPEREN.

  - NO SE CONSIDERARÁ PARA FINES DE PAGO LOS BOMBEOS EJECUTADOS FUERA DE LOS LINEAMIENTOS FIJADOS EN EL PROYECTO Y/O LAS INDICACIONES DEL SUPERVISOR.

  - LOS CARGOS INCLUIDOS EN EL PRECIO UNITARIO, SERAN: EL SUMINISTRO, RESGUARDO Y PRESERVACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, PUESTOS EN OBRA.TODOS LOS FLETES, MANIOBRAS, ACARREOS Y ELEVACIONES NECESARIOS, TANTO DE MATERIALES, COMO DEL EQUIPO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO, DELIMITACIÓN DEL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS,  SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS DIURNOS Y NOCTURNOS ILUMINADOS EN LA NOCHE, INFORME FOTOGRÁFICO ANTES, DURANTE Y UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS PARA LA ELABORACIÓN DE NÚMEROS GENERADORES Y ESTIMACIONES.

17.3.- PERFORACION PARA PILOTES:

  - LAS PERFORACIONES PARA DESPLANTAR LOS PILOTES, SON EXCAVACIONES QUE SE EJECUTAN PARA ALOJAR LOS PILOTES ESTRUCTURALES. PARA SU EJECUCIÓN EL CONTRATISTA SE APEGARÁ A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-007/00 (EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURA) DE LA NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE VIGENTE.

  - LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN SE CARGARÁN Y TRANSPORTARAN AL SITIO DE ALMACENAMIENTO UBICADO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA Y SI EL MATERIAL ES DESPERDICIO SE CARGARÁ Y TRANSPORTARA AL BANCO DE TIRO DEL CONTRATISTA. (TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA)

  - LA FOSA DE MEZCLADO Y RECIRCULACIÓN DE LODO BENTONITICO, EL ALMACÉN Y EL EQUIPO UTILIZADO EN LA PERFORACIÓN PARA DESPLANTAR LOS PILOTES, SERÁ EL ADECUADO PARA DAR LA CALIDAD Y SECCIÓN ESPECIFICADA EN EL PROYECTO. SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA MANTENERLO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA, EL ÁREA SERÁ LA ADECUADA PARA EL HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO, EL TRASLADO A LA PERFORACIÓN, MEDIANTE GRÚA DEL ADEME METÁLICO RECUPERABLE. ASÍ TAMBIÉN LOS ATRASOS DE OBRA POR EQUIPO DEFECTUOSO SERÁN IMPUTABLES AL CONTRATISTA DE OBRA. PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS SE DELIMITARA LA ZONA DE EXCAVACIÓN DE CADA UNO DE LOS PILOTES POR DESPLANTAR. ESTOS TRABAJOS SE REALIZARÁN DE ACUERDO A LAS SECCIONES Y NIVELES ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO Y EN EL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS CORRESPONDIENTE.

  - LA MEDICIÓN SE HARÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML) DE PERFORACIÓN EJECUTADA Y VERIFICADA EN SECCIONAMIENTO DE ACUERDO A PROYECTO.

  - EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO LINEAL (ML) DE PERFORACIÓN EJECUTADA Y VERIFICADA DE ACUERDO A PROYECTO Y A LA NORMA N-LEG-3. ESTE PRECIO UNITARIO INCLUYE LO QUE CORRESPONDA POR: RENTA O ADQUISICIÓN DEL EQUIPO NECESARIO PUESTO EN OBRA; UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE EXCAVACIÓN; DESVÍO Y MANEJOS DEL TRÁNSITO; EXCAVACIÓN A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y EN CUALQUIER CLASIFICACIÓN EN SECO O EN AGUA; CORTE, EXTRACCIÓN Y ACARREO LIBRE DENTRO DE LA ZONA DE OBRA DE LOS MATERIALES APROVECHABLES PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN; CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LOS MATERIALES NO APROVECHABLES HASTA EL BANCO DE TIRO QUE ELIJA EL CONTRATISTA, TENDIDO DEL MATERIAL DE RETIRO, QUEDANDO PROHIBIDO EL APILE DE ESTE PRODUCTO; MANIOBRAS DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN HASTA QUE HAYA SIDO RECIBIDA Y APROBADA POR EL DEPENDENCIA; ASÍ COMO LA LIMPIEZA DE LA OBRA.

17.4.- ACERO DE REFUERZO PARA PILOTES:

  - EL REFUERZO DEL CONCRETO HIDRÁULICO SE EFECTUARÁ CON ACERO DE REFUERZO (VARILLAS CORRUGADAS) DE F’Y = 4200 KG/CM2. SU CARACTERÍSTICA Y COLOCACIÓN SE HARÁ DE ACUERDO A LA NORMA N-LEG-3 (EJECUCIÓN DE OBRAS), TITULO 03 (ACERO Y PRODUCTOS DE ACERO), 04 (SOLDADURA), CMT PARTE 2 (MATERIALES PARA ESTRUCTURAS) Y ESPECIALMENTE A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-004-00 (ACERO PARA CONCRETO HIDRÁULICO) DE LA NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE VIGENTE.

  - EL ACERO DE REFUERZO CUMPLIRÁ CON LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS APLICABLES DE LOS TÍTULOS 03 (ACERO Y PRODUCTOS DE ACERO), LA PARTE 2 (MATERIALES PARA ESTRUCTURAS) CMT (CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES), NO SE ACEPTARÁN EL SUMINISTRO Y UTILIZACIÓN DE ACERO QUE NO CUMPLA CON LO INDICADO EN LA FRACCIÓN D.1 DE ESTA NORMA. EL ACERO EMPLEADO SERÁ CON VARILLAS CORRUGADAS DE LOS DIÁMETROS INDICADOS EN EL PROYECTO DE F’Y = 4200 KG/CM2. LA SOLDADURA SE UTILIZARÁ PARA FIJAR LAS PIEZAS DE IZAJE DE CADA JAULA DE ACERO Y GARANTIZAR LA PERMANENCIA DE LAS PIEZAS AMARRADAS EN EL ACERO DE REFUERZO.

  - EL EQUIPO QUE SE UTILICE EN EL HABILITADO Y COLOCACIÓN DEL ACERO, SERÁ EL ADECUADO PARA OBTENER LA CALIDAD ESPECIFICADA EN EL PROYECTO, QUEDANDO BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA EL MANTENIMIENTO EN ÓPTIMA CONDICIÓN DE OPERACIÓN DEL MISMO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA MISMA.

  - EL ACERO DE REFUERZO QUE SE EMPLEARÁ EN CONSTRUCCIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, SERÁ VARILLA CORRUGADA CON RESISTENCIA DE F’Y = 4200 KG/CM2. SU HABILITADO Y COLOCACIÓN SE HARÁ DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PROYECTO.

  - LA MEDICIÓN SE HARÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL KILOGRAMO (KG) DE REFUERZO COLOCADO DE ACUERDO A PROYECTO, BASÁNDOSE EN LAS CANTIDADES INDICADAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.

  - EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SE HARÁ AL PRECIO UNITARIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL KILOGRAMO (KG) DE REFUERZO COLOCADO DE ACUERDO A PROYECTO Y A LA NORMA N-LEG-3 (EJECUCIÓN DE OBRAS). ESTE PRECIO UNITARIO INCLUYE LO QUE CORRESPONDA POR: ADQUISICIÓN DE LA VARILLA DEL DIÁMETRO INDICADO, DEL ALAMBRE RECOCIDO Y DE LA HERRAMIENTA NECESARIA; CARGAS, TRANSPORTE, DESCARGA Y ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES; CORTE, HABILITADO Y TRASLAPES DE LAS VARILLAS; MERMAS Y DESPERDICIOS; COLOCACIÓN DE ACUERDO A PROYECTO; MANO DE OBRA; TIEMPO DE LOS VEHÍCULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES, Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA EJECUCIÓN DE ESTOS TRABAJOS.

17.5.- CONCRETO F´C 250 KG/CM2 PARA PILOTES:

EL CONCRETO HIDRÁULICO ES UNA COMBINACIÓN DE CEMENTO PORTLAND, AGREGADOS PÉTREOS, AGUA Y ADITIVOS, PARA FORMAR UNA MEZCLA MOLDEABLE QUE AL FRAGUAR FORMA UN ELEMENTO RÍGIDO Y RESISTENTE, ESTE SE CLASIFICA EN CONCRETO NORMAL, CONCRETO LIGERO, CONCRETO LANZADO Y CONCRETO CICLÓPEO. SE HARÁ EN APEGO A LAS NORMAS N-LEG-3 (EJECUCIÓN DE OBRAS), N-CTR-CAR-1-02-003 (CONCRETO HIDRÁULICO) DE LA NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE VIGENTE

LOS MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LA ELABORACIÓN DE LA MEZCLA (CEMENTO PÓRTLAND, AGREGADOS PÉTREOS, AGUA Y ADITIVOS) DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL LIBRO CMT (CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES) TITULO 02 (MATERIALES PARA CONCRETO HIDRÁULICO) PARTE 2 (MATERIALES PARA ESTRUCTURAS) Y A LAS ESPECIFICACIONES ASTM, NO SE ACEPTARAN MATERIALES QUE NO CUMPLAN CON LO INDICADO EN LA FRACCIÓN D.1 DE DICHAS NORMAS.

EL EQUIPO Y HERRAMIENTA QUE SE UTILICE PARA LA FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO, SERÁ EL ADECUADO PARA OBTENER LA CALIDAD, RESISTENCIA Y EL RENDIMIENTO ESPECIFICADO EN EL PROYECTO, SIENDO RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA SU ELECCIÓN Y MANTENIMIENTO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA.

EL CONCRETO HIDRÁULICO PARA PILOTES DE CIMENTACIÓN Y COLUMNAS SE FABRICARÁ CON CONCRETO PREMEZCLADO DE PLANTA, QUE GARANTICE UNA RESISTENCIA DE F’C = 250 KG/CM2 CON TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO DE ¾” Y REVENIMIENTO DE LA MEZCLA MÍNIMO DE 18 CM, CON ADITIVO SUPERFLUIDIZANTE Y/O REDUCTOR DE AGUA DE ALTO RANGO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN CON TUBO TREMIE, BOMBEO, CURADO CON MEMBRANA Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE TENER EN CUENTA EL RECUBRIMIENTO QUE EL PROYECTO INDICA Y CONSIDERAR LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN LA SEPARACIÓN ENTRE EL ADEME Y EL ACERO DE REFUERZO.

LA MEDICIÓN SE HARÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CÚBICO (M3) DE MEZCLA DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO O FABRICADO Y COLOCADO DE ACUERDO CON PROYECTO, BASÁNDOSE EN LAS CANTIDADES INDICADAS EN ÉL CATALOGO DE CONCEPTOS.

EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SE HARÁ AL PRECIO UNITARIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CÚBICO (M3) DE MEZCLA DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO O FABRICADO Y COLOCADO DE ACUERDO A PROYECTO Y TODOS LOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A LA NORMA N-LEG-3 (EJECUCIÓN DE OBRAS). ESTE PRECIO UNITARIO INCLUYE LO QUE CORRESPONDA POR:

ADQUISICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO; REGALÍAS, CARGOS, INDEMNIZACIONES, DEMÁS GRAVÁMENES Y PERMISOS DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA Y SU ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA, ALMACENAMIENTOS Y MOVIMIENTOS EN LA OBRA DE TODOS LOS MATERIALES; PARTE PROPORCIONAL DEL COSTO DE LOS ADEMES, CIMBRAS, HERRAJE Y/O ACERO U OTROS MATERIALES PARA OBRA FALSA Y MOLDES, CUALQUIERA QUE SEA SU ALTURA; BOMBEO Y OBRAS AUXILIARES PARA EFECTUAR EL COLADO EN SECO, COLADO A CUALQUIER ALTURA; ACOMODO Y COMPACTACIÓN DE LA REVOLTURA; MERMAS Y DESPERDICIOS; PREPARACIÓN DE LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN, CURADO, INCLUYENDO AGUA Y/O LOS MATERIALES, DESCIMBRADO Y REMOCIÓN DE LA CIMBRA; ACABADOS, LIMPIEZA DE LA OBRA, COSTO DE LAS PRUEBAS NECESARIAS DE LOS MATERIALES Y DE LA MEZCLA A DIFERENTE EDADES, Y EN GENERAL, TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN; Y LOS TIEMPOS DE LOS VEHÍCULOS  EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS. ASÍ COMO EL TIEMPO DE TRANSPORTE DEL CONCRETO PREMEZCLADO, MISMO QUE DEBERÁ ESTAR DENTRO DE LOS RANGOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL CEMENTO Y EL CONCRETO (IMCYC).

17.6.- EXCAVACION PARA PILOTES:

LAS EXCAVACIONES PARA DESPLANTAR O DESCUBRIR ESTRUCTURAS, SON LAS QUE SE EJECUTAN A CIELO ABIERTO EN EL TERRENO NATURAL O EN RELLENOS EXISTENTES, PARA SU EJECUCIÓN EL CONTRATISTA SE APEGARA A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-007/00 (EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURA) DE LA NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE VIGENTE.

LOS MATERIALES APROVECHABLES PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN SE CARGARÁN Y TRANSPORTARÁN AL SITIO DE ALMACENAMIENTO UBICADO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA Y EL MATERIAL DE DESPERDICIO SE CARGARÁ Y TRANSPORTARÁ AL BANCO DE TIRO DE EL CONTRATISTA.

EL EQUIPO UTILIZADO EN LA EXCAVACIÓN PARA DESPLANTAR O DESCUBRIR ESTRUCTURA, SERÁ EL ADECUADO PARA DAR LA CALIDAD Y SECCIÓN ESPECIFICADA EN EL PROYECTO Y SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA MANTENERLO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA. ASÍ TAMBIÉN LOS ATRASOS DE OBRA POR EQUIPO DEFECTUOSO SERÁN IMPUTABLES AL CONTRATISTA DE OBRA.

PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS SE DELIMITARÁ LA ZONA DE EXCAVACIÓN DE CADA UNA DE LAS ESTRUCTURAS POR DESPLANTAR.

ESTOS TRABAJOS SE REALIZARÁN DE ACUERDO A LAS SECCIONES Y NIVELES ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO Y EN EL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS CORRESPONDIENTE, UNA VEZ EFECTUADAS LAS EXCAVACIONES SE AFINARÁN Y COMPACTARAN EN EL FONDO AL 90% DE SU PSVM DE ACUERDO A LA PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR, DE ACUERDO A LA PENDIENTE Y SECCIÓN ESTABLECIDA EN EL PROYECTO, ASÍ TAMBIÉN SE COMPACTARA LA SUPERFICIE DESCUBIERTA DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN.

LA MEDICIÓN SE HARÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CÚBICO (M3) DE EXCAVACIÓN EJECUTADA Y VERIFICADA EN SECCIONAMIENTO DE ACUERDO A PROYECTO.

EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CÚBICO (M3) DE EXCAVACIÓN EJECUTADA Y VERIFICADA DE ACUERDO A PROYECTO Y A LA NORMA N-LEG-3. ESTE PRECIO UNITARIO INCLUYE LO QUE CORRESPONDA POR: RENTA O ADQUISICIÓN DEL EQUIPO NECESARIO PUESTO EN OBRA; UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE EXCAVACIÓN; DESVÍO Y MANEJOS DEL TRÁNSITO; EXCAVACIÓN A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y EN CUALQUIER CLASIFICACIÓN EN SECO O EN AGUA; CORTE, EXTRACCIÓN Y ACARREO LIBRE DENTRO DE LA ZONA DE OBRA DE LOS MATERIALES APROVECHABLES PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN; CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LOS MATERIALES NO APROVECHABLES HASTA EL BANCO DE TIRO, QUEDANDO PROHIBIDO EL APILE DE ESTE PRODUCTO; MANIOBRAS DENTRO DE LA ZONA DE OBRA; AFINAMIENTO DEL FONDO Y TALUDES; COMPACTACIÓN DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN PARA DAR UN GRADO DE 90% DE LA PRUEBA PROCTOR; DRENAJE DE LA EXCAVACIÓN CON ACHIQUE CON BOMBA SI SE REQUIERE; EXTRACCIÓN DE AZOLVES; LA CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN HASTA QUE HAYA SIDO RECIBIDA Y APROBADA POR LA DEPENDENCIA; LIMPIEZA DE LA OBRA, EL MATERIAL SOBRANTE APROVECHABLE SE ACARREA A UN BANCO DE ALMACENAMIENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

17.7.- EXCAVACIÓN EN GENERAL

- GENERALIDADES: LAS EXCAVACIONES SE REALIZARAN CON PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE LA DEPENDENCIA

CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS PARA EXCAVACIÓN.

A.1.- MATERIAL TIPO “I”:	ES AQUEL QUÉ SE PUEDE ATACAR CON PALA, NO REQUIRIENDO EL USO DE PICO AUN CUANDO ESTE SE EMPLEE PARA FACILITAR LA OPERACIÓN, LOS MATERIALES DEL TIPO “I” SON LOS SUELOS POCO O NADA CEMENTADOS CON PARTÍCULAS MENORES DE 7.5 CM. DE DIÁMETRO.

A.2.- MATERIAL TIPO “II”: ES AQUEL QUÉ REQUIERE EL USO DEL PICO Y LA PALA, SE CONSIDERA COMO MATERIAL TIPO “II”, LAS PIEDRAS SUELTAS MENORES DE 0.5M³ Y MAYORES DE 20 CM. DE DIÁMETRO. CONGLOMERADOS MEDIANAMENTE CEMENTADOS, ARENISCAS BLANDAS Y TEPETATES.

A.3.- MATERIAL TIPO “III”: ES EL MATERIAL QUÉ SOLO PUEDE REMOVERSE CON CUÑA Y MARRO, O CON EL USO DE EXPLOSIVOS. SE CONSIDERARA MATERIAL “III” LAS PIEDRAS SUELTAS DE MAS DE 1.00 M³, LAS ROCAS BASÁLTICAS, LOS CONGLOMERADOS ALTAMENTE CEMENTADOS, CALIZAS, GRANITOS Y ANDESITAS SANAS.

- NORMAS DE EJECUCIÓN: LAS EXCAVACIONES  DEBERÁN TENER LA HOLGURA MÍNIMA NECESARIA FIJADA POR LA SUPERVISIÓN.

TODOS LOS TALUDES SERÁN ACABADOS AJUSTÁNDOSE A LAS SECCIONES FIJADAS POR EL SUPERVISOR Y TODAS LAS PIEDRAS SUELTAS, DERRUMBES Y EN GENERAL TODO MATERIAL INESTABLE DE LOS TALUDES SERÁ REMOVIDO. EL FONDO Y LOS TALUDES SERÁN AFINADOS Y  LIMPIOS DE RAÍCES Y MATERIAL SUELTO.

CUANDO SE AUTORICE EL USO DE EXPLOSIVOS, EL CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADO A EJECUTAR   LAS OBRAS DE PROTECCIÓN NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE TERCEROS.

- MEDICIÓN PARA PAGO:  LAS  MEDICIONES  PARA  FINES  DE  PAGO  SE  HARÁN  EN  LA  PROPIA EXCAVACIÓN,  BAJO  LAS  COTAS  DE PROYECTO Y/O CON  LAS MODIFICACIONES QUÉ PREVIAMENTE HUBIERA AUTORIZADO EL SUPERVISOR. PARA DICHAS MEDICIONES SE TOMARA COMO UNIDAD EL METRO CÚBICO (M³).

- ALCANCES:  EXCAVACIÓN, RETIRO DEL MATERIAL, RETIRO DE TRONCOS Y RAÍCES DE	 MATERIAL DE DERRUMBRES IMPUTABLES AL CONTRATISTA Y ACARREO LIBRE DE UNA ESTACIÓN DE 20 METROS, CUANDO SEA NECESARIO.

17.8.- PLANTILLAS DE CONCRETO:

- EJECUCIÓN:

LA SUPERFICIE DE TERRENO SOBRE LA QUE SE VA COLOCAR LA PLANTILLA, DEBERÁ ESTAR EXENTA DE TRONCOS, RAICES, HIERBAS Y DEMÁS CUERPOS EXTRAÑOS QUE ESTORBEN O PERJUDIQUEN EL TRABAJO.

EL TERRENO DEBERÁ COMPACTARSE EN LA MEDIDA QUE INDIQUE EL PROYECTO O EL SUPERVISOR, PROCURANDO QUE DICHA OPERACIÓN NO ROMPA LA ESTRUCTURA DEL TERRENO.

PREVIAMENTE AL COLADO DE LA PLANTILLA, LA SUPERFICIE DEL TERRENO DE DESPLANTE DEBERÁ ESTAR HUMEDA, CON EL OBJETO DE EVITAR PERDIDAS DEL AGUA DE FRAGUADO.

TANTO EL ESPESOR DE LA PLANTILLA COMO LA F´C DEL CONCRETO EMPLEADO, SERÁN FIJADAS POR EL PROYECTO PERO NO DEBERÁN SER MENORES DE 5 CM. Y 100 KG/CM2, RESPECTIVAMENTE.

TODAS LAS PLANTILLAS DE CONCRETO DEBERÁN SER CURADAS CON AGUA.

- MEDICIÓN PARA FORMAS DE PAGO:

LA MEDICIÓN DE LAS PLANTILLAS SE HARÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL M2.

- ALCANCES:

- LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA LLEVAR ACABO LAS SIGUIENTES OPERACIONES:

  - TRAZO, RECTIFICACIÓN DE NIVELES Y COLOCACIÓN DE MAESTRAS.

  - NIVELACIÓN, APISONADO Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE DEL TERRENO.

  - DOSIFICACIÓN, ELABORACIÓN, PRUEBAS, TRANSPORTE, COLADO, VIBRADO, PICADO Y CURADO DEL CONCRETO.

- RESTITUCIÓN O RESANES, POR CUENTA DEL CONTRATISTA, DE LA OBRA O PARTES DE LA OBRA QUE HAYAN SIDO MAL EJECUTADAS A JUICIO DE LA SUPERVISIÓN.

- LIMPIEZA Y  RETIRO  DE  MATERIALES  SOBRANTES  O  DESPERDICIOS  AL  LUGAR  QUE  EL  SUPERVISOR APRUEBE O INDIQUE.

- LA RENTA Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DEL EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, PASARELAS, ANDADORES Y OBRAS DE PROTECCIÓN QUE SE REQUIERAN.

18.- DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS:

SON LAS OPERACIONES NECESARIAS REQUERIDAS EN LOS TRABAJOS PARA DESHACER O DESMANTELAR CUALQUIER TIPO DE CONSTRUCCIÓN O ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN.

GENERALIDADES:

- EL TRAZO SE EJECUTARA CON PREVIA AUTORIZACION.

- PREVIO A LAS DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS DEBERÁ EFECTUAR ALGÚN LEVANTAMIENTO FÍSICO E INVENTARIO DE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SON RECUPERABLES, LOS DATOS Y EXTRAVÍOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA SERÁN CON CARGO A ESTE.

- LOS MATERIALES APROVECHABLES SE SELECCIONARÁN Y ESTIBARÁN DE ACUERDO A LO ORDENADO POR LA SUPERVISIÓN DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

- EN LOS DESMANTELAMIENTOS PREVIOS A LAS DEMOLICIONES SERÁ OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA RESCATAR LOS MATERIALES QUE INTEGREN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, EQUIPO Y MATERIAL, HIDRÁULICA Y SANITARIA, MUEBLES SANITARIOS, ACCESORIOS, CANCELES Y VENTANAS, PUERTAS, CHAMBRANAS, RECUBRIMIENTOS DE MARMOL, MADERA Y OTROS VALIOSOS LOS CUALES ESTARÁN BAJO CUSTODIA Y CUIDADO DEL CONTRATISTA Y ALMACENADOS ADECUADAMENTE HASTA LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS O EN SU DEFECTO ENVÍADOS AL SITIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

19.- ACARREOS:

SERÁ APLICADO EL VOLUMEN EXCAVADO O MATERIAL USADO PARA RELLENO, EL CUAL SERÁ TRANSPORTADO POR LA DISTANCIA MAS CORTA POSIBLE ENTRE LOS LUGARES DE CARGA Y DESCARGA.  HABRÁ SOBRE ACARREOS CUANDO EL MATERIAL SEA TRANSPORTADO A UNA DISTANCIA MAYOR QUÉ LA INDICADA EN EL ACARREO LIBRE.

EL MEDIO DE TRANSPORTE SERÁ CAMIÓN, CARRETILLA, TARIMA, PARIHUELA, ETC. DEPENDIENDO DEL SISTEMA DE EXCAVACIÓN AUTORIZADO. EL VOLUMEN DEL MATERIAL SE MEDIRÁ POR M3.    CUANDO LOS MEDIOS DE ACARREO SEÁN MANUALES, LA DISTANCIA SE MEDIRÁ POR ESTACIONES DE 30 MTS.  CUANDO EL ACARREO SEA POR MEDIOS MECÁNICOS LA DISTANCIA SE MEDIRÁ POR KMS.   EL PRECIO UNITARIO INCLUYE LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA ACARREAR EL MATERIAL, DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTA, RESTITUCIÓN Y CORRECCIÓN DE PARTES MAL EFECTUADAS A JUICIO DE LA DEPENDENCIA Y LIMPIEZA DE LA ZONA RECORRIDA.

21.- RELLENOS:

EL MATERIAL UTILIZADO EN LOS RELLENOS PODRÁ SER PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES O MATERIAL DE BANCO.  AL RELLENAR DEBERÁN CORRERSE NIVELES ANTES Y DESPUES PARA PODER CUANTIFICAR EL VOLUMEN DEL MATERIAL.   SERÁ COLOCANDO EN CAPAS DE ESPESOR CONSTANTE, LAS CUALES SERÁN COMPACTADAS SETÚN INCISO 1.6 B7. LA MEDICIÓN SE HARÁ CUANDO EL MATERIAL ESTÉ COLOCADO EN SU SITIO FINAL Y EN LAS CONDICIONES DE COMPACTACIÓN REQUERIDAS, SU VOLUMEN SERÁ MEDIDO EN M3.  INCLUIRÁ MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA EL TRABAJO.

II. ESPECIFICACIONES PARTICULARES

II.- ESPECIFICACIONES PARTICULARES:

LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES QUE SE ICNLUYEN EN EL PRESENTE DOCUMENTO ESTAN BASADAS INTEGRAMENTE EN LO ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA OBRA, ASI MISMO, SE DEBERAN CONSIDERAR LAS ESPECIFICACIONES GENERALES EMITIDAS ANTERIORMENTE, ASI COMO LAS ESPECIFICACIONES APLICABLES A CADA CASO.

EP-01.- TRAZO Y NIVELACIÓN DE LA OBRA. INCLUYE: APARATOS TOPOGRÁFICOS, HERRAMIENTAS Y BRIGADA TOPOGRAFICA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA, A DISPOSICIÓN DE LA SUPERVISION.

DEFINICION: 	La localización general, el alineamiento y los niveles de trabajo donde se construirán los elementos que integran la obra, son los trabajos preliminares de verificación de la topografía de la zona de obra y el trazado con equipo de precisión de los ejes y contornos de cada uno de los elementos e instalaciones que comprenden el proyecto.

Estos serán marcados en el campo por el contratista, de acuerdo con los planos que le sean proporcionados por EL DEPENDENCIA, asumiendo la responsabilidad de las dimensiones y elevaciones fijadas para la iniciación y desarrollo de acuerdo a proyecto.

Estos trabajos se EJECUTARÁN en apego a las normas N.LEG.3 (ejecución de obras), y las demás relativas y aplicables de la normativa para la infraestructura del transporte vigente.

MATERIALES: 	Los materiales a emplearse en el trazo y la NIVELACIÓN topográfica de LOS PAVIMENTOS serán morteros de cemento-arena, cal hidra, estacas de madera, fichas, cuerdas de nylon o cáñamo, pintura de aceite o cualquier otro elemento especial que así se requiera previa autorización del DEPENDENCIA.

El equipo que se utilizará en el trazo y la NIVELACIÓN topográfica será UN EQUIPO DE POSICIONAMIENTO GLOBAL GPS, una estación total, nivel fijo electrónico, accesorios, y señalamiento provisional.

ejecucion:		El trazo y la NIVELACIÓN topográfica se efectuará durante todo el tiempo que dure la obra y se apegara a las referencias indicadas en el proyecto, ubicando perfectamente cada una de las áreas a construir y referenciándolo a un banco auxiliar fijo e inamovible, la verificación se plasmara en el plano topográfico del proyecto y las conclusiones se anotaran en la bitácora de obra correspondiente.

a.- Para las referencias de los niveles y trazos necesarios, el contratista deberá construir los bancos de nivel y las mojoneras que se requieran, procurando que su localización sea la adecuada para evitar cualquier tipo de desplazamiento.

b.- el trazo se ejecutará con ESTACIÓN TOTAL, cuya aproximación angular sea de 20 segundos, con cinta metálica y plomada.  La NIVELACIÓN se hará con nivel FIJO ELECTRONICO. Las tolerancias que regirán en la ejecución de estos trabajos serán:

TOLERANCIAS PARA LEVANTAMIENTO.

a.	ec = ex2 + e y2 cierre lineal

b.	ex = proyección de los lados sobre el eje x

c. 	ey = proyección de los lados sobre el eje y

d. 	ec = error de cierre lineal

e.	e = error de cierre angular

f.	n = número de lados

g. 	n = en minutos

Tolerancias para la NIVELACIÓN.

a.	t = k

b.	k = distancia expresada en kilómetros

c.	t = expresada en centímetros.

MEDICIÓN: 		La medición de este concepto será tomando como unidad el metro cuadrado (m2) de superficie nivelada, trazada y referenciada de acuerdo a proyecto.

BASE DE PAGO: 		El pago por unidad de obra terminada será al precio fijado en el contrato para el metro cuadrado de superficie nivelada, trazada y referenciada de acuerdo a proyecto. este precio unitario incluye lo que corresponda por: adquisición o renta del equipo topográfico, accesorios y equipo de señalamiento provisional de obra; cargas, transporte y descargas del equipo; almacenamiento; trazo en campo del proyecto geométrico; verificación de la altimetría del proyecto; referenciación de los puntos de las instalaciones; mano de obra calificada (TOPÓGRAFO TITULADO o certificado y brigada de apoyo con experiencia comprobada); tiempo de los vehículos empleados en los transportes; y en general todo lo necesario para La correcta ejecución de este trabajo.

EP-02.- CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE CON DISCO ; INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

DEFINICION: 	El corte en pavimentos existentes de cualquier tipo con maquina empleando disco de diamante o abrasivo para realizar cortes directamente sobre los materiales que se encuentren en la superficie.

ejecucion:	El corte con Cortadora de Disco de diamante se realizará de acuerdo a lo establecido en el proyecto trazando las líneas de corte específicamente en las zonas donde así se requiera, antes de realizar el corte se deberá verificar que toda la zona y la longitud completa del corte estén libres de obstáculos permitiendo realizar el corte libremente.

MEDICIÓN: 	La medición de este concepto será tomando como unidad el metro lineal (ml) de corte

BASE DE PAGO: 	El pago por unidad de obra terminada será al precio fijado en el contrato para el metro lineal de corte incluyendo todo lo establecido en la integración del concepto Materiales, mano de obra, maquinaria y equipo, fletes y acarreo, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos

EP-03.- RASPADO DE ELEMENTOS METALICOS  EXISTENTES EN AREA DE PARAPETO METÁLICO  PARA EL RETIRO DE OXIDO Y PINTURA VIEJA. ESTO PARA DECUBRIR A DETALLE LAS ZONAS CON DETERIOROS Y OXIDACION, INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA

DEFINICION: 	Se refiere a todos los trabajos manuales o con maquinaria especializada necesarios para eliminar los residuos de pintura o elementos superficiales que estén sobre el elemento en cuestión.

ejecucion:	Los trabajos de raspado de elementos metálicos se llevaran a cabo sobre los elementos metálicos que se indiquen en el concepto correspondiente o los indicados por la supervisión de la Dependencia. El raspado se realizara cuidando de no dañar los elementos, tratando de retirar solamente las costras o materiales superficiales.

MEDICIÓN: 	La medición de este concepto será tomando como unidad el metro lineal (ml) de raspado de parapeto

BASE DE PAGO: 	El pago por unidad de obra terminada será al precio fijado en el contrato para el metro lineal de corte incluyendo todo lo establecido en la integración del concepto Materiales, mano de obra, maquinaria y equipo, fletes y acarreo, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos

EP-04.- SAMBLASTEADO CON CHORRO DE ARENA DE PARAPETO METALICO DE 10"  PROMEDIO, INCLUYE EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA

DEFINICION: 	Es el proceso de remoción de la corrosión de un material base (metal) utilizando chorro de arena a presión, inclusive aquella de los cráteres más profundos sin desgastar de manera importante el elemento por limpiar

ejecucion:	El sandblasteado se realizara de acuerdo a indicaciones de proyecto y/o lo que indique la supervisión, utilizando la maquinaria y equipos especializados mas adecuados para los trabajos. Las actividades por realizar son las necesarias para eliminar a detalle toda la corrosión de los elementos sin dañar su estructura.

MEDICIÓN: 	La medición de este concepto será tomando como unidad el metro lineal (ml) de sandblasteado de parapeto

BASE DE PAGO: 	El pago por unidad de obra terminada será al precio fijado en el contrato para el metro lineal de corte incluyendo todo lo establecido en la integración del concepto Materiales, mano de obra, maquinaria y equipo, fletes y acarreo, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos

EP-05.- TRABAJOS DE BACHEO MENOR DE 20 CM DE ESPESOR,

EJECUCION: 	CORTE CON DISCO DEL AREA A TRABAJAR, RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE, COMPACTACIÓN DE 1 A 2 CM  LA CAMA DEL CORTE AL 95% MÍNIMO DE SU M.V.S.M. CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A PRUEBAS DE LABORATORIO,  COLOCACIÓN DE BASE DE 15 CM FORMADA CON AGREGADO PÉTREO TOTALMENTE TRITURADO CALIDAD BASE ESTABILIZADO CON 3% DE CEMENTO TIPO CPO CON RESPECTO AL VOLUMEN DEL MATERIAL, COMPACTADO AL 100% MÍNIMO DE SU M.V.S.M. CORRESPONDIENTE. Y COLOCACION DE 5 CM DE CARPETA ASFÁLTICA ELABORADA EN PLANTA EN CALIENTE, CON AGREGADO PÉTREO TOTALMENTE TRITURADO Y CEMENTO ASFÁLTICO GRADO PG, LA MEZCLA ASFÁLTICA SE DEBERÁ DISEÑAR POR EL MÉTODO MARSHALL CON UNA ESTABILIDAD MÍNIMA DE 800 KG, CUMPLIENDO CON EL TOTAL DE PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL DISEÑO, COMPACTADA AL 95% MÍNIMO DE SU M.V.S.M. CORRESPONDIENTE

MEDICIÓN: 	La medición de este concepto será tomando como unidad el metro cuadrado (m2) de bacheo menor

BASE DE PAGO: 	El pago por unidad de obra terminada será al precio fijado en el contrato para el metro lineal de corte incluyendo todo lo establecido en la integración del concepto Materiales, mano de obra, maquinaria y equipo, fletes y acarreo, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos

EP-06.- TRABAJOS DE BACHEO MAYOR  DE 35 CM DE ESPESOR

EJECUCION: 	ESCARIFICADO DE 20 CM FORMADA CON EL MATERIAL DEL LUGAR, ESCARIFICADO Y ESTABILIZADO CON 5% DE CAL DE 1ª CALIDAD CON RESPECTO AL VOLUMEN DEL MATERIAL, COMPACTADO AL 95% MÍNIMO DE SU M.V.S.M. CORRESPONDIENTE. COLOCACION DE SUBBASE DE 15 CM. FORMADA CON AGREGADO PÉTREO TOTALMENTE TRITURADO CALIDAD SUBBASE COMPACTADO AL 100% MÍNIMO DE SU M.V.S.M. CORRESPONDIENTE, BASE DE 15 CM FORMADA CON AGREGADO PÉTREO TOTALMENTE TRITURADO CALIDAD BASE ESTABILIZADO CON 3% DE CEMENTO TIPO CPO CON RESPECTO AL VOLUMEN DEL MATERIAL, COMPACTADO AL 100% MÍNIMO DE SU M.V.S.M. CORRESPONDIENTE. Y COLOCACION DE  5 CM DE CARPETA ASFÁLTICA ELABORADA EN PLANTA EN CALIENTE, CON AGREGADO PÉTREO TOTALMENTE TRITURADO Y CEMENTO ASFÁLTICO GRADO PG, LA MEZCLA ASFÁLTICA SE DEBERÁ DISEÑAR POR EL MÉTODO MARSHALL CON UNA ESTABILIDAD MÍNIMA DE 800 KG, CUMPLIENDO CON EL TOTAL DE PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL DISEÑO, COMPACTADA AL 95% MÍNIMO DE SU M.V.S.M. CORRESPONDIENTE

MEDICIÓN: 	La medición de este concepto será tomando como unidad el metro cuadrado (m2) de bacheo mayor

BASE DE PAGO: 	El pago por unidad de obra terminada será al precio fijado en el contrato para el metro lineal de corte incluyendo todo lo establecido en la integración del concepto Materiales, mano de obra, maquinaria y equipo, fletes y acarreo, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos

EP-07.- TEXTURIZADO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EXISTENTE

EJECUCION: 	APLICANDO UN DESBASTADO DE 3.0 CM. A 4.0 CM. PARA LA APLICACIÓN DE CARPETA DE REFUERZO, INCLUYE MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA TRASLADO DE MATERIAL RESULTANTE DEL DESBASTE

MEDICIÓN: 	La medición de este concepto será tomando como unidad el metro cuadrado (m2) de texturizado

BASE DE PAGO: 	El pago por unidad de obra terminada será al precio fijado en el contrato para el metro lineal de corte incluyendo todo lo establecido en la integración del concepto Materiales, mano de obra, maquinaria y equipo, fletes y acarreo, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos

EP-08.- RIEGO DE LIGA

EJECUCION: 	SE USARA UNA EMULSION CON ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR-60) A RAZON DE (0.4 lts/m²  -  0.6 lts/m²); INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

MEDICIÓN: 	La medición de este concepto será tomando como unidad el metro cuadrado (m2) de texturizado

BASE DE PAGO: 	El pago por unidad de obra terminada será al precio fijado en el contrato para el metro lineal de corte incluyendo todo lo establecido en la integración del concepto Materiales, mano de obra, maquinaria y equipo, fletes y acarreo, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos

EP-09.- CARPETA ASFALTICA DENSA DE 7 CMS. DE ESPESOR (CAPA CON APORTE ESTRUCTURAL), TAMAÑO MAXIMO DE GRANULOMETRIA 1/2",  CONCRETO ASFÁLTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, FORMADO CON AGREGADO PÉTREO   Y CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO  GRADO PG 76-22. AMBOS MATERIALES DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y LAS APLICABLES EN CADA CASO. LA MEZCLA ASFÁLTICA DEBERÁ DISEÑARSE PARA  EL PROTOCOLO AMAAC NIVEL II,  ESTA CAPA SERÁ DE CONCRETO ASFÁLTICO MODIFICADO CON ADITIVO  SBS O SBR  EN  EL  ESPESOR INDICADO. LA CARPETA ASFALTICA TERMINADA DEBERA TENER UNA PERMEABILIDAD MENOR AL 10% CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

definicion: 	Carpeta asfáltica densa de 7.0 cms. de espesor (capa con aporte estructural), concreto asfáltico elaborado en planta en caliente, formado con agregado pétreo tamaño nominal de 1/2" y cemento asfáltico modificado grado PG 76-22. Ambos materiales deberán cumplir con las especificaciones particulares y las aplicables en cada caso. La mezcla asfáltica deberá diseñarse para el protocolo AMAAC Nivel II, esta capa será de concreto asfáltico modificado con aditivo SBS o SBR en el espesor indicado.  Ambos materiales deberán cumplir con las especificaciones particulares y las aplicables en cada caso. Esta capa será de concreto asfáltico modificado con aditivo SBS o SBR en el espesor indicado. La carpeta asfáltica terminada deberá ser impermeable cumpliendo con lo establecido en las especificaciones particulares.

MATERIALES

#### REQUISITOS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

GRANULOMETRÍA DE LA MEZCLA.

La granulometría a utilizar se debe seleccionar de forma que permita alcanzar la alta rigidez de la mezcla. los requisitos recomendados de granulometría son los que se muestran en la Tabla 1:

Así mismo, deberá cumplir para el espesor requerido de 4 cm con los requisitos anteriores en cuanto a propiedades del agregado grueso y fino, pero de tamaño máximo de 12.50 mm con un retenido en la malla de 4.75 mm (n° 4) mayor del 39 %.

Requisito de Granulometría para un Tamaño Nominal de 12.50 mm. (1/2”)

| DESIGNACIÓN | ABERTURA MM | 12.5 (1/2’’) |
| --- | --- | --- |
|  |  | PORCENTAJE QUE PASA |
| 1” | 25 | -- |
| ¾” | 19 | 100 – 100 |
| ½” | 12,5 | 90 - 100 |
| 3/8” | 9,5 | - 90 |
| 4 | 4,75 | - |
| 8 | 2,36 | 28 – 58 |
| 16 | 1,18 | - |
| 30 | 0,60 | - |
| 50 | 0,30 | - |
| 100 | 0,15 | - |
| 200 | 0,075 | 2 – 10 |

AGREGADO GRUESO.

El agregado grueso deberá ser de un banco aprobado por el DEPENDENCIA, debiendo cumplir este con las especificaciones que se muestran en la Tabla 2:

#### TABLA 2. CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD DEL AGREGADO GRUESO*

| CARACTERÍSTICA | NORMA | ESPECIFICACIÓN |
| --- | --- | --- |
| GRAVEDAD ESPECÍFICA BRUTA | ASTM C 127 | 2,4 MÍN. |
| ABSORCIÓN, % | ASTM C127 | REPORTAR |
| CARAS FRACTURADAS, % (2 CARAS O MÁS) | ASTM D 5821 | 90 MÍN. |
| DESGASTE LOS ÁNGELES, % | ASTM C131 | 30 MÁX. |
| DESGASTE MICRODEVAL, % | AASHTO T327 / ASTM D 6928 | 18 MÁX. |
| INTEMPERISMO ACELERADO, % | AASHTO T 104 / ASTM C 88 | 15 MÁX. PARA SULFATO DE SODIO 20 MÁX. PARA SULFATO DE MAGNESIO |
| PARTÍCULAS PLANAS Y ALARGADAS, % | ASTM D 4791 | 5 A 1 %, 10MÁX. |
| ADHERENCIA CON EL ASFALTO, % DE CUBRIMIENTO | RECOMENDACIÓN AMAAC RA-08/2010 | 90 MÍN. |

*TODAS LAS PRUEBAS DEBERÁN SER DESARROLLADAS POR UN LABORATORIO AUTORIZADO Y RECONOCIDO PREVIAMENTE POR EL DEPENDENCIA.

AGREGADO FINO.

El agregado fino (material que pasa la malla No. 4) constituirá parte del “MASTIC ASFÁLTICO” y deberán provenir de un banco aprobado por el DEPENDENCIA y cumplir con las especificaciones marcadas en la Tabla 3:

#### TABLA 3 – PROPIEDADES DEL AGREGADO FINO*

| CARACTERÍSTICA | NORMA | ESPECIFICACIÓN |
| --- | --- | --- |
| GRAVEDAD ESPECÍFICA BRUTA | ASTM C128 | 2,4 MÍN. |
| ABSORCIÓN, % | ASTM C128 | REPORTAR |
| EQUIVALENTE DE ARENA, % | M-MMP-4-04-004/02 | 50 MIN. |
| ANGULARIDAD, % | AASHTO T 304 | 40 MÍN. |
| AZUL DE METILENO, MG/G | M-MMP-4-04-014/09 / RECOMENDACIÓN AMAAC RA 05/2008 | 15 MÁX. |

*TODAS LAS PRUEBAS DEBERÁN SER DESARROLLADAS POR UN LABORATORIO AUTORIZADO Y RECONOCIDO PREVIAMENTE POR EL DEPENDENCIA.

CEMENTO ASFÁLTICO.

El cemento asfáltico para la carpeta se debe seleccionar en función del diseño de la mezcla. El ligante asfáltico a utilizar deberá contribuir al cumplimiento en el diseño de la mezcla.

El asfalto a usar deberá ser modificado con polímero Tipo I y deberá cumplir con las características y especificaciones aplicables.

DISEÑO DE LA MEZCLA.

El diseño de la mezcla se realizará en un laboratorio aprobado por el DEPENDENCIA y conforme al procedimiento indicado en el protocolo de diseño de mezclas asfálticas de granulometría densa de alto desempeño de la asociación mexicana del asfalto PA–MA 01/2011. Considerando un Nivel II de diseño de mezclas.

El concreto asfáltico deberá presentar un comportamiento de resistencia a esfuerzos de tensión (TSR) de tal forma de tener una resistencia mínima remanente de 80% conforme a la recomendación AMAAC RA 04/2010. Las temperaturas de mezcla y compactación deberán ser las recomendadas por el proveedor del producto asfáltico.

Previo a la compactación de los especímenes en el laboratorio la mezcla deberá curarse en un horno, a la temperatura de compactación, 2.00 horas para cuando los agregados presenten una absorción combinada menor o igual a 2.5% y 4.00 horas para absorción mayor a 2.5%

Para la fabricación de los especímenes, la mezcla asfáltica deberá ser compactada en el compactador giratorio SUPERPAVE a 100 giros de diseño, con un ángulo de 1.25° y 600 KPA de presión. La selección del contenido de asfalto estará en función del cumplimiento de las propiedades de mezcla indicadas en la tabla no. 4.

La granulometría de la mezcla asfáltica deberá apegarse a lo indicado en la tabla 1, en el eje horizontal se graficará la abertura de la malla en mm elevada a la 0.45 potencia y en el eje vertical el por ciento que pasa, alojándose dentro de los puntos de control. La línea de máxima densidad es una línea recta que se traza del tamaño máximo del agregado, del 100% de material que pasa al origen.

TAMAÑO MÁXIMO:

Un tamaño mayor que el tamaño nominal.

TAMAÑO NOMINAL:

Un tamaño mayor que la primera malla o tamiz que retiene más del 10% de agregado.

TABLA 4 – REQUERIMIENTOS DE DISEÑO DEL CONCRETO ASFÁLTICO DE ALTO MÓDULO.

| CARACTERÍSTICA | VALOR |
| --- | --- |
| VACÍOS EN LA MEZCLA, % | 4 A 8 |
| SUSCEPTIBILIDAD AL DAÑO INDUCIDO POR HUMEDAD (TSR), % | ≥80 |
| SUSCEPTIBILIDAD A LA DEFORMACIÓN PERMANENTE EN RUEDA CARGADA DE HAMBURGO, 20,000 PASADAS, MM | 10 MAX. |

*TODAS LAS PRUEBAS DEBERÁN SER DESARROLLADAS POR UN LABORATORIO AUTORIZADO Y RECONOCIDO PREVIAMENTE POR EL DEPENDENCIA.

CEMENTO ASFÁLTICO.

El cemento asfáltico para la carpeta densa se debe seleccionar en función del diseño de la mezcla. El ligante asfáltico a utilizar deberá contribuir al cumplimiento en el diseño de la mezcla.

El asfalto a usar deberá ser modificado con polímero

Tipo I

El cemento asfáltico que se utilizará para la producción de la carpeta asfáltica será modificado grado PG 76-22. Este cemento asfáltico es un producto que cumple los requerimientos de clima y tránsito de un proyecto específico, solicitados a los asfaltos grado PG y que incorpora los beneficios del polímero para mejorar la respuesta a las solicitaciones esfuerzo-deformación, condiciones climáticas y humedad.

DEFINICION.

El polímero o modificador, es un producto que se añade al cemento asfáltico para modificar sus propiedades físicas, químicas y reológicas; para incrementar la resistencia de las mezclas asfálticas a la deformación y a los esfuerzos de tensión repetidos, reduciendo las deformaciones plásticas y la fatiga, así como la susceptibilidad a las variaciones de temperatura, humedad y oxidación y mejorando la adherencia con el material pétreo. Estos materiales se adicionan directamente al cemento asfáltico antes de mezclarlo con el material pétreo.

Se entenderá por cemento asfáltico modificado con polímero, el producto final de la disolución del polímero en el asfalto, de tal manera que las distintas moléculas del polímero formen una red interna en el asfalto, la cual deberá ser un sistema homogéneo, estable en el tiempo y a cambios de temperatura.

REFERENCIAS.

Esta especificación se complementa con las últimas versiones de las siguientes normas:

| NORMAS Y MANUALES | DESIGNACION |
| --- | --- |
| MATERIALES PETREOS PARA CARPETAS Y MEZCLAS ASFÁLTICAS | N-CMT-4-04 |
| TEXTURA Y FRICCIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO | LEY PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN |
| CALIDAD DE MATERIALES ASFÁLTICOS | N-CMT-4-05-001 |
| CALIDAD DE MATERIALES ASFÁLTICOS GRADO PG | N-CMT-4-05-004 |

REQUISITOS DE CALIDAD.

El cemento asfáltico modificado, que se utilice en la elaboración de la mezcla asfáltica, deberá cumplir con las especificaciones mostradas en la Tabla 4:

TABLA 4 – ESPECIFICACIONES DEL CEMENTO ASFÁLTICO GRADO PG

| Tipo de asfalto | Norma | PG 76-22 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pruebas en el asfalto original |  |  |  |
| Punto de inflamación Cleveland, °C, mínimo. | M-MMP-4-05-007 |  | 230 |
| Viscosidad Dinámica 135°C, Pa.s, máximo2 | ASTM D4402 |  | 3 |
| Punto de reblandecimiento, °C, mínimo | M-MMP-4-05-009 |  | 55 |
| Separación anillo-esfera, °C, máximo2 | M-MMP-4-05-022 |  | 2.0 |
| Recuperación elástica por torsión 25°C, % mínimo | M-MMP-4-05-024 |  | 35 |
| Módulo reológico de corte dinámico (G*/senδ, kPa, mínimo) 2 - Temperatura de prueba @ 10 rad/s, °C | ASTM D7175 |  | 1.0 |
|  |  |  | 76 |
| Después de prueba de película delgada y aire de horno (ASTM D 2872) |  |  |  |
| Pérdida por calentamiento, % máximo2 | ASTM D 2872 | 1.0 |  |
| Recuperación elástica en Ductilómetro, 25°C, % mínimo2 | M-MMP-4-05-026 | 60 |  |
| Módulo reológico de corte dinámico (G*/senδ, kPa, mínimo) 2 - Temperatura de prueba @ 10 rad/s, °C | ASTM D 7175 | 2.2 |  |
|  |  | 76 |  |
| Después de prueba de película delgada y aire de horno @ 100°C (ASTM D 6521) |  |  |  |
| Temperatura de envejecimiento PAV, °C - En climas normales - En climas desérticos |  |  |  |
|  | ASTM D 2872 | 100 |  |
|  |  | 110 |  |
| Rigidización (G*senδ), kPa, máxima2 - Temperatura de prueba @rad/s; °C | ASTM D 7175 | 5000 |  |
|  |  | 31 |  |
| Rígidez de Flexión S(t); MPa, máximo2 | ASTM D 6648 | 300 |  |
| Valor “m” 2 - Temperatura de prueba | ASTM D 6648 | 0.3 |  |
|  |  | -12 |  |

Los licitantes deberán considerar el costo de modificar en una planta industrial establecida y aprobada por el DEPENDENCIA, el cemento asfáltico Grado PG 76–22, el cual debe de cumplir con lo establecido en la Tabla 4– especificaciones del cemento asfáltico grado PG. durante la ejecución de la obra, el contratista de obra podrá proponer algún otro polímero modificador o mezcla de polímeros, siempre y cuando compruebe con resultados reológicos y de ensayes físicos un comportamiento igual o mejor que lo indicado en esta especificación; quedará a juicio y consideración del DEPENDENCIA la autorización de los cambios propuestos por el contratista en el entendido que el contratista no podrá modificar ningún procedimiento de no contar con autorización previa por escrito por el residente del DEPENDENCIA.

El contratista de obra deberá cotizar el cemento asfáltico modificado, que dé como resultado un Grado PG 76-22 y comprobará con un estudio de caracterización que cumple con las especificaciones mostradas en la tabla 4 de esta especificación. También deberá considerar el sobrecosto de aditivar el asfalto modificado en la misma planta industrial, con aditivos anti - desprendimiento en caso de que se requieran para cumplir las propiedades de baja susceptibilidad a la humedad de la mezcla con la prueba de tensión indirecta (TSR).

Previo a la ejecución de cualquier actividad referente a la elaboración de la mezcla asfáltica y con el objeto de que el DEPENDENCIA autorice el uso del cemento asfáltico propuesto; el contratista de obra deberá de presentar un estudio donde compruebe que cumplirá con las especificaciones mostradas en la tabla 4.

Durante la ejecución de los trabajos el contratista de obra deberá comprobar que la calidad y características del cemento asfáltico propuesto, y autorizado por el DEPENDENCIA, cumplan siempre con lo señalado en la tabla 4 – especificaciones del cemento asfáltico grado pg. Así mismo, dicho muestreo se sujetará a cada deposito (autotaque) de cemento asfáltico suministrado realizando las pruebas de la tabla 4. Además, la planta modificadora emitirá, durante el suministro del ligante asfáltico, un certificado de control de calidad por cada lote suministrado del cemento asfáltico Grado PG 76-22.

RODUCCIÓN DEL CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO GRADO PG 76-22.

La producción del cemento asfáltico a que se refiere esta especificación, se deberá realizar en planta industrial, donde se cuente con los equipos especiales adecuados para la incorporación y estabilización de los materiales requeridos, así como con un laboratorio, con reconocimiento oficial.

Considerando que para la elaboración del asfalto modificado es necesario el empleo de una planta especial, es requisito indispensable que el licitante presente en su documentación técnica una carta compromiso original y cotización en original expedida por una planta industrial, en la que se comprometa a elaborar el producto y cumplir con las especificaciones indicadas, anexando croquis de ubicación en el que indique la distancia de acarreos al sitio de ubicación de la planta de asfalto.

CRITERIOS PARA ACEPTACIÓN O RECHAZO.

Para que el asfalto modificado para obtener un Grado PG 76-22 sea aceptado por el DEPENDENCIA, antes de su utilización, el contratista de obra, debe entregar al DEPENDENCIA un certificado de calidad por cada lote o suministro, que garantice el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en esta especificación, expedido por su propio laboratorio o por cualquier otro debidamente certificado.

En cualquier momento el DEPENDENCIA puede verificar la calidad del asfalto modificado con polímero Grado PG, en muestras obtenidas como se establece en el Manual M·MMP·4·05·001 muestreo de materiales asfálticos y mediante los procedimientos de prueba contenidos en los manuales que se señalan en la Cláusula C y en la Tabla 4 de esta especificación particular. Será motivo de rechazo por parte del DEPENDENCIA, el incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en la presente especificación.

Así mismo, el DEPENDENCIA también tiene la facultad de verificar la cantidad y tipo de cemento asfáltico utilizado por el contratista de obra. Para tal efecto éste último deberá manifestar por escrito en su propuesta técnica la siguiente aceptación: de que el DEPENDENCIA en cualquier momento, conforme lo considere conveniente según su juicio, podrá solicitar directamente a la empresa productora del cemento asfáltico la información correspondiente que acredite la cantidad y calidad del cemento asfáltico modificado, para obtener un Grado PG 76-22 utilizado en la obra referente.

EJECUCIÓN: 	Se construirá la capa asfáltica, con material pétreo proveniente de banco propuesto por el contratista al tamaño nominal seleccionado, el espesor final será el definido en el diseño del pavimento a los niveles indicado en las secciones del proyecto. Se utilizará un equipo de transferencia previo del cual para su tendido una extendedora con equipo de sistema electrónico (sensores) para el control de espesores, la extendedora deberá garantizar una distribución y acomodo uniforme de la mezcla asfáltica, para dar las pendientes transversales y longitudinales de proyecto, por lo que el contratista deberá contar con el personal capacitado y el equipo especial con las características descritas anteriormente.

No se permitirá la aplicación sobre superficies que se encuentren mojadas. La temperatura ambiente no deberá ser menor a quince 10 °C en el momento de la aplicación. Una superficie húmeda es aceptable para la aplicación si se encuentra libre de agua estancada y si se esperan condiciones ambientales favorables.

La superficie de rodamiento deberá tener una textura y acabado uniforme, en caso de que inicie a llover, el tendido deberá suspenderse inmediatamente sin argumentar que se tiende bajo riesgo del contratista.

Si en la ejecución del trabajo y a juicio del DEPENDENCIA, con las dosificaciones de los distintos tipos de materiales pétreos, asfálticos utilizados en la elaboración de la carpeta asfáltica en caliente, no se obtiene una mezcla con las características establecidas en el proyecto o aprobadas por el DEPENDENCIA, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el contratista las corrija por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al contratista.

No se permitirá que los camiones que transportan la mezcla asfáltica, hagan maniobras que puedan distorsionar, disgregar u ondular las orillas de una capa recién tendida. En el caso de que por algún motivo esta situación llegue a suceder, el contratista reparará inmediatamente los daños causados, por su cuenta y costo.

TABLA 5 – TOLERANCIAS PARA LÍNEAS Y PENDIENTES

| CARACTERÍSTICA | TOLERANCIA |
| --- | --- |
| ANCHO DE LA CORONA, DEL EJE A LA ORILLA | ± 1 CM |
| PENDIENTE TRANSVERSAL | ± 0,5% |

EQUIPO: 		El equipo que se utilice para la construcción de carpetas asfálticas con mezcla en caliente, será el adecuado para obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, conforme al programa de utilización de maquinaria, siendo responsabilidad del contratista su selección.

Dicho equipo será mantenido en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que dure la obra y será operado por personal capacitado. Si en la ejecución del trabajo y a juicio del DEPENDENCIA, el equipo presenta deficiencias mecánicas o no produce los resultados esperados, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el contratista corrija las deficiencias, lo reemplace o sustituya al operador. Los atrasos en el programa de ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al contratista.

PLANTA DE MEZCLADO

Tolvas del sistema de dosificación de agregados. Las tolvas para agregados en frío deberán tener paredes resistentes y estancas, bocas de anchura suficiente para que su alimentación se efectúe correctamente y cuya separación sea efectiva para evitar contaminaciones entre el material contenido en ellas.

Las tolvas deberán estar protegidas de la lluvia y el polvo, con capacidad suficiente para asegurar la operación continúa de la planta por lo menos durante quince (15) minutos sin ser alimentadas. El número mínimo de tolvas será igual al número de fracciones de agregado que se hayan establecido en el diseño de la mezcla, pero en todo caso no será inferior a tres (3). Estas tolvas deberán estar provistas de dispositivos ajustables de dosificación a su salida para entregar en cualquier momento la cantidad de material que sea requerido.

Sistema dosificador de agregados en frío. Deberá contar con dispositivos que permitan dosificar los materiales pétreos por peso, los cuales permitirán un fácil ajuste de la dosificación de la mezcla en cualquier momento para poder obtener la granulometría que indique el proyecto. Mediante este sistema se deben poder realizar los ajustes necesarios para corregir los pesos de cada una de las fracciones en función de la humedad del material.

Tambor secador o tambor secador-mezclador. La planta deberá estar provista de un secador que permita calentar los agregados a la temperatura establecida en la fórmula de trabajo, extrayendo de ellos una proporción mínima de polvo mineral, de tal manera que su dosificación en la mezcla final sea la indicada en el proyecto. El sistema extractor del secador deberá evitar la emisión de polvo mineral a la atmósfera y el vertido de lodos a cauces, de acuerdo con la legislación ambiental, de seguridad y de salud vigentes.

Las plantas cuyo secador no sea a la vez mezclador, deberán estar provistas de un sistema de clasificación de los agregados en caliente, con capacidad acorde a la producción de la planta, en un número de fracciones no inferior a tres (3), y de silos para almacenarlos. Estos silos deberán tener paredes resistentes, estancas y de altura suficiente para evitar el mezclado de las diferentes fracciones, con un rebosadero para evitar que un exceso de contenido se vierta en los contiguos o afecte al funcionamiento del sistema de dosificación. El sistema de dosificación de agregados en caliente deberá contar con un dispositivo de alarma, claramente perceptible por el operador, que indique cuando el nivel del silo baje del nivel que proporcione el caudal calibrado. Cada silo permitirá tomar muestras de su contenido, y su compuerta de descarga deberá ser estanca y de accionamiento rápido. La planta deberá estar provista de indicadores de la temperatura de los agregados, con sensores a la salida del secador y, en su caso, en cada silo de agregados en caliente.

Sistema de almacenamiento y dosificación de asfalto. El sistema de almacenamiento, calefacción y dosificación de asfalto preferentemente permitirá su recirculación y su calentamiento a la temperatura de empleo, de forma que se garantice que no se producen sobrecalentamientos localizados y que no se sobrepasan las temperaturas máximas admisibles de dicho producto. Todas las tuberías, bombas, tanques, etcétera deberán estar provistas de calefactores o sistemas de aislamiento térmico. En su caso, la descarga de retorno del asfalto recirculado a los tanques de almacenamiento será siempre sumergida. Se dispondrán termómetros en la boca de salida al mezclador y en la entrada del tanque de almacenamiento.

El sistema de dosificación deberá estar provisto de dispositivos para tomar muestras y para comprobar la calibración del mismo. El asfalto se distribuirá uniformemente en el mezclador; las válvulas que controlan su entrada no permitirán fugas ni goteos. El sistema dosificador del asfalto deberá calibrarse a la temperatura y presión de trabajo; en centrales de mezcla continua, deberá estar sincronizado con el sistema de alimentación de los agregados y de polvo mineral. en centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador, se garantizará la difusión homogénea del asfalto y que ésta se realice de forma que no exista riesgo de contacto con la llama, ni de someter al ligante a temperaturas inadecuadas.

El sistema de dosificación deberá incorporar el asfalto a la mezcla con una precisión tal que el contenido de asfalto en la mezcla se encuentre dentro de las tolerancias establecidas. Si se requiere la incorporación de aditivos a la mezcla, la planta debe contar con los sistemas necesarios para dosificarlos con precisión suficiente.

MEZCLADORA EQUIPADA CON UN DISPOSITIVO PARA EL CONTROL DEL TIEMPO DE MEZCLADO.

Sistema de almacenamiento y dosificación de polvo. La central deberá tener sistemas separados de almacenamiento y dosificación del polvo mineral recuperado y de aportación, los cuales deberán ser independientes del resto de los agregados, y estar protegidos de la humedad. El sistema de recuperador de polvo (baghouse o casa de bolsas) deberá tener la capacidad de reincorporar este material al proceso de producción.

Sistema de almacenamiento y carga de mezcla asfáltica. Si la planta estuviera dotada de tolvas de almacenamiento de las mezclas fabricadas, éstas deberán tener una capacidad suficiente para garantizar el flujo requerido de los elementos de transporte, así como que en las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes a la fabricación donde el material acopiado no ha perdido ninguna de sus características, en especial la homogeneidad del conjunto y su temperatura.

EQUIPO DE TRANSPORTE

Consisten en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia y preferentemente tratada con un producto que evite que la mezcla asfáltica se adhiera a la caja.

Los camiones deberán siempre estar provistos de una lona para proteger la mezcla asfáltica en caliente durante su transporte.

EQUIPO DE TRANSFERENCIA

Para garantizar la operación continua del tren de compactación, dar uniformidad superficial a la carpeta asfáltica, evitar segregación de la misma y uniformizar la temperatura de la mezcla asfáltica se deberá utilizar un equipo especial de transferencia de mezcla que deberá ser autopropulsado y con la capacidad de suministrar eficientemente la mezcla asfáltica desde los camiones hasta La tolva de la pavimentadora.

No se permitirá que el camión transportador de la mezcla asfáltica vacíe directamente a la tolva extendedora

PAVIMENTADORAS

las pavimentadoras serán autopropulsadas, capaces de esparcir y precompactar la capa de carpeta que se tienda, con el ancho, sección y espesor establecidos en el proyecto, incluyendo los acotamientos y zonas similares. estarán equipadas con los dispositivos necesarios para un adecuado tendido de la carpeta asfáltica, como son: un enrasador o aditamento similar, que pueda ajustarse automáticamente en el sentido transversal, ser calentado en caso necesario y proporcionar una textura lisa y uniforme, sin protuberancias o canalizaciones; deberá contar con un depósito - tolva de recepción y banda transportadora para evitar segregación y una regla vibrocompactadora, deberá disponer de tanque de almacenamiento de emulsión asfáltica catiónica, sistema medidor por volumen de la emulsión asfáltica, y barra de espreas con sistema de calentamiento (de longitud variable).

La pavimentadora deberá contar con equipo especial para verter la mezcla asfáltica a la pavimentadora, evitando que los camiones vacíen directamente en las tolvas de las mismas, mejorando así la uniformidad de la carpeta asfáltica.

Los dispositivos externos que se utilicen como referencia de nivel para los sensores de niveles, estarán colocados en zonas limpias de piedras, basura o cualquier otra obstrucción que afecte las lecturas.

Estos trabajos se realizarán desde el centro de la corona, realizando un ajuste vertical por medio de sus extensiones hasta alcanzar el perfil y espesor especificado en el proyecto.

La capacidad y potencia de los elementos utilizados debe ser adecuada al trabajo por realizar, debiendo cumplirse una perfecta sincronización entre la producción, el transporte y la distribución de la mezcla.

Los tornillos helicoidales deben colocarse de manera tal que lleguen aproximadamente a 0.20 m de los extremos de la caja de distribución. Se debe verificar que la altura del tornillo sin fin sea tal que su parte inferior se sitúe a no más de 2,5 veces el espesor de colocación de la capa.

Se debe asegurar que el giro del tornillo sinfín se realice en forma lenta y con el mínimo de detenciones manteniendo a lo largo de toda la caja de distribución mezcla asfáltica con una altura constante situada aproximadamente hasta el eje del mismo.

Se deben de mantener continuas las operaciones de pavimentación, para evitar la irregularidad en la capa colocada.

Asimismo, este equipo deberá ser capaz de rociar la emulsión asfáltica, aplicar la capa de mezcla en caliente y nivelar la superficie en una misma acción y en forma sincronizada. La emulsión asfáltica será catiónica de rompimiento rápido tipo ecr-60 que cumpla con las características indicadas en la norma n.cmt.4.05.001/06.

El riego de liga se aplicará en la dosificación de 0.5 l/m2, este valor es solo referencial, ya que, la dosificación de emulsión puede variar en función de las características de la superficie donde se vaya a colocar la carpeta.

EQUIPO DE LABORATORIO

El laboratorio deberá contar con el equipo y personal suficiente y capacitado para realizar el siguiente control y/o verificación de mezcla asfáltica diseñada con base en el protocolo amaac:

Producción de materiales y mezclas asfálticas conforme al diseño. Para ello deberá efectuar las siguientes acciones:

- Identificación y caracterización de cada fracción de agregados respecto a lo indicado en el proyecto, para asegurar que el agregado utilizado en la producción de la mezcla sea el que está indicado en el diseño.

- La identificación y proporción de cada fracción del agregado en la alimentación.

- La granulometría de los agregados combinados, incluido el polvo mineral, por las mallas establecidas en el protocolo AMAAC.

- Tipo y características del asfalto y su conformidad con las características del mismo, establecidas en el proyecto del diseño de la mezcla.

- La dosificación de asfalto en la mezcla, referida a la masa del total de agregados (incluido polvo mineral) y la de aditivos, referida al peso del asfalto.

- La granulometría de los agregados una vez que la mezcla ha sido producida en la planta.

CONTROL DE CALIDAD Y ACEPTACIÓN DE LA MEZCLA.

Para la realización del control de calidad se deberá seguir el protocolo AMAAC PA-MA 02/2014 titulado “control y aseguramiento de calidad para mezclas asfálticas en caliente de granulometría densa de alto desempeño”, además de las siguientes pruebas que no se indican en dicho protocolo:

El contratista será la responsable del aseguramiento y control de calidad, y el DEPENDENCIA en forma directa o a través de una empresa supervisora realizará la verificación de calidad, por medio de muestreos y ensaye de materiales.

Las pruebas de verificación de calidad de la mezcla asfáltica serán realizadas en un laboratorio de campo, debiendo completarse en un tiempo razonable. Los procedimientos, tanto de muestreo como los de ensaye, deberán ser los mismos que los utilizados por la empresa contratista.

Para la aceptación de tramos terminados además de cumplir con los parámetros de diseño y densidad del 94% en campo con respecto al GMM de la mezcla producida en planta, se deberán efectuar la prueba de módulo dinámico a la mezcla tomada de obra y compactada a nivel laboratorio, así como también, cumplir con el índice de perfil.

Si a juicio del DEPENDENCIA es necesario remover las tramos defectuosos que no cumplan con los requerimientos establecidos de la carpeta, el contratista deberá removerlas y reemplazarlas corriendo a cargo del contratista los costos involucrados, hasta alcanzar los requerimientos marcados en esta especificación particular.

CLIMA.

No se permitirá la construcción de la carpeta asfáltica sobre superficie que se encuentre mojada. La temperatura ambiente no deberá ser menor de 15°c a 10 °c en  el momento de la colocación. Una superficie húmeda es aceptable para la aplicación si se encuentra libre de agua estancada y si se esperan condiciones ambientales favorables.

ÍNDICE DE PERFIL

El contratista deberá de utilizar al final de la terminación de la instalación de la capa de carpeta asfáltica, un perfilografo a fin de verificar que cumpla con las especificaciones y procedimientos establecidos en la norma m•mmp•4•07•002 índice de perfil y n.car.1.04.006 carpetas asfálticas con mezcla en caliente.

El índice de perfil de la capa deberá cumplir con el valor de 14 cm/km como máximo.

El costo del equipo o del estudio del índice de perfil deberá considerarse  dentro de los costos indirectos de la partida de laboratorio de campo; así mismo deberá de incluir dentro de la propuesta técnica carta compromiso de la empresa prestadora de la renta o servicio del perfilografo expresando su disponibilidad solidariamente con la empresa en caso de que sea la propuesta ganadora.

MEDICIÓN.

Cuando la construcción de la carpeta asfáltica con mezcla en caliente se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta especificación, a satisfacción de el DEPENDENCIA, se medirá para efecto de pago, tomando como unidad el metro cúbico (m3) compacto de carpeta terminada, con aproximación a un decimal.

Se deberán observar las pendientes y bombeo adecuados para un buen drenaje evitando así agua acumulada en la superficie.

BASE DE PAGO:		La formación y compactación de la carpeta de concreto asfáltico por unidad de obra terminada, se pagará a los precios fijados en el contrato para el metro cúbico compacto, al grado de compactación indicado. este precio unitario incluye lo que corresponda por: permisos requeridos, como autorización en materia de impacto ambiental otorgado por la SEMARNAT, permisos que se requieran del INAH, CNA, municipales, particulares etc.; regalías, desmonte y despalme de los bancos, retiro del material de desperdicio y su posterior extendido en el área del préstamo de banco; que proponga el contratista, cuya calidad a juicio del DEPENDENCIA, sea la adecuada para la elaboración de la mezcla asfáltica, la extracción del material aprovechable y del desperdicio, cualquiera que sea su clasificación; instalaciones de las plantas en los lugares propuestos y aceptados por el DEPENDENCIA y desmantelamiento de las mismas; alimentación de las plantas; cribados y desperdicios de los cribados, trituración total; lavado; todas las cargas y descargas de los materiales aprovechables y desperdiciados; todos los acarreos locales necesarios para los tratamientos  de los materiales aprovechables y desperdicios de ellos, así como para la elaboración del concreto asfáltico; formación de los almacenamientos; secado del material pétreo y clasificación, separándolos por tamaños; dosificación; calentamiento; mezclado de los materiales pétreos y cementos asfálticos; carga y transporte del material del banco que elija el contratista incluyendo acarreos a los lugares de utilización de la obra; barrido de la base impregnada; tendido; compactación al grado fijado; formación de los chaflanes en las orillas de la carpeta y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas.

EP-10.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAPA DE RODADURA DE GRANULOMETRÍA DISCONTINUA TIPO CASAA DE 4 CM. DE ESPESOR,  TAMAÑO MÁXIMO DE GRANULOMETRIA 1/2", CONCRETO ASFÁLTICO ELABORADO EN PLANTA, FORMADO CON AGREGADO PÉTREO  DE GRANITO RESISTENTE AL PULIMIENTO TOTALMENTE TRITURADO  Y CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO  GRADO PG 76-22. AMBOS MATERIALES DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y LAS APLICABLES EN CADA CASO.  ESTA CAPA SERÁ DE CONCRETO ASFÁLTICO MODIFICADO CON ADITIVO SBS O SBR  EN  EL  ESPESOR INDICADO COMPACTADO SEGÚN ESPECIFICACIONES.

DEFINICION: 	Capa de rodadura de granulometría discontinua tipo CASAA de 4 cms. de espesor, tamaño máximo de granulometría 1/2", concreto asfáltico elaborado en planta en caliente, formado con agregado pétreo de granito resistente al pulimiento totalmente triturado y cemento asfáltico modificado Grado PG 76-22. Ambos materiales deberán cumplir con las especificaciones particulares y las aplicables en cada caso.  Esta capa será de concreto asfáltico modificado con aditivo SBS o SBR, en el espesor indicado compactado según especificaciones. Ambos materiales deberán cumplir con las especificaciones particulares y las aplicables en cada caso. la mezcla asfáltica deberá diseñarse de acuerdo al método al protocolo AMAAC Nivel II u otro método de diseño que cumpla con el desempeño y funcionamiento para capa de rodadura, esta capa será de concreto asfáltico modificado con aditivo SBS o SBR en el espesor indicado compacto.

CONTENIDO:

Esta especificación particular contiene las características de calidad que deberán considerarse para la ejecución de la capa asfáltica superficial altamente adherida (CASAA) que sea parte constitutiva de la sección de pavimento.

Esta especificación particular se complementa con la norma vigente SCT N-CSV-CAR-3-02-015 y complementarias.

DEFINICIÓN:

La capa asfáltica superficial altamente adherida tiene como objetivo principal:

- Proporcionar una superficie de rodamiento de la más alta calidad en términos de confort y seguridad para el usuario.

MATERIALES:	AGREGADO GRUESO. Se utilizará material pétreo resistente al pulimento tipo granito, en toda la cantidad de agregado pétreo que se requiera en la mezcla , el no respetar estos parámetros para la elaboración del diseño será motivo de rechazo de la mezcla,  triturado a un tamaño máximo de diecinueve milímetros (19 mm), estos materiales además de cumplir ampliamente con las especificaciones generales que marca la Secretaria de comunicaciones y transportes y las particulares que aquí se marcan, el ajuste de estos porcentajes será de acuerdo con el diseño que la licitante presente en su propuesta.

# TABLA 1. PROPIEDADES DEL AGREGADO GRUESO

| PRUEBAS |  | MÉTODO | ESPECIFICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| PÉRDIDA POR ABRASIÓN “ LOS ÁNGELES” |  | AASHTO T 96-94 | 30 % MÁX. |
| INTEMPERISMO ACELERADO | SULFATO DE MAGNESIO O SULFATO DE SODIO | AASHTO T 104-94 | 18 % MÁX. 12 % MÁX. |
| ÍNDICE DE PARTÍCULAS PLANAS Y ALARGADAS, @ 3:1 |  | ASTM D 4791 | 25 % MÁX. |
| PARTÍCULAS TRITURADAS, UNA SOLA CARA. |  | ASTM D 5821 | 95 % MIN |
| PARTÍCULAS TRITURADAS, DOS O MÁS CARAS. |  | ASTM D 5821 | 85 % MIN |

AGREGADO FINO.

El agregado fino (material que pasa la malla No. 4) constituirá parte del “ASPHALT MASTIC”, mastique asfáltico y deberán provenir de un banco aprobado por el DEPENDENCIA y cumplir con las especificaciones marcadas en la Tabla 2

# TABLA 2. PROPIEDADES DEL AGREGADO FINO

| PRUEBAS | MÉTODO | ESPECIFICACIÓN |
| --- | --- | --- |
| EQUIVALENTE DE ARENA | AASHTO T 176-86 | 55 MIN. |
| AZUL DE METILENO (EN MATERIALES QUE PASAN LA MALLA 200)** | AASHTO TP 57-99 | 10 MÁX. |
| ANGULARIDAD (EN MUESTRA SIN COMPACTAR). | AASHTO T 304-96 | 45 MIN. |

** SE PODRÁN USAR MATERIALES CON VALORES DE AZUL DE METILENO COMPRENDIDOS EN EL RANGO DE 10 A 15 G/ML, SIEMPRE Y CUANDO SE OBTENGAN VALORES DE TSR EN LA PRUEBA AASHTO T-283 MAYORES A 80%.

FILLER (LLENANTE) MINERAL.

El filler mineral podrá ser utilizado como una opción para alcanzar los requerimientos de granulometría. La cal hidratada, ceniza volante, cemento portland Tipo I, polvo de trituración, finos extraídos del “baghouse”, pueden ser aceptables como filler mineral. Este filler mineral deberá cumplir con las especificaciones que se muestran en las Tablas 3 y 4 las cuales se muestran a continuación:

# TABLA 3. PROPIEDADES DEL FILLER MINERAL

GRADUACIÓN TÍPICA ACEPTABLE:

100% PASA MALLA #30

75-100% PASA MALLA #200

# TABLA 4. PROPIEDADES DEL FILLER MINERAL

| PRUEBA | MÉTODO | ESPECIFICACIÓN |
| --- | --- | --- |
| AZUL DE METILENO (EN MATERIALES QUE PASAN LA MALLA 200) | AASHTO TP 57-99 | 5 MÁX. |

CEMENTO ASFÁLTICO.

El asfalto modificado con polímero que se utilice en la elaboración del concreto asfáltico, deberá cumplir con la normativa SCT vigente para un Tipo PG 76-22 y modificado con polímero Tipo I, así como las mostradas en la Tabla 5

# TABLA 5. ESPECIFICACIONES DEL CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMERO TIPO I

| PRUEBAS | ###### MÉTODO | MIN. | MAX. |
| --- | --- | --- | --- |
| SEPARACIÓN DE POLÍMERO | M-MMP-4-05-022 |  | 2.0 C. |
| RECUPERACIÓN ELÁSTICA A 10C | M-MMP-4-05-026 | 65 % |  |
| RECUPERACIÓN TORSIONAL A 25°C | M-MMP-4-05-024 | 35% |  |
| PUNTO DE REBLANDECIMIENTO | M-MMP-4-05-009 | 55°C |  |

DISEÑO DE LA MEZCLA.

El diseño de la mezcla asfáltica lo deberá realizar un laboratorio aprobado por el DEPENDENCIA, y tendrá que satisfacer lo que en el presente apartado se especifica y dentro de los límites listados en la Tabla 8 para cada tipo de mezcla.

El espesor de película asfáltica deberá ser de 9 micrones como mínimo cuando se calcula utilizando el contenido de asfalto efectivo considerando el área superficial del agregado. Los factores para la determinación del área superficial serán conforme se especifican en el manual del Instituto Americano del Asfalto MS-2 “Métodos para el diseño de mezclas para concreto asfáltico y otros tipos de mezclas en caliente”.

La mezcla deberá presentar un escurrimiento máximo de 0.3 % de acuerdo al método de prueba AASHTO t305. la prueba de escurrimiento deberá ser realizada con el contenido óptimo de asfalto más 0.5% y a una temperatura de 15 °C por arriba de la máxima de mezclado.

Para medir la susceptibilidad a la humedad de la mezcla asfáltica se debe emplear la prueba de tensión indirecta AASHTO T-283, debiendo tener un resultado mínimo de 80%. los especímenes para esta prueba deberán ser de 4.0 pulgadas de diámetro y compactados en el compactador giratorio SUPERPAVE de acuerdo a la norma AASHTO TP-4. Un ciclo de congelamiento opcional de 16 hrs. deberá ser aplicado antes de realizar la prueba en el caso de que el proyecto se ubique en zonas con heladas frecuentes. las temperaturas de mezcla y compactación deberán ser las recomendadas por el proveedor del producto asfáltico. Para la fabricación de los especímenes, la mezcla asfáltica deberá ser compactada en el compactador giratorio SUPERPAVE a 100 giros, con un ángulo de 1.25° y 600 kpa de presión.

CONTENIDO ÓPTIMO DE ASFALTO Y PROPIEDADES DE LA MEZCLA

La selección del contenido de asfalto estará en función del cumplimiento de las propiedades siguientes:

- Espesor de película efectiva de 9 micrones mínimo.

- Drene (escurrimiento de asfalto) AASTHO T305 de 0.3% máximo.

- TSR AASTHO T-283 de 80% mínimo

- Vacíos de aire a 100 giros (VA) de 13 a 25%.

- Vacíos de agregado mineral (VMA) 20% mínimo.

# TABLA 8. ESPECIFICACIONES DE LA MEZCLA.

| LÍMITES GRANULOMÉTRICOS (COMPOSICIÓN EN PESO) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TIPO A | TIPO B | TIPO C |
| TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL | MALLA NO. 4 | 95 MM (3/8”) | 127 MM (1/2”) |
| ABERTURA O NO. DE MALLA (ASTM ) | % QUE PASA | % QUE PASA | % QUE PASA |
| 190 MM (3/4”) |  |  |  |
| 158 MM (5/8”) |  |  | 100 |
| 127 MM (1/2”) |  | 100 | 85 - 100 |
| 95 MM (3/8”) | 100 | 85 – 100 | 60 - 80 |
| NO. 4 | 40 – 55 | 28 – 34 | 28 –34 |
| NO. 8 | 22 – 32 | 20 – 32 | 20- 32 |
| NO. 16 | 15 – 25 | 15 – 23 | 15 – 23 |
| NO. 30 | 10 – 18 | 10 – 18 | 10 – 18 |
| NO. 50 | 8 – 13 | 8 – 13 | 8 – 13 |
| NO. 100 | 6 – 10 | 6 – 10 | 6 – 10 |
| NO. 200 | 4 – 7 | 4 – 7 | 4 – 7 |

# TABLA 9. LA CAPA DE CONCRETO ASFÁLTICO DEBERÁ TENER LOS ESPESORES QUE SE   PRESENTAN A CONTINUACIÓN Y APLICARSE EN EL TIPO DE VÍA QUE SE INDICA.

| CLASIFICACIÓN | ESPESOR MÍNIMO PARA CARPETAS NUEVAS SOBRE PAVIMENTOS RECONSTRUIDOS O CAMINOS NUEVOS. (MM) | ESPESOR MÍNIMO PARA CARPETAS CON FALLAS FUNCIONALES MENORES. (MM) | TIPO DE VÍA EN LA QUE SE APLICA |
| --- | --- | --- | --- |
| TIPO “A” | 15 | 20 | ADECUADO PARA PISTAS DE ATERRIZAJE EN AEROPUERTOS. |
| TIPO “B” | 20 | 25 | ADECUADO PARA VIALIDADES URBANAS DE ALTO TRÁFICO |
| TIPO “C” | 25 | 37.5 | ADECUADO Y SE RECOMIENDA PARA CARRETERAS Y AUTOPISTAS |

EQUIPO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS

La producción de mezclas asfálticas CASAA debe realizarse con equipos en buen estado, completamente funcionales y que cumplan con lo especificado a continuación. Esta información se complementa con la normativa SCT vigente: N-CSV-CAR-3-02-015/10.

PLANTA DE MEZCLADO

La mezcla asfáltica en caliente CASAA debe fabricarse en plantas de producción continua o discontinua, capaces de manejar en frío, el número de fracciones de agregado que exija la fórmula de trabajo adoptada.

La planta donde se produzca la mezcla tipo CASAA debe contar con un mínimo de tres tolvas para el material pétreo.

Si es requerido, la planta debe contar con un silo para el almacenamiento del Filler de aporte, así como un sistema de dosificación del mismo, cuya operación debe ser independiente del sistema utilizado para el resto de los agregados y debe proteger el material de la humedad.

Si se requiere, la planta debe disponer de un sistema de recuperación de finos (baghouse) para evitar la contaminación y la pérdida del Filler por la chimenea de la planta. el Filler recuperado en el sistema anticontaminante debe ser reingresado a la planta mediante un sistema de retorno que evite al máximo las pérdidas debidas al tiro del secador.

El equipo para la elaboración de las mezclas debe reunir las características que aseguren la obtención de la calidad exigida y permita alcanzar una producción horaria mínima para cumplir con el plan de trabajo establecido.

Antes de iniciar la producción de la mezcla asfáltica, la planta de asfalto deberá calibrarse “en seco”, para que cumpla con la curva granulométrica especificada en la fórmula de trabajo, sin adicionar el cemento asfáltico y verificándose ésta a la salida de la planta.

EJECUCION:

ELEMENTOS DE TRANSPORTE

El transporte de la mezcla desde la planta hasta el sitio donde se ejecuta a obra, se  camión deberá ser tratada con algún tipo de producto para evitar que la mezcla asfáltica se adhiera a ella; sin embargo, el uso de los agentes anti - adherentes se debe hacer con mucho cuidado para evitar colocarlos en exceso, dada la posibilidad existente de dañar la mezcla. No se permitirá el rociado de la caja con solventes derivados del petróleo, como por ejemplo diesel o aceites.

Los camiones deben estar siempre provistos de una lona o cobertor adecuado debidamente ajustado a la caja, que cubra lateral y frontalmente la mezcla y con un solape mínimo de 0.30 m, para proteger la mezcla asfáltica durante su transporte. Esta condición debe observarse independientemente de la temperatura ambiente; no se permite el empleo de coberturas que posibiliten la circulación del aire sobre la mezcla (tipo media sombra).

La forma y altura de la caja debe ser tal que, durante el vertido en la extendedora, el camión solo toque a ésta a través de los rodillos provistos para este efecto.

La cantidad de camiones disponibles deben ser suficientes para garantizar el transporte de la producción acordada.

EXTENDEDORAS

La máquina pavimentadora – terminadora, será aprobada por el DEPENDENCIA considerando que: deberá tener la capacidad de ser autopropulsada, deberá estar especialmente diseñada y construida para aplicar el sistema CASAA, con sistema sincronizado de aplicación de emulsión y mezcla asfáltica.

La pavimentadora deberá tener depósito - tolva de recepción y banda transportadora para evitar segregación, tanque de almacenamiento de emulsión asfáltica, sistema medidor por volumen de la emulsión de asfalto, barra de espreas con sistema de calentamiento (de longitud variable), y placa vibro-compactadora.

Asimismo, este equipo deberá ser capaz de rociar la membrana de emulsión de asfalto, aplicando la capa de mezcla en caliente y nivelando la superficie en una misma acción y en forma sincronizada.

Este equipo deberá tener la capacidad de aplicar la mezcla en caliente y la membrana de emulsión de asfalto, a una velocidad controlada de 9 a 28 metros/ minuto; con la garantía de que ninguna rueda u otra parte de la máquina pavimentadora o de cualquier otro elemento externo entrará en contacto con la membrana de emulsión antes de que la mezcla en caliente de concreto asfáltico sea aplicada.  Lo anterior, no podrá estar en función de la habilidad humana durante la operación.

La capacidad y potencia de los elementos utilizados debe ser adecuada al trabajo por realizar, debiendo cumplirse una perfecta sincronización entre la producción, el transporte y la distribución de la mezcla.

Los tornillos helicoidales deben colocarse de manera tal que lleguen aproximadamente a 0.20 m de los extremos de la caja de distribución. Se debe verificar que la altura del tornillo sin fin sea tal que su parte inferior se sitúe a no más de 2,5 veces el espesor de colocación de la capa.

Se debe asegurar que el giro del tornillo sinfín se realice en forma lenta y con el mínimo de detenciones manteniendo a lo largo de toda la caja de distribución mezcla asfáltica con una altura constante situada aproximadamente hasta el eje del mismo.

Se deben de mantener continuas las operaciones de pavimentación, para evitar la irregularidad en la capa colocada.

Se deberá contar con un equipo especial de transferencia para verter la mezcla asfáltica a la pavimentadora, evitando que los camiones vacíen directamente en las tolvas de las mismas, mejorando así la uniformidad en el tendido de la carpeta asfáltica.

EQUIPO DE TRANSFERENCIA

Se deberá contar con un equipo especial de transferencia para verter la mezcla asfáltica a la pavimentadora, evitando que los camiones vacíen directamente en las tolvas de las mismas, mejorando así la uniformidad en el tendido de la carpeta asfáltica.

COMPACTADORES

Se deben utilizar compactadores de rodillos metálicos autopropulsados de 8 a 12 toneladas de peso, los cuales deben tener inversores de sentido de marcha de acción suave, y estar dotados de dispositivos para la limpieza y humectación de los rodillos durante la compactación. los rodillos metálicos de los compactadores no deben dejar surcos ni irregularidades, tampoco se deben utilizar en modo vibratorio. no se permitirá el empleo de compactadores neumáticos.

EJECUCIÓN DE OBRAS

ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA DE TRABAJO

La fabricación y puesta en obra de la mezcla no se iniciará hasta que el DEPENDENCIA y/o su representante en obra hayan aprobado la correspondiente fórmula de trabajo, diseñada en el laboratorio y verificada en la planta.

Dicha fórmula fijará como mínimo las siguientes características:

- La identificación y proporción de cada fracción de agregado para cada una de las tolvas de la planta de mezclado y, en su caso, después de su clasificación en caliente, según el tipo de planta que se utilice para la fabricación de la mezcla.

- La granulometría de la combinación de agregados, incluido el polvo mineral (Filler), empleando las mallas y cumpliendo los límites de tolerancias indicados en esta especificación.

- La identificación y dosificación del asfalto y, en su caso, la de polvo mineral de aportación, referida a la masa total de los agregados.

también se señalarán:

- La temperatura máxima y mínima de calentamiento previo de agregados y asfalto. las temperaturas de mezclado, colocación y apertura al tránsito se fijarán dentro del rango correspondiente a la viscosidad del asfalto, de acuerdo a la gráfica temperatura-viscosidad proporcionada por el fabricante del asfalto modificado. la temperatura máxima de la mezcla al salir del mezclador no será superior a ciento ochenta grados Celsius (180° c), salvo en centrales de tambor secador-mezclador, en las que no excederá de los ciento sesenta y cinco grados Celsius (165 °C). en todos los casos, la temperatura mínima de la mezcla al salir del mezclador será aprobada por el DEPENDENCIA o su representante en la obra, de forma que la temperatura de la mezcla en la descarga de los camiones sea superior al mínimo fijado.

- La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los elementos de transporte y a la salida de la extendedora, en ningún caso será inferior a ciento cincuenta grados Celsius (150° C).

- La capa asfáltica de rodamiento no deberá ser abierta al tráfico si no se ha completado el proceso de compactación y si el material no se encuentra por debajo de los 85°C.

La fórmula de trabajo de la mezcla CASAA deberá asegurar el cumplimiento de las características de la unidad terminada en lo referente al índice de perfil y a la resistencia al deslizamiento, según lo indicado más adelante en este documento.

Si durante la ejecución de la obra, el DEPENDENCIA y/o su representante lo consideran oportuno, se podrá exigir la corrección de la fórmula de trabajo, que se justificará mediante ensayos normados. se estudiará y aprobará una nueva fórmula de trabajo si varía la procedencia de alguno de los componentes, o si, durante la producción, se rebasan las tolerancias granulométricas establecidas más adelante en este documento.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE

Deberá atenderse lo considerado en la NORMA N-CSV-CAR-3-02-015/10, G.4 trabajos previos.

APROVISIONAMIENTO DE AGREGADOS

Los agregados se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. Cada fracción será suficientemente homogénea y se podrá acopiar y manejar sin peligro de segregación. El número mínimo de fracciones será de dos (2).

Cada fracción del agregado se acopiará separada de las demás para evitar contaminaciones. Si los acopios se disponen sobre el terreno natural no se utilizarán sus quince centímetros (15 cm) inferiores, a no ser que el terreno este pavimentado. Se tomarán las medidas necesarias para evitar la segregación del material.

Cuando se detecten anomalías en la producción o suministro de los agregados, se acopiarán por separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando esté pendiente de autorización el cambio de procedencia de una o más fracciones de agregado.

En el caso de obras pequeñas, con volumen total de agregados inferior a cinco mil metros cúbicos (5 000 m3), antes de empezar la fabricación deberá haberse acopiado la totalidad de los agregados. En otro caso, el volumen mínimo a exigir será el treinta por ciento (30%), o el correspondiente a un (1) mes de producción máxima de la planta de fabricación.

FABRICACIÓN DE LA MEZCLA

La carga de cada una de las tolvas de agregados en frío se realizará de forma que su contenido esté siempre comprendido entre el cincuenta y el cien por cien (50 a 100%) de su capacidad, sin rebosar. en las operaciones de carga se tomarán las precauciones necesarias para evitar segregaciones o contaminaciones entre fracciones.

Los dosificadores de agregados en frío se regularán de forma que se obtenga la granulometría de la fórmula de trabajo; su caudal se ajustará a la producción prevista, debiéndose mantener constante la alimentación del secador o secador/mezclador, según sea el caso.

El secador se regulará de forma que la combustión sea completa, lo que vendrá indicado por la ausencia de humo negro en el escape de la chimenea; la extracción por los colectores deberá regularse de forma que la cantidad y la granulometría del polvo mineral recuperado sean ambos uniformes.

En centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador, los agregados calentados y, en su caso, clasificados, se pesarán y se transportarán al mezclador. si la alimentación de éste fuera discontinua, después de haber introducido los agregados y el polvo mineral se agregará automáticamente el asfalto para cada bacha, y se continuará la operación de mezcla durante el tiempo especificado en la fórmula de trabajo.

En los mezcladores de las centrales que no sean de tambor secador-mezclador, se limitará el volumen del material, en general hasta dos tercios (2/3) de la altura máxima que alcancen las paletas, de forma que para los tiempos de mezclado establecidos en la fórmula de trabajo se alcance una envuelta completa y uniforme.

A la descarga del mezclador todos los tamaños del agregado deberán estar uniformemente distribuidos en la mezcla, y todas sus partículas total y homogéneamente cubiertas de asfalto. La temperatura de la mezcla al salir del mezclador no excederá de la fijada en la fórmula de trabajo.

TRANSPORTE DE LA MEZCLA

La mezcla CASAA se transportará en camiones desde la planta hasta la extendedora. Para evitar su enfriamiento superficial, deberá protegerse durante el transporte mediante lonas u otros cobertores adecuados. En el momento de descargarla en la extendedora, su temperatura no podrá ser inferior a la especificada en la fórmula de trabajo.

El transporte se hará siempre sobre superficies pavimentadas. La distancia de transporte será menor de sesenta (60) kilómetros y tal que el tiempo de recorrido no exceda 1.5 horas para evitar el escurrimiento del asfalto.

RIEGO DE LIGA

La membrana de emulsión de asfalto sin diluir deberá ser rociada por la barra del equipo a una temperatura entre 49 a 75 °C, o conforme la recomendada por el proveedor del producto asfáltico. El sistema esparcidor deberá trabajar de forma precisa, con monitoreo continuo de dosificación y proveyendo una aplicación uniforme en todo lo ancho del pavimento.

La dosificación de la membrana asfáltica sin diluir será considerada en el orden de los 0.50 hasta los 1.5 l/m2.  Los ajustes de campo en dosificación deberán ser determinados basados en las condiciones de la superficie del pavimento existente con el objetivo de lograr una completa impermeabilización. Los ajustes a la dosificación de la membrana de emulsión, deberán ser aprobados por el DEPENDENCIA y se podrá considerar la prueba de permeabilidad como referencia.

EXTENSIÓN DE LA MEZCLA

El concreto asfáltico de mezcla en caliente deberá ser aplicado a una temperatura entre 150 - 165 °C o conforme a lo recomendado por el proveedor del producto asfáltico y deberá ser colocado inmediatamente después de haberse aplicado la membrana de emulsión de asfalto sobre toda la superficie de aplicación.

A menos que se indique otra cosa, la extensión comenzará por el borde inferior, y se realizará por franjas longitudinales. La anchura de estas franjas se fijará de manera que se realice el menor número de juntas posible y se consiga la mayor continuidad de la extensión, teniendo en cuenta la anchura de la sección, el eventual mantenimiento de la circulación, las características de la extendedora y la capacidad de producción de la planta.

Cuando sea posible se recomienda realizar la extensión a todo lo ancho de la calzada, trabajando si fuera necesario con dos (2) o más extendedoras ligeramente desfasadas, para así evitar las juntas longitudinales. En los demás casos, después de haber extendido y compactado una franja, se recomienda extender la siguiente franja mientras el borde de la primera se encuentre aún caliente y en condiciones de ser compactado; en caso contrario, se ejecutará una junta longitudinal en frío.

La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte plana y uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en el proyecto con sus correspondientes tolerancias.

La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad de la extendedora a la producción de la planta. En caso de parada, se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no esté por debajo de lo indicado en la fórmula de trabajo para el inicio de la compactación; de lo contrario, se desechará y se ejecutará una junta transversal.

COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA

La compactación (acomodo) consiste en un mínimo de dos pasadas con los rodillos de tambor metálico liso, antes de que la temperatura del material sea menor a 140°c, debiéndose evitar que el o los equipos de compactación se estacionen sobre el concreto asfáltico recién aplicado.

La compactación deberá desarrollarse inmediatamente después de la aplicación de la capa asfáltica, utilizando compactadores en buen estado y en buenas condiciones de operación, equipados con un sistema de rocío por agua para prevenir la adherencia entre la mezcla recién extendida y el tambor metálico del equipo. el equipo de compactación deberá operarse en el modo estático, ya que una excesiva compactación podría causar la disgregación del material o un no adecuado perfil.

La compactación se realizará según el plan aprobado por el DEPENDENCIA y/o su representante en obra de acuerdo con los resultados del tramo de prueba. la compactación se deberá hacer a la mayor temperatura posible, sin rebasar la máxima prescrita en la fórmula de trabajo y sin que se produzca desplazamiento de la mezcla extendida, y se continuará, mientras la temperatura de la mezcla no sea inferior a la mínima indicada en la fórmula de trabajo y la mezcla se halle en condiciones de ser compactada.

La compactación se realizará longitudinalmente, de manera continua y sistemática. Si la extensión de la mezcla bituminosa se realizará por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de compactación. Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora; los cambios de dirección se realizarán sobre mezcla ya compactada, y los cambios de sentido se efectuarán con suavidad. Los elementos de compactación deberán estar siempre limpios y húmedos.

JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES

Al extender franjas longitudinales contiguas y franjas transversales, se deberá cuidar que el riego de liga no se aplique sobre la junta, pues puede provocar impermeabilización y evitar el drene del agua.

Las juntas transversales de la mezcla se compactarán transversalmente, disponiendo los apoyos precisos para el rodillo y se distanciarán en más de cinco metros (5 m) las juntas transversales de franjas de extensión adyacentes.

ESPECIFICACIÓN DE LA UNIDAD TERMINADA

Una vez ejecutado el tiro y compactación de la mezcla CASAA, se deben verificar los aspectos indicados más adelante, para determinar que la obra ha cumplido con lo solicitado.

DENSIDAD

La densidad alcanzada en sitio deberá ser la necesaria para lograr las características del porcentaje de vacíos y VAM indicados en las propiedades de la mezcla.

LIMITACIONES DE EJECUCIÓN

La aplicación de la mezcla será suspendida en el momento en el que se presenten situaciones climáticas adversas y no se reanudarán mientras éstas no sean adecuadas, considerando que no se construirán mezclas asfálticas en caliente cuando: a) exista agua libre o encharcada sobre la superficie, b) exista amenaza de lluvia, c) la temperatura de la superficie sobre la cual será construida la capa de rodadura esté por debajo de los siete grados Celsius (7° C)  y d) cuando la temperatura ambiente esté por debajo de los seis grados Celsius (6° C) y su tendencia sea a la baja (la temperatura ambiente será tomada a la sombra y lejos de cualquier fuente de calor artificial).

MEDICIÓN: 		Cuando la construcción de capas de rodadura con mezcla en caliente se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada, y sea ejecutada conforme a lo indicado en ésta especificación particular, deberá ser medida tomando como unidad el metro cubico (m³) compacto de carpeta, al grado de compactación indicado, con aproximación a la unidad.

BASE DE PAGO: 	La carpeta CASAA por unidad de obra terminada, se pagará al precio fijado en el contrato para el metro cubico (m³) de carpeta compactada al grado de compactación indicado. El precio unitario incluye lo que corresponde por: adquisición y suministro de materiales pétreos, materiales asfálticos, aditivos para asfalto y el riego de liga puestos en la obra, cargo por calentamiento, acarreo del depósito a la planta mezcladora e incorporación en ésta a los materiales pétreos, todas las operaciones en el calentamiento y bombeo requeridas además de los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y descargas, los acarreos internos y externos de los materiales asfálticos, pagos por derechos y regalías de bancos; desmonte y despalme del banco; extracción del material aprovechable y del desperdicio, cualquiera que sea la clasificación; proceso de explotación del banco; carga, acarreo y alimentación a la planta de trituración; proceso de trituración y clasificación; manejo de los desperdicios del proceso; separación en tamaños de los materiales según el estudio volumétrico; carga y acarreos para la formación de almacenes; carga, acarreo y alimentación de los materiales pétreos de la planta de trituración a la planta de asfalto; secado del material pétreo; mezclado de los materiales pétreos con cemento asfáltico aditivado, y del cemento asfáltico con el aditivo; carga y acarreo de mezcla asfáltica de la planta de asfaltos al sitio de colocación, tendido y compactación al grado fijado en estas especificaciones; mano de obra, y herramientas, así como todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, así como todos y cada uno de los movimientos de los vehículos utilizados para esta actividad. y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.

El costo del equipo o del estudio del índice de perfil deberá considerarse dentro de los costos indirectos de la partida de laboratorio de campo; así mismo deberá de incluir dentro de la propuesta técnica carta compromiso de la empresa prestadora de la renta o servicio del perfilógrafo expresando su disponibilidad solidariamente con la empresa en caso de que sea la propuesta ganadora.

Se deberán observar las pendientes y bombeo adecuados para un buen drenaje evitando así agua acumulada en la superficie.

EP-11.- CARPETA ASFALTICA DENSA DE 5 CMS. DE ESPESOR (CAPA CON APORTE ESTRUCTURAL), TAMAÑO MAXIMO DE GRANULOMETRIA 1/2",  CONCRETO ASFÁLTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, FORMADO CON AGREGADO PÉTREO   Y CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO  GRADO PG 76-22. AMBOS MATERIALES DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y LAS APLICABLES EN CADA CASO. LA MEZCLA ASFÁLTICA DEBERÁ DISEÑARSE PARA  EL PROTOCOLO AMAAC NIVEL II,  ESTA CAPA SERÁ DE CONCRETO ASFÁLTICO MODIFICADO CON ADITIVO  SBS O SBR  EN  EL  ESPESOR INDICADO. LA CARPETA ASFALTICA TERMINADA DEBERA TENER UNA PERMEABILIDAD MENOR AL 10% CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

definicion: 	Carpeta asfáltica densa de 7.0 cms. de espesor (capa con aporte estructural), concreto asfáltico elaborado en planta en caliente, formado con agregado pétreo tamaño nominal de 1/2" y cemento asfáltico modificado grado PG 76-22. Ambos materiales deberán cumplir con las especificaciones particulares y las aplicables en cada caso. La mezcla asfáltica deberá diseñarse para el protocolo AMAAC Nivel II, esta capa será de concreto asfáltico modificado con aditivo SBS o SBR en el espesor indicado.  Ambos materiales deberán cumplir con las especificaciones particulares y las aplicables en cada caso. Esta capa será de concreto asfáltico modificado con aditivo SBS o SBR en el espesor indicado. La carpeta asfáltica terminada deberá ser impermeable cumpliendo con lo establecido en las especificaciones particulares.

MATERIALES

#### REQUISITOS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

GRANULOMETRÍA DE LA MEZCLA.

La granulometría a utilizar se debe seleccionar de forma que permita alcanzar la alta rigidez de la mezcla. los requisitos recomendados de granulometría son los que se muestran en la Tabla 1:

Así mismo, deberá cumplir para el espesor requerido de 4 cm con los requisitos anteriores en cuanto a propiedades del agregado grueso y fino, pero de tamaño máximo de 12.50 mm con un retenido en la malla de 4.75 mm (n° 4) mayor del 39 %.

Requisito de Granulometría para un Tamaño Nominal de 12.50 mm. (1/2”)

| DESIGNACIÓN | ABERTURA MM | 12.5 (1/2’’) |
| --- | --- | --- |
|  |  | PORCENTAJE QUE PASA |
| 1” | 25 | -- |
| ¾” | 19 | 100 – 100 |
| ½” | 12,5 | 90 - 100 |
| 3/8” | 9,5 | - 90 |
| 4 | 4,75 | - |
| 8 | 2,36 | 28 – 58 |
| 16 | 1,18 | - |
| 30 | 0,60 | - |
| 50 | 0,30 | - |
| 100 | 0,15 | - |
| 200 | 0,075 | 2 – 10 |

AGREGADO GRUESO.

El agregado grueso deberá ser de un banco aprobado por el DEPENDENCIA, debiendo cumplir este con las especificaciones que se muestran en la Tabla 2:

#### TABLA 2. CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD DEL AGREGADO GRUESO*

| CARACTERÍSTICA | NORMA | ESPECIFICACIÓN |
| --- | --- | --- |
| GRAVEDAD ESPECÍFICA BRUTA | ASTM C 127 | 2,4 MÍN. |
| ABSORCIÓN, % | ASTM C127 | REPORTAR |
| CARAS FRACTURADAS, % (2 CARAS O MÁS) | ASTM D 5821 | 90 MÍN. |
| DESGASTE LOS ÁNGELES, % | ASTM C131 | 30 MÁX. |
| DESGASTE MICRODEVAL, % | AASHTO T327 / ASTM D 6928 | 18 MÁX. |
| INTEMPERISMO ACELERADO, % | AASHTO T 104 / ASTM C 88 | 15 MÁX. PARA SULFATO DE SODIO 20 MÁX. PARA SULFATO DE MAGNESIO |
| PARTÍCULAS PLANAS Y ALARGADAS, % | ASTM D 4791 | 5 A 1 %, 10MÁX. |
| ADHERENCIA CON EL ASFALTO, % DE CUBRIMIENTO | RECOMENDACIÓN AMAAC RA-08/2010 | 90 MÍN. |

*TODAS LAS PRUEBAS DEBERÁN SER DESARROLLADAS POR UN LABORATORIO AUTORIZADO Y RECONOCIDO PREVIAMENTE POR EL DEPENDENCIA.

AGREGADO FINO.

El agregado fino (material que pasa la malla No. 4) constituirá parte del “MASTIC ASFÁLTICO” y deberán provenir de un banco aprobado por el DEPENDENCIA y cumplir con las especificaciones marcadas en la Tabla 3:

#### TABLA 3 – PROPIEDADES DEL AGREGADO FINO*

| CARACTERÍSTICA | NORMA | ESPECIFICACIÓN |
| --- | --- | --- |
| GRAVEDAD ESPECÍFICA BRUTA | ASTM C128 | 2,4 MÍN. |
| ABSORCIÓN, % | ASTM C128 | REPORTAR |
| EQUIVALENTE DE ARENA, % | M-MMP-4-04-004/02 | 50 MIN. |
| ANGULARIDAD, % | AASHTO T 304 | 40 MÍN. |
| AZUL DE METILENO, MG/G | M-MMP-4-04-014/09 / RECOMENDACIÓN AMAAC RA 05/2008 | 15 MÁX. |

*TODAS LAS PRUEBAS DEBERÁN SER DESARROLLADAS POR UN LABORATORIO AUTORIZADO Y RECONOCIDO PREVIAMENTE POR EL DEPENDENCIA.

CEMENTO ASFÁLTICO.

El cemento asfáltico para la carpeta se debe seleccionar en función del diseño de la mezcla. El ligante asfáltico a utilizar deberá contribuir al cumplimiento en el diseño de la mezcla.

El asfalto a usar deberá ser modificado con polímero Tipo I y deberá cumplir con las características y especificaciones aplicables.

DISEÑO DE LA MEZCLA.

El diseño de la mezcla se realizará en un laboratorio aprobado por el DEPENDENCIA y conforme al procedimiento indicado en el protocolo de diseño de mezclas asfálticas de granulometría densa de alto desempeño de la asociación mexicana del asfalto PA–MA 01/2011. Considerando un Nivel II de diseño de mezclas.

El concreto asfáltico deberá presentar un comportamiento de resistencia a esfuerzos de tensión (TSR) de tal forma de tener una resistencia mínima remanente de 80% conforme a la recomendación AMAAC RA 04/2010. Las temperaturas de mezcla y compactación deberán ser las recomendadas por el proveedor del producto asfáltico.

Previo a la compactación de los especímenes en el laboratorio la mezcla deberá curarse en un horno, a la temperatura de compactación, 2.00 horas para cuando los agregados presenten una absorción combinada menor o igual a 2.5% y 4.00 horas para absorción mayor a 2.5%

Para la fabricación de los especímenes, la mezcla asfáltica deberá ser compactada en el compactador giratorio SUPERPAVE a 100 giros de diseño, con un ángulo de 1.25° y 600 KPA de presión. La selección del contenido de asfalto estará en función del cumplimiento de las propiedades de mezcla indicadas en la tabla no. 4.

La granulometría de la mezcla asfáltica deberá apegarse a lo indicado en la tabla 1, en el eje horizontal se graficará la abertura de la malla en mm elevada a la 0.45 potencia y en el eje vertical el por ciento que pasa, alojándose dentro de los puntos de control. La línea de máxima densidad es una línea recta que se traza del tamaño máximo del agregado, del 100% de material que pasa al origen.

TAMAÑO MÁXIMO:

Un tamaño mayor que el tamaño nominal.

TAMAÑO NOMINAL:

Un tamaño mayor que la primera malla o tamiz que retiene más del 10% de agregado.

TABLA 4 – REQUERIMIENTOS DE DISEÑO DEL CONCRETO ASFÁLTICO DE ALTO MÓDULO.

| CARACTERÍSTICA | VALOR |
| --- | --- |
| VACÍOS EN LA MEZCLA, % | 4 A 8 |
| SUSCEPTIBILIDAD AL DAÑO INDUCIDO POR HUMEDAD (TSR), % | ≥80 |
| SUSCEPTIBILIDAD A LA DEFORMACIÓN PERMANENTE EN RUEDA CARGADA DE HAMBURGO, 20,000 PASADAS, MM | 10 MAX. |

*TODAS LAS PRUEBAS DEBERÁN SER DESARROLLADAS POR UN LABORATORIO AUTORIZADO Y RECONOCIDO PREVIAMENTE POR EL DEPENDENCIA.

CEMENTO ASFÁLTICO.

El cemento asfáltico para la carpeta densa se debe seleccionar en función del diseño de la mezcla. El ligante asfáltico a utilizar deberá contribuir al cumplimiento en el diseño de la mezcla.

El asfalto a usar deberá ser modificado con polímero

Tipo I

El cemento asfáltico que se utilizará para la producción de la carpeta asfáltica será modificado grado PG 76-22. Este cemento asfáltico es un producto que cumple los requerimientos de clima y tránsito de un proyecto específico, solicitados a los asfaltos grado PG y que incorpora los beneficios del polímero para mejorar la respuesta a las solicitaciones esfuerzo-deformación, condiciones climáticas y humedad.

DEFINICION.

El polímero o modificador, es un producto que se añade al cemento asfáltico para modificar sus propiedades físicas, químicas y reológicas; para incrementar la resistencia de las mezclas asfálticas a la deformación y a los esfuerzos de tensión repetidos, reduciendo las deformaciones plásticas y la fatiga, así como la susceptibilidad a las variaciones de temperatura, humedad y oxidación y mejorando la adherencia con el material pétreo. Estos materiales se adicionan directamente al cemento asfáltico antes de mezclarlo con el material pétreo.

Se entenderá por cemento asfáltico modificado con polímero, el producto final de la disolución del polímero en el asfalto, de tal manera que las distintas moléculas del polímero formen una red interna en el asfalto, la cual deberá ser un sistema homogéneo, estable en el tiempo y a cambios de temperatura.

REFERENCIAS.

Esta especificación se complementa con las últimas versiones de las siguientes normas:

| NORMAS Y MANUALES | DESIGNACION |
| --- | --- |
| MATERIALES PETREOS PARA CARPETAS Y MEZCLAS ASFÁLTICAS | N-CMT-4-04 |
| TEXTURA Y FRICCIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO | LEY PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN |
| CALIDAD DE MATERIALES ASFÁLTICOS | N-CMT-4-05-001 |
| CALIDAD DE MATERIALES ASFÁLTICOS GRADO PG | N-CMT-4-05-004 |

REQUISITOS DE CALIDAD.

El cemento asfáltico modificado, que se utilice en la elaboración de la mezcla asfáltica, deberá cumplir con las especificaciones mostradas en la Tabla 4:

TABLA 4 – ESPECIFICACIONES DEL CEMENTO ASFÁLTICO GRADO PG

| Tipo de asfalto | Norma | PG 76-22 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pruebas en el asfalto original |  |  |  |
| Punto de inflamación Cleveland, °C, mínimo. | M-MMP-4-05-007 |  | 230 |
| Viscosidad Dinámica 135°C, Pa.s, máximo2 | ASTM D4402 |  | 3 |
| Punto de reblandecimiento, °C, mínimo | M-MMP-4-05-009 |  | 55 |
| Separación anillo-esfera, °C, máximo2 | M-MMP-4-05-022 |  | 2.0 |
| Recuperación elástica por torsión 25°C, % mínimo | M-MMP-4-05-024 |  | 35 |
| Módulo reológico de corte dinámico (G*/senδ, kPa, mínimo) 2 - Temperatura de prueba @ 10 rad/s, °C | ASTM D7175 |  | 1.0 |
|  |  |  | 76 |
| Después de prueba de película delgada y aire de horno (ASTM D 2872) |  |  |  |
| Pérdida por calentamiento, % máximo2 | ASTM D 2872 | 1.0 |  |
| Recuperación elástica en Ductilómetro, 25°C, % mínimo2 | M-MMP-4-05-026 | 60 |  |
| Módulo reológico de corte dinámico (G*/senδ, kPa, mínimo) 2 - Temperatura de prueba @ 10 rad/s, °C | ASTM D 7175 | 2.2 |  |
|  |  | 76 |  |
| Después de prueba de película delgada y aire de horno @ 100°C (ASTM D 6521) |  |  |  |
| Temperatura de envejecimiento PAV, °C - En climas normales - En climas desérticos |  |  |  |
|  | ASTM D 2872 | 100 |  |
|  |  | 110 |  |
| Rigidización (G*senδ), kPa, máxima2 - Temperatura de prueba @rad/s; °C | ASTM D 7175 | 5000 |  |
|  |  | 31 |  |
| Rígidez de Flexión S(t); MPa, máximo2 | ASTM D 6648 | 300 |  |
| Valor “m” 2 - Temperatura de prueba | ASTM D 6648 | 0.3 |  |
|  |  | -12 |  |

Los licitantes deberán considerar el costo de modificar en una planta industrial establecida y aprobada por el DEPENDENCIA, el cemento asfáltico Grado PG 76–22, el cual debe de cumplir con lo establecido en la Tabla 4– especificaciones del cemento asfáltico grado PG. durante la ejecución de la obra, el contratista de obra podrá proponer algún otro polímero modificador o mezcla de polímeros, siempre y cuando compruebe con resultados reológicos y de ensayes físicos un comportamiento igual o mejor que lo indicado en esta especificación; quedará a juicio y consideración del DEPENDENCIA la autorización de los cambios propuestos por el contratista en el entendido que el contratista no podrá modificar ningún procedimiento de no contar con autorización previa por escrito por el residente del DEPENDENCIA.

El contratista de obra deberá cotizar el cemento asfáltico modificado, que dé como resultado un Grado PG 76-22 y comprobará con un estudio de caracterización que cumple con las especificaciones mostradas en la tabla 4 de esta especificación. También deberá considerar el sobrecosto de aditivar el asfalto modificado en la misma planta industrial, con aditivos anti - desprendimiento en caso de que se requieran para cumplir las propiedades de baja susceptibilidad a la humedad de la mezcla con la prueba de tensión indirecta (TSR).

Previo a la ejecución de cualquier actividad referente a la elaboración de la mezcla asfáltica y con el objeto de que el DEPENDENCIA autorice el uso del cemento asfáltico propuesto; el contratista de obra deberá de presentar un estudio donde compruebe que cumplirá con las especificaciones mostradas en la tabla 4.

Durante la ejecución de los trabajos el contratista de obra deberá comprobar que la calidad y características del cemento asfáltico propuesto, y autorizado por el DEPENDENCIA, cumplan siempre con lo señalado en la tabla 4 – especificaciones del cemento asfáltico grado pg. Así mismo, dicho muestreo se sujetará a cada deposito (autotaque) de cemento asfáltico suministrado realizando las pruebas de la tabla 4. Además, la planta modificadora emitirá, durante el suministro del ligante asfáltico, un certificado de control de calidad por cada lote suministrado del cemento asfáltico Grado PG 76-22.

RODUCCIÓN DEL CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO GRADO PG 76-22.

La producción del cemento asfáltico a que se refiere esta especificación, se deberá realizar en planta industrial, donde se cuente con los equipos especiales adecuados para la incorporación y estabilización de los materiales requeridos, así como con un laboratorio, con reconocimiento oficial.

Considerando que para la elaboración del asfalto modificado es necesario el empleo de una planta especial, es requisito indispensable que el licitante presente en su documentación técnica una carta compromiso original y cotización en original expedida por una planta industrial, en la que se comprometa a elaborar el producto y cumplir con las especificaciones indicadas, anexando croquis de ubicación en el que indique la distancia de acarreos al sitio de ubicación de la planta de asfalto.

CRITERIOS PARA ACEPTACIÓN O RECHAZO.

Para que el asfalto modificado para obtener un Grado PG 76-22 sea aceptado por el DEPENDENCIA, antes de su utilización, el contratista de obra, debe entregar al DEPENDENCIA un certificado de calidad por cada lote o suministro, que garantice el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en esta especificación, expedido por su propio laboratorio o por cualquier otro debidamente certificado.

En cualquier momento el DEPENDENCIA puede verificar la calidad del asfalto modificado con polímero Grado PG, en muestras obtenidas como se establece en el Manual M·MMP·4·05·001 muestreo de materiales asfálticos y mediante los procedimientos de prueba contenidos en los manuales que se señalan en la Cláusula C y en la Tabla 4 de esta especificación particular. Será motivo de rechazo por parte del DEPENDENCIA, el incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en la presente especificación.

Así mismo, el DEPENDENCIA también tiene la facultad de verificar la cantidad y tipo de cemento asfáltico utilizado por el contratista de obra. Para tal efecto éste último deberá manifestar por escrito en su propuesta técnica la siguiente aceptación: de que el DEPENDENCIA en cualquier momento, conforme lo considere conveniente según su juicio, podrá solicitar directamente a la empresa productora del cemento asfáltico la información correspondiente que acredite la cantidad y calidad del cemento asfáltico modificado, para obtener un Grado PG 76-22 utilizado en la obra referente.

EJECUCIÓN: 	Se construirá la capa asfáltica, con material pétreo proveniente de banco propuesto por el contratista al tamaño nominal seleccionado, el espesor final será el definido en el diseño del pavimento a los niveles indicado en las secciones del proyecto. Se utilizará un equipo de transferencia previo del cual para su tendido una extendedora con equipo de sistema electrónico (sensores) para el control de espesores, la extendedora deberá garantizar una distribución y acomodo uniforme de la mezcla asfáltica, para dar las pendientes transversales y longitudinales de proyecto, por lo que el contratista deberá contar con el personal capacitado y el equipo especial con las características descritas anteriormente.

No se permitirá la aplicación sobre superficies que se encuentren mojadas. La temperatura ambiente no deberá ser menor a quince 10 °C en el momento de la aplicación. Una superficie húmeda es aceptable para la aplicación si se encuentra libre de agua estancada y si se esperan condiciones ambientales favorables.

La superficie de rodamiento deberá tener una textura y acabado uniforme, en caso de que inicie a llover, el tendido deberá suspenderse inmediatamente sin argumentar que se tiende bajo riesgo del contratista.

Si en la ejecución del trabajo y a juicio del DEPENDENCIA, con las dosificaciones de los distintos tipos de materiales pétreos, asfálticos utilizados en la elaboración de la carpeta asfáltica en caliente, no se obtiene una mezcla con las características establecidas en el proyecto o aprobadas por el DEPENDENCIA, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el contratista las corrija por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al contratista.

No se permitirá que los camiones que transportan la mezcla asfáltica, hagan maniobras que puedan distorsionar, disgregar u ondular las orillas de una capa recién tendida. En el caso de que por algún motivo esta situación llegue a suceder, el contratista reparará inmediatamente los daños causados, por su cuenta y costo.

TABLA 5 – TOLERANCIAS PARA LÍNEAS Y PENDIENTES

| CARACTERÍSTICA | TOLERANCIA |
| --- | --- |
| ANCHO DE LA CORONA, DEL EJE A LA ORILLA | ± 1 CM |
| PENDIENTE TRANSVERSAL | ± 0,5% |

EQUIPO: 		El equipo que se utilice para la construcción de carpetas asfálticas con mezcla en caliente, será el adecuado para obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, conforme al programa de utilización de maquinaria, siendo responsabilidad del contratista su selección.

Dicho equipo será mantenido en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que dure la obra y será operado por personal capacitado. Si en la ejecución del trabajo y a juicio del DEPENDENCIA, el equipo presenta deficiencias mecánicas o no produce los resultados esperados, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el contratista corrija las deficiencias, lo reemplace o sustituya al operador. Los atrasos en el programa de ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al contratista.

PLANTA DE MEZCLADO

Tolvas del sistema de dosificación de agregados. Las tolvas para agregados en frío deberán tener paredes resistentes y estancas, bocas de anchura suficiente para que su alimentación se efectúe correctamente y cuya separación sea efectiva para evitar contaminaciones entre el material contenido en ellas.

Las tolvas deberán estar protegidas de la lluvia y el polvo, con capacidad suficiente para asegurar la operación continúa de la planta por lo menos durante quince (15) minutos sin ser alimentadas. El número mínimo de tolvas será igual al número de fracciones de agregado que se hayan establecido en el diseño de la mezcla, pero en todo caso no será inferior a tres (3). Estas tolvas deberán estar provistas de dispositivos ajustables de dosificación a su salida para entregar en cualquier momento la cantidad de material que sea requerido.

Sistema dosificador de agregados en frío. Deberá contar con dispositivos que permitan dosificar los materiales pétreos por peso, los cuales permitirán un fácil ajuste de la dosificación de la mezcla en cualquier momento para poder obtener la granulometría que indique el proyecto. Mediante este sistema se deben poder realizar los ajustes necesarios para corregir los pesos de cada una de las fracciones en función de la humedad del material.

Tambor secador o tambor secador-mezclador. La planta deberá estar provista de un secador que permita calentar los agregados a la temperatura establecida en la fórmula de trabajo, extrayendo de ellos una proporción mínima de polvo mineral, de tal manera que su dosificación en la mezcla final sea la indicada en el proyecto. El sistema extractor del secador deberá evitar la emisión de polvo mineral a la atmósfera y el vertido de lodos a cauces, de acuerdo con la legislación ambiental, de seguridad y de salud vigentes.

Las plantas cuyo secador no sea a la vez mezclador, deberán estar provistas de un sistema de clasificación de los agregados en caliente, con capacidad acorde a la producción de la planta, en un número de fracciones no inferior a tres (3), y de silos para almacenarlos. Estos silos deberán tener paredes resistentes, estancas y de altura suficiente para evitar el mezclado de las diferentes fracciones, con un rebosadero para evitar que un exceso de contenido se vierta en los contiguos o afecte al funcionamiento del sistema de dosificación. El sistema de dosificación de agregados en caliente deberá contar con un dispositivo de alarma, claramente perceptible por el operador, que indique cuando el nivel del silo baje del nivel que proporcione el caudal calibrado. Cada silo permitirá tomar muestras de su contenido, y su compuerta de descarga deberá ser estanca y de accionamiento rápido. La planta deberá estar provista de indicadores de la temperatura de los agregados, con sensores a la salida del secador y, en su caso, en cada silo de agregados en caliente.

Sistema de almacenamiento y dosificación de asfalto. El sistema de almacenamiento, calefacción y dosificación de asfalto preferentemente permitirá su recirculación y su calentamiento a la temperatura de empleo, de forma que se garantice que no se producen sobrecalentamientos localizados y que no se sobrepasan las temperaturas máximas admisibles de dicho producto. Todas las tuberías, bombas, tanques, etcétera deberán estar provistas de calefactores o sistemas de aislamiento térmico. En su caso, la descarga de retorno del asfalto recirculado a los tanques de almacenamiento será siempre sumergida. Se dispondrán termómetros en la boca de salida al mezclador y en la entrada del tanque de almacenamiento.

El sistema de dosificación deberá estar provisto de dispositivos para tomar muestras y para comprobar la calibración del mismo. El asfalto se distribuirá uniformemente en el mezclador; las válvulas que controlan su entrada no permitirán fugas ni goteos. El sistema dosificador del asfalto deberá calibrarse a la temperatura y presión de trabajo; en centrales de mezcla continua, deberá estar sincronizado con el sistema de alimentación de los agregados y de polvo mineral. en centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador, se garantizará la difusión homogénea del asfalto y que ésta se realice de forma que no exista riesgo de contacto con la llama, ni de someter al ligante a temperaturas inadecuadas.

El sistema de dosificación deberá incorporar el asfalto a la mezcla con una precisión tal que el contenido de asfalto en la mezcla se encuentre dentro de las tolerancias establecidas. Si se requiere la incorporación de aditivos a la mezcla, la planta debe contar con los sistemas necesarios para dosificarlos con precisión suficiente.

MEZCLADORA EQUIPADA CON UN DISPOSITIVO PARA EL CONTROL DEL TIEMPO DE MEZCLADO.

Sistema de almacenamiento y dosificación de polvo. La central deberá tener sistemas separados de almacenamiento y dosificación del polvo mineral recuperado y de aportación, los cuales deberán ser independientes del resto de los agregados, y estar protegidos de la humedad. El sistema de recuperador de polvo (baghouse o casa de bolsas) deberá tener la capacidad de reincorporar este material al proceso de producción.

Sistema de almacenamiento y carga de mezcla asfáltica. Si la planta estuviera dotada de tolvas de almacenamiento de las mezclas fabricadas, éstas deberán tener una capacidad suficiente para garantizar el flujo requerido de los elementos de transporte, así como que en las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes a la fabricación donde el material acopiado no ha perdido ninguna de sus características, en especial la homogeneidad del conjunto y su temperatura.

EQUIPO DE TRANSPORTE

Consisten en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia y preferentemente tratada con un producto que evite que la mezcla asfáltica se adhiera a la caja.

Los camiones deberán siempre estar provistos de una lona para proteger la mezcla asfáltica en caliente durante su transporte.

EQUIPO DE TRANSFERENCIA

Para garantizar la operación continua del tren de compactación, dar uniformidad superficial a la carpeta asfáltica, evitar segregación de la misma y uniformizar la temperatura de la mezcla asfáltica se deberá utilizar un equipo especial de transferencia de mezcla que deberá ser autopropulsado y con la capacidad de suministrar eficientemente la mezcla asfáltica desde los camiones hasta La tolva de la pavimentadora.

No se permitirá que el camión transportador de la mezcla asfáltica vacíe directamente a la tolva extendedora

PAVIMENTADORAS

las pavimentadoras serán autopropulsadas, capaces de esparcir y precompactar la capa de carpeta que se tienda, con el ancho, sección y espesor establecidos en el proyecto, incluyendo los acotamientos y zonas similares. estarán equipadas con los dispositivos necesarios para un adecuado tendido de la carpeta asfáltica, como son: un enrasador o aditamento similar, que pueda ajustarse automáticamente en el sentido transversal, ser calentado en caso necesario y proporcionar una textura lisa y uniforme, sin protuberancias o canalizaciones; deberá contar con un depósito - tolva de recepción y banda transportadora para evitar segregación y una regla vibrocompactadora, deberá disponer de tanque de almacenamiento de emulsión asfáltica catiónica, sistema medidor por volumen de la emulsión asfáltica, y barra de espreas con sistema de calentamiento (de longitud variable).

La pavimentadora deberá contar con equipo especial para verter la mezcla asfáltica a la pavimentadora, evitando que los camiones vacíen directamente en las tolvas de las mismas, mejorando así la uniformidad de la carpeta asfáltica.

Los dispositivos externos que se utilicen como referencia de nivel para los sensores de niveles, estarán colocados en zonas limpias de piedras, basura o cualquier otra obstrucción que afecte las lecturas.

Estos trabajos se realizarán desde el centro de la corona, realizando un ajuste vertical por medio de sus extensiones hasta alcanzar el perfil y espesor especificado en el proyecto.

La capacidad y potencia de los elementos utilizados debe ser adecuada al trabajo por realizar, debiendo cumplirse una perfecta sincronización entre la producción, el transporte y la distribución de la mezcla.

Los tornillos helicoidales deben colocarse de manera tal que lleguen aproximadamente a 0.20 m de los extremos de la caja de distribución. Se debe verificar que la altura del tornillo sin fin sea tal que su parte inferior se sitúe a no más de 2,5 veces el espesor de colocación de la capa.

Se debe asegurar que el giro del tornillo sinfín se realice en forma lenta y con el mínimo de detenciones manteniendo a lo largo de toda la caja de distribución mezcla asfáltica con una altura constante situada aproximadamente hasta el eje del mismo.

Se deben de mantener continuas las operaciones de pavimentación, para evitar la irregularidad en la capa colocada.

Asimismo, este equipo deberá ser capaz de rociar la emulsión asfáltica, aplicar la capa de mezcla en caliente y nivelar la superficie en una misma acción y en forma sincronizada. La emulsión asfáltica será catiónica de rompimiento rápido tipo ecr-60 que cumpla con las características indicadas en la norma n.cmt.4.05.001/06.

El riego de liga se aplicará en la dosificación de 0.5 l/m2, este valor es solo referencial, ya que, la dosificación de emulsión puede variar en función de las características de la superficie donde se vaya a colocar la carpeta.

EQUIPO DE LABORATORIO

El laboratorio deberá contar con el equipo y personal suficiente y capacitado para realizar el siguiente control y/o verificación de mezcla asfáltica diseñada con base en el protocolo amaac:

Producción de materiales y mezclas asfálticas conforme al diseño. Para ello deberá efectuar las siguientes acciones:

- Identificación y caracterización de cada fracción de agregados respecto a lo indicado en el proyecto, para asegurar que el agregado utilizado en la producción de la mezcla sea el que está indicado en el diseño.

- La identificación y proporción de cada fracción del agregado en la alimentación.

- La granulometría de los agregados combinados, incluido el polvo mineral, por las mallas establecidas en el protocolo AMAAC.

- Tipo y características del asfalto y su conformidad con las características del mismo, establecidas en el proyecto del diseño de la mezcla.

- La dosificación de asfalto en la mezcla, referida a la masa del total de agregados (incluido polvo mineral) y la de aditivos, referida al peso del asfalto.

- La granulometría de los agregados una vez que la mezcla ha sido producida en la planta.

CONTROL DE CALIDAD Y ACEPTACIÓN DE LA MEZCLA.

Para la realización del control de calidad se deberá seguir el protocolo AMAAC PA-MA 02/2014 titulado “control y aseguramiento de calidad para mezclas asfálticas en caliente de granulometría densa de alto desempeño”, además de las siguientes pruebas que no se indican en dicho protocolo:

El contratista será la responsable del aseguramiento y control de calidad, y el DEPENDENCIA en forma directa o a través de una empresa supervisora realizará la verificación de calidad, por medio de muestreos y ensaye de materiales.

Las pruebas de verificación de calidad de la mezcla asfáltica serán realizadas en un laboratorio de campo, debiendo completarse en un tiempo razonable. Los procedimientos, tanto de muestreo como los de ensaye, deberán ser los mismos que los utilizados por la empresa contratista.

Para la aceptación de tramos terminados además de cumplir con los parámetros de diseño y densidad del 94% en campo con respecto al GMM de la mezcla producida en planta, se deberán efectuar la prueba de módulo dinámico a la mezcla tomada de obra y compactada a nivel laboratorio, así como también, cumplir con el índice de perfil.

Si a juicio del DEPENDENCIA es necesario remover las tramos defectuosos que no cumplan con los requerimientos establecidos de la carpeta, el contratista deberá removerlas y reemplazarlas corriendo a cargo del contratista los costos involucrados, hasta alcanzar los requerimientos marcados en esta especificación particular.

CLIMA.

No se permitirá la construcción de la carpeta asfáltica sobre superficie que se encuentre mojada. La temperatura ambiente no deberá ser menor de 15°c a 10 °c en  el momento de la colocación. Una superficie húmeda es aceptable para la aplicación si se encuentra libre de agua estancada y si se esperan condiciones ambientales favorables.

ÍNDICE DE PERFIL

El contratista deberá de utilizar al final de la terminación de la instalación de la capa de carpeta asfáltica, un perfilografo a fin de verificar que cumpla con las especificaciones y procedimientos establecidos en la norma m•mmp•4•07•002 índice de perfil y n.car.1.04.006 carpetas asfálticas con mezcla en caliente.

El índice de perfil de la capa deberá cumplir con el valor de 14 cm/km como máximo.

El costo del equipo o del estudio del índice de perfil deberá considerarse  dentro de los costos indirectos de la partida de laboratorio de campo; así mismo deberá de incluir dentro de la propuesta técnica carta compromiso de la empresa prestadora de la renta o servicio del perfilografo expresando su disponibilidad solidariamente con la empresa en caso de que sea la propuesta ganadora.

MEDICIÓN.

Cuando la construcción de la carpeta asfáltica con mezcla en caliente se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta especificación, a satisfacción de el DEPENDENCIA, se medirá para efecto de pago, tomando como unidad el metro cúbico (m3) compacto de carpeta terminada, con aproximación a un decimal.

Se deberán observar las pendientes y bombeo adecuados para un buen drenaje evitando así agua acumulada en la superficie.

BASE DE PAGO:		La formación y compactación de la carpeta de concreto asfáltico por unidad de obra terminada, se pagará a los precios fijados en el contrato para el metro cúbico compacto, al grado de compactación indicado. este precio unitario incluye lo que corresponda por: permisos requeridos, como autorización en materia de impacto ambiental otorgado por la SEMARNAT, permisos que se requieran del INAH, CNA, municipales, particulares etc.; regalías, desmonte y despalme de los bancos, retiro del material de desperdicio y su posterior extendido en el área del préstamo de banco; que proponga el contratista, cuya calidad a juicio del DEPENDENCIA, sea la adecuada para la elaboración de la mezcla asfáltica, la extracción del material aprovechable y del desperdicio, cualquiera que sea su clasificación; instalaciones de las plantas en los lugares propuestos y aceptados por el DEPENDENCIA y desmantelamiento de las mismas; alimentación de las plantas; cribados y desperdicios de los cribados, trituración total; lavado; todas las cargas y descargas de los materiales aprovechables y desperdiciados; todos los acarreos locales necesarios para los tratamientos  de los materiales aprovechables y desperdicios de ellos, así como para la elaboración del concreto asfáltico; formación de los almacenamientos; secado del material pétreo y clasificación, separándolos por tamaños; dosificación; calentamiento; mezclado de los materiales pétreos y cementos asfálticos; carga y transporte del material del banco que elija el contratista incluyendo acarreos a los lugares de utilización de la obra; barrido de la base impregnada; tendido; compactación al grado fijado; formación de los chaflanes en las orillas de la carpeta y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas.

EP-12.- JUNTA DE CALZADA TIPO MEX T-50 Y SUS REMATES. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACIÓN, INYECTADO,  MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

EJECUCIÓN:              	En el suministro y colocación de la junta de dilatación metálica Tipo Mex T50, debe ser de la dimensiones, características y calidad señalada en el proyecto, así como a lo que corresponda a lo indicado en la norma N.CTR.CAR.1.02.005 y a lo aprobado por el DEPENDENCIA.

MEDICIÓN:                   	Cuando la junta de dilatación se contrate a precios unitarios, por unidad de obra terminada, y sea habilitada y colocada conforme a las normas de Construcción de este DEPENDENCIA, se tomara como unidad el metro lineal habilitado y colocado, según su tipo con aproximación a una décima (0.1), y que cumpla todo lo correspondiente al proyecto y aprobado por el DEPENDENCIA.

BASE DE PAGO:     El pago por unidad de obra terminada y colocada se hará al precio fijado en el contrato por el metro lineal de junta de dilatación metálica doble, según su tipo. El análisis del precio unitario debe incluir lo que corresponda por: valor de adquisición o fabricación, de la junta, incluyendo mermas y desperdicios colocación conforme al proyecto soldaduras y herrajes, cargas, descargas y acarreos hasta el lugar de utilización, cargo por almacenamiento , tensado; cortado; accesorios, elementos metálicos, productos para su protección al fuego, antioxidantes y pinturas; instalación; anclaje; limpieza;; y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas y todo lo requerido para su correcta ejecución de este concepto, y todo lo indicado en el inciso J de la norma N·CTR·CAR·1·02·005/1 de la NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE y a lo indicado y aprobado por el DEPENDENCIA.

EP-13.- SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN JUNTAS DE CALZADA, CON ACERO CORRUGADO DE F'Y=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION:            	El acero de refuerzo para concreto hidráulico deberá llegar a la obra sin oxidación perjudicial, a juicio del DEPENDENCIA, exento de aceites o grasas, quiebres, escamas, hojeaduras y deformaciones de la sección; y cumplir en lo que corresponda, con lo indicado en la Norma N.CTR.CAR.1.02.004 suministro y habilitado de acero de refuerzo de la NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE.

MEDICION:          	La medición del acero para concreto hidráulico, se efectuará en kg (kilogramos) y de acuerdo a lo indicado en la cláusula I de la Norma N.CTR.CAR.1.02.004 suministro y habilitado de acero de refuerzo de la NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE.

BASES DE PAGO: 	El Suministro del acero de refuerzo para concreto hidráulico, por unidad de obra terminada, se pagará al precio fijado en el contrato para el kilogramo (kg). Este precio incluye lo que corresponda por cargas, descargas y acarreos necesarios, del almacén hasta su colocación, cortado, desperdicios, doblado, empalmes traslapados o soldados, limpieza, armado con alambre de amarre y/o puntos de soldadura y/o separadores; colocación conforme al proyecto, y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas.

EP-14.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO EN JUNTAS DE CALZADA, DE F'C=350 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO DE 14 ± 2 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, BOMBEO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.

DESCRIPCIÓN:         	El concreto hidráulico es una combinación de cemento Portland, agregados pétreos, agua y aditivos, para formar una mezcla moldeable que al fraguar forma un elemento rígido y resistente, este se clasifica en concreto normal, concreto ligero, concreto lanzado y concreto ciclópeo. Se hará en apego a las normas N-LEG-3 (ejecución de obras), N-CTR-CAR-1-02-003 (concreto hidráulico) de la normativa para la infraestructura del transporte vigente

MATERIALES:          	Los materiales que se utilizaran en la elaboración de la mezcla (cemento Portland, agregados pétreos, agua y aditivos) deberán cumplir con lo establecido en el libro CMT (características de los materiales) titulo 02 (materiales para concreto hidráulico) parte 2 (materiales para estructuras) y a las especificaciones ASTM, no se aceptaran materiales que no cumplan con lo indicado en la fracción D.1 de dichas normas.

EQUIPO:          	El equipo y herramienta que se utilice para la fabricación y colocación del concreto hidráulico, será el adecuado para obtener la calidad, resistencia y el rendimiento especificado en el proyecto, siendo responsabilidad del contratista de obra su elección y mantenimiento en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que dure la obra.

EJECUCIÓN:          	El concreto hidráulico para el elemento se fabricará con concreto premezclado de planta, que garantice una resistencia de f’c = 350 kg/cm2 con tamaño máximo de agregado de ¾” y revenimiento de la mezcla mínimo de 14+/-2 cms, incluye suministro, colocación, bombeo, curado con membrana y limpieza de la zona de obra

  - Se debe tener en cuenta el recubrimiento que el proyecto indica y considerar los elementos que garanticen la separación entre la cimbra y el acero de refuerzo.

MEDICION:          	La medición se hará tomando como unidad el metro cúbico (m3) de mezcla de concreto hidráulico premezclado o fabricado y colocado de acuerdo a proyecto, basándose en las cantidades indicadas en él catálogo de conceptos.

BASES DE PAGO:	El pago por unidad de obra terminada, se hará al precio unitario fijado en el contrato para el metro cúbico (m3) de mezcla de concreto hidráulico premezclado o fabricado y colocado de acuerdo a proyecto y todos los elementos requeridos para su correcta ejecución a la norma N-LEG-3 (ejecución de obras). Este precio unitario incluye lo que corresponda por: adquisición del concreto premezclado; regalías, cargos, indemnizaciones, demás gravámenes y permisos de explotación del agua y su acarreo a cualquier distancia, almacenamientos y movimientos en la obra de todos los materiales; parte proporcional del costo de la cimbra, herraje y/o acero u otros materiales para obra falsa y moldes, cualquiera que sea su altura; bombeo y obras auxiliares para efectuar el colado en seco, colado a cualquier altura; acomodo y compactación de la revoltura; mermas y desperdicios; preparación de las juntas de construcción, vibrado, curado, incluyendo agua y/o los materiales; acabados, limpieza de la obra, costo de las pruebas necesarias de los materiales y de la mezcla a diferente edades, y en general, todo lo necesario para la ejecución; y los tiempos de los vehículos  empleados en los transportes durante las cargas y las descargas. Así como el tiempo de transporte del concreto premezclado, mismo que deberá estar dentro de los rangos establecidos en las especificaciones del instituto mexicano del cemento y el concreto (IMCYC).

EP-15.- LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA. INCLUYE: RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO  Y MANO DE OBRA.

DESCRIPCION: 	La limpieza final de obra es el conjunto de actividades necesarias previas a la entrega de los trabajos concluidos, realizando las tareas necesarias para dejar libre de obstáculos la circulación de vehículos por el puente.

EJECUCIÓN: 	Los materiales que se desperdiciaran y serán desalojados serán los que ya no se utilicen y sean sobrantes en la obra.

EQUIPO: 	El equipo y herramienta que se utilice para la limpieza, carga, desalojo y acarreo será el adecuado para obtener el rendimiento especificado en el proyecto, siendo responsabilidad del contratista de obra su elección y mantenimiento en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que dure la obra.

Se realizará con la maquinaria y el equipo necesario para dejar limpia la superficie de rodamiento y zonas aledañas de la obra incluyendo personal y herramienta menor.

MEDICION:   	Los materiales a desalojar de la zona de obra que son producto de la limpieza se medirán tomando como unidad el metro cuadrado (m2) de limpieza y extracción de material según el proyecto, tomando como base la cantidad indicada en el mismo.

BASE DE PAGO:   	La limpieza y extracción de los materiales sobrantes, producto de la limpieza por unidad de obra terminada, se pagarán al precio fijado en el contrato para el metro cuadrado (m2) de limpieza. este precio unitario incluye lo que corresponda por: adquisición o renta y transporte de los equipos utilizados en la limpieza, extracción, carga, transporte y descarga del material de desperdicio, mano de obra y herramienta menor; tiempo de los vehículos empleados en los transportes y en general todo lo necesario para una correcta ejecución de estos trabajos.

EP-16.- DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE HASTA 0.05 M. DE ESPESOR.; INCLUYE: ACAMELLONADO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN PARA SU POSTERIOR RETIRO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. VOLUMEN MEDIDO EN CAJA.

EJECUCIÓN:	Para llevar a cabo las demoliciones se procederá a realizar un levantamiento para determinar las medidas y secciones de cada uno de los elementos de la estructura, se deberán tomar las medidas necesarias para no dañar el resto de la estructura, así mismo deberán realizarse los desvíos que se requieran para evitar daños a terceros realizando las obras de protección necesarias y utilizando los dispositivos que se requieran para llevar acabo las demoliciones, debiendo cumplir con lo indicado en el inciso G de la norma N.CTR.CAR.1.02.013, el procedimiento y maniobras para llevar acabo las demoliciones y desmantelamientos deberán tener la aprobación de este DEPENDENCIA, el material de desecho será llevado a los bancos de depósito que el contratista  haya elegido para este fin.

MEDICIÓN:	La medición se hará de acuerdo a lo considerado en el inciso E de la NORMA N.LEG.3 y la unidad consignada en el proyecto y descrita en el catálogo de conceptos forma E-3. Para cada uno de los elementos conforme a lo indicado en el inciso I subíndices I.1, I.2, I.3 de la norma N.CTR.CAR.1.02.013.

BASE DE PAGO:	El pago por unidad de obra terminada de demolición, se hará al precio fijado en el contrato por metro cubico (m3) volumen medido en sección para cada concepto, indicado en el proyecto y descrito en la forma E-3; este precio unitario incluye lo que corresponda por: valor de adquisición de los explosivos y sus artificios, apuntalamientos, andamios obras de protección a terceros, obras auxiliares, desmantelamiento, cargas y acarreos de todos los materiales de desperdicio producto de la demolición hasta el banco de depósito que elija el contratista, regalías y permisos por el uso de bancos de desperdicio, transportes y descargas de los materiales aprovechables, desvíos vehiculares y señalamientos con características indicados en la especificación complementaria  EC-02, así como los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales, durante las cargas y las descargas, y todo lo necesario para la correcta ejecución de estos conceptos.

EP-17.- CARGA, TIRO LIBRE Y DESCARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS  DEMOLICIONES. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN. INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

EJECUCIÓN:	La carga y acarreo consiste en el desalojo de todos los materiales sobrantes fuera del sitio de los trabajos ya que en la obra no serán de utilidad porque son producto de los cortes.

Se realizará la carga y acarreo fuera de la obra, descarga y disposición final en el banco de desperdicio o relleno sanitario de los materiales sobrantes producto de excavaciones con equipo mecánico incluyendo mano de obra, equipo, carga, tiro libre y descarga del material producto de los cortes, realizando la limpieza necesaria al final de la ejecución de los trabajos.

MATERIALES:	Los materiales que se utilizaran en la ejecución de este concepto son agua para mitigar el polvo en las maniobras necesarias para las cargas y acarreos.

EQUIPO:	Debe contarse con el equipo de carga y transporte con la capacidad, la potencia y el tamaño adecuados para ejecutar el desalojo de los productos sobrantes. En la ejecución de los trabajos, el equipo y herramienta que se utilice para realizarlo, será el adecuado para obtener la calidad y el rendimiento especificado en el proyecto, siendo responsabilidad del contratista de obra, su elección y mantenimiento en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que dure la obra.

MEDICIÓN:	La medición se hará tomando como unidad el metro cubico (m3) de retiro de material sobrante de acuerdo al proyecto volumen medido en caja, basándose en las cantidades indicadas en el catálogo de conceptos.

BASE DE PAGO:	El pago por unidad de obra terminada, se hará al precio unitario fijado en el contrato para el metro cubico (m3) de retiro de material de acuerdo al proyecto, el traslado del producto de sobrante desde la zona de obra, carga, acarreo y disposición final del material excedente  el cual se depositará en los sitios previstos por el contratista, los peajes que en su caso se deban pagar por el uso de autopistas de cuota, los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales

EP-18.- PERFORACIÓN PREVIA PARA PILOTE DE CIMENTACIÓN DE   1.50 M DE DIÁMETRO EN GRAVAS Y BOLEOS. INCLUYE: ACCESOS, PLATAFORMAS DE TRABAJO, PERFORACIÓN, ADEME METÁLICO RECUPERABLE, LODOS BENTONÍTICOS Y/O POLÍMEROS Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.

EJECUCIÓN:	La perforación en todo tipo de material para pilas coladas en sitio, según estudio de mecánica de suelos incluye: suministro de materiales, mano de obra y equipo, tubos, broca helicoidal y/o bote para la perforación, ademe perdible o recuperable, limpieza de la perforación conforme a especificaciones de proyecto deberá verificarse con sonda que se haya retirado todo el material no sano antes de iniciar la colocación del acero de refuerzo, maquinaria, herramienta, limpieza del área de trabajo, carga, acarreo, retiro del material producto de la perforación, y descarga de materiales al lugar de su utilización y sobrantes fuera de la obra a tiro oficial y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. La ejecución se llevará a cabo de acuerdo a lo indicado en el inciso G.3 de la Norma N-CTR-CAR-1-06-003-01 de la NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE. Se debe garantizar al menos 3.0 m de la pila dentro del estrato resistente o según lo que indique el proyecto. La supervisión especialista debe avalar el nivel de desplante de la pila.

MEDICIÓN:	La perforación se medirá tomando como unidad el metro lineal (ml) medido desde el nivel de terreno natural hasta el nivel de desplante de la pila o pilote.

BASE DE PAGO:	El pago se hará al precio fijado en el concepto de obra y se pagará al precio unitario que se establezca en el contrato y por los metros lineales de perforación realizada. Se considera dentro del precio unitario el traslado de personal, equipo de perforación y herramienta necesaria para realizar los trabajos, incluyendo el montaje y desmontaje del equipo, (ida y vuelta de los equipos de perforación necesarios) del lugar de encierro al sitio de la obra y de la obra al lugar de encierro del equipo. Se deberá considerar dentro del precio unitario la estancia del equipo sin actividad, debido al movimiento de tierras para la conformación de plataforma, rampa de acceso y/o retiro de material.

EP-19.- ACERO DE REFUERZO EN PILOTES DE CIMENTACIÓN Y COLUMNAS, CON ACERO CORRUGADO DE FY=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, COLOCACIÓN DENTRO DE LA PERFORACIÓN, DESPERDICIOS, TRASLAPES, HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, ETC.

EJECUCION:            	El acero de refuerzo para concreto hidráulico deberá llegar a la obra sin oxidación perjudicial, a juicio del DEPENDENCIA, exento de aceites o grasas, quiebres, escamas, hojeaduras y deformaciones de la sección; y cumplir en lo que corresponda, con lo indicado en la Norma N.CTR.CAR.1.02.004 suministro y habilitado de acero de refuerzo de la NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE.

MEDICION:          	La medición del acero para concreto hidráulico, se efectuará en kg (kilogramos) y de acuerdo a lo indicado en la cláusula I de la Norma N.CTR.CAR.1.02.004 suministro y habilitado de acero de refuerzo de la NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE.

BASES DE PAGO: 	El Suministro del acero de refuerzo para concreto hidráulico, por unidad de obra terminada, se pagará al precio fijado en el contrato para el kilogramo (kg). Este precio incluye lo que corresponda por cargas, descargas y acarreos necesarios, del almacén hasta su colocación, cortado, desperdicios, doblado, empalmes traslapados o soldados, limpieza, armado con alambre de amarre y/o puntos de soldadura y/o separadores; colocación conforme al proyecto, y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas.

EP-20.- CONCRETO PREMEZCLADO PARA PILOTES DE CIMENTACIÓN Y COLUMNAS, CON ADITIVO SUPERFLUIDIZANTE Y/O REDUCTOR DE AGUA DE ALTO RANGO,  DE F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO MÍNIMO DE 18 CM,   COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, BOMBEO, COLOCACIÓN CON TUBO TREMIE, CURADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y EQUIPO.

EJECUCIÓN:	La ejecución se llevará a cabo de acuerdo a lo indicado en el inciso G de la Norma N-CTR-CAR-1-06-003-01 de la NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, cumpliendo con lo indicado en los títulos 02, Materiales para Concreto Hidráulico, 03, Acero y productos de Acero y 04, Soldadura, de la parte 2. Materiales para Estructuras, del libro CMT. Características de los materiales, salvo que el proyecto indique otra cosa, los materiales serán de la resistencia, sección y características señaladas en los planos respectivos y se colarán dentro de una perforación previa de sección constante en la forma y lugares indicados en el proyecto y/o ordenados por el DEPENDENCIA.

MEDICIÓN:	El concreto hidráulico utilizado en la construcción de los pilotes colados en el lugar, para cada tipo y sección transversal correspondiente de acuerdo al catálogo de conceptos, se medirán tomando como unidad el metro cúbico (m3), con aproximación a dos decimales, debiendo cumplir con lo indicado en el inciso H y conforme al inciso I de la norma N.CTR.CAR.1.06.003 considerando desde el nivel del extremo inferior del pilote hasta el nivel superior que fije el proyecto y/o lo que ordene el DEPENDENCIA. Se tendrá especial cuidado en esta medición, y solo se pagarán estrictamente los volúmenes fijados en el proyecto para el metro cúbico de pilote en la longitud especificada en los planos constructivos.

BASE DE PAGO:	El pago por unidad de obra terminada, se hará al precio fijado en el contrato para el m3 de concreto colado en el lugar. El precio unitario incluye lo que corresponda por: limpieza de la superficie donde se construirán los pilotes, ubicación y trazo, nivelación del terreno, valor de adquisición o fabricación de ademes; suministro y aplicación de lodo bentónico, cimbra metálica, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta, así como las cargas, descargas, acarreos, almacenamientos, desperdicios, mermas, y los tiempos de los vehículos  empleados en esta actividad y en general todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos de acuerdo al sistema tremie, suministro, colocación, bombeo, vibrado y curado de concreto hidráulico de la resistencia requerida conforme a la norma N.CTR.CAR.1.02.003, almacenaje de los materiales, agua para el mezclado en planta de ser necesario; maniobras y obra auxiliares necesarias; considerados bajo el criterio de pago por unidad de obra terminada, de acuerdo con lo indicado en el inciso J de la norma N-CTR-CAR-1-06-003-01 de la NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; sección indicada en el proyecto, los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales y residuos durante las cargas y las descargas; en general todo lo que sea necesario para la correcta ejecución de los trabajos.

EP-21.- EXCAVACIONES PARA CIMENTACIONES DE ZAPATAS EN MATERIAL TIPO I Y II INCLUYE: EL AFINE DEL FONDO Y TALUDES DE LA EXCAVACIÓN, VOLUMEN MEDIDO EN CAJA CONSIDERANDO UN METRO DE SOBREEXCAVACIÓN.

definicion: 	Las excavaciones para desplantar o descubrir estructuras, son las que se ejecutan a cielo abierto en el terreno natural o en rellenos existentes, para su ejecución el contratista se apegara a la norma N-CTR-CAR-1-01-007/00 (excavaciones para estructura) de la normativa para la infraestructura del transporte vigente.

Clasificación de los suelos para excavación.

Material tipo “I”: es aquel qué se puede atacar con pala, no requiriendo el uso de pico aun cuando este se emplee para facilitar la operación, los materiales del tipo “I” son los suelos poco o nada cementados con partículas menores de 7.5 cm. de diámetro.

Material tipo “II”: es aquel que requiere el uso del pico y la pala, se considera como material tipo “II”, las piedras sueltas menores de 0.5m³ y mayores de 20 cm. de diámetro. Conglomerados medianamente cementados, areniscas blandas y tepetates.

Material tipo “III”: es el material qué solo puede removerse con cuña y marro, o con el uso de explosivos. Se considerará material “III” las piedras sueltas de más de 1.00 m³, las rocas basálticas, los conglomerados altamente cementados, calizas, granitos y andesitas sanas.

Los materiales aprovechables producto de la excavación se cargaran y transportaran al sitio de almacenamiento ubicado dentro de la zona de obra y el material de desperdicio se cargara y transportara al banco de tiro del contratista.

EQUIPO: 		El equipo utilizado en la excavación para desplantar o descubrir estructura, será el adecuado para dar la calidad y sección especificada en el proyecto y será responsabilidad del contratista mantenerlo en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que dure la obra. Así también los atrasos de obra por equipo defectuoso serán imputables al contratista de obra.

EJECUCION: 		Previo al inicio de los trabajos se DELIMITARÁ la zona de excavación de cada una de las estructuras por desplantar.

Estos trabajos se REALIZARÁN de acuerdo a las secciones y niveles establecidos en el proyecto y en el estudio de mecánica de suelos correspondiente, una vez efectuadas las excavaciones se AFINARÁN y PERFILARAN en el fondo de acuerdo a la pendiente y sección establecida en el proyecto, así también se COMPACTARÁ la superficie descubierta del fondo de la excavación, considerando en su caso, una sobre excavación de acuerdo a indicación y autorización de la supervisión.

MEDICION: 		La medición se hará tomando como unidad el metro cúbico (m3) de excavación ejecutada y verificada en seccionamiento de acuerdo a proyecto.

BASE DE PAGO: 		El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico (m3) de excavación ejecutada y verificada de acuerdo a proyecto. este precio unitario incluye lo que corresponda por: renta o adquisición del equipo necesario puesto en obra; ubicación y delimitación de la zona de excavación; desvío y manejos del tránsito; excavación a cualquier profundidad y en cualquier clasificación en seco o en agua; corte, extracción y acarreo libre dentro de la zona de obra de los materiales aprovechables producto de la excavación; maniobras dentro de la zona de obra; afinamiento del fondo y taludes; compactación del fondo de la excavación; drenaje de la excavación con achique con bomba si se requiere; extracción de azolves; la conservación de la excavación hasta que haya sido recibida y aprobada por el DEPENDENCIA; limpieza de la obra.

EP-22.- CIMBRA Y DESCIMBRA COMÚN EN ZAPATAS, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO MADERA, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SERÁN DISEÑADOS  POR EL CONTRATISTA, ASI COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS. INCLUYE: TRAZO, FABRICACIÓN, CORTE, HABILITACION, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y OBRA FALSA.

DESCRIPCIÓN:     	Las cimbras a que se refieren estas especificaciones serán estructuras temporales, empleadas para soportar las formas que contendrán al concreto fresco durante el tiempo que este tarda en alcanzar su resistencia prefijada, antes de retirarlas. Se entenderá por formas para el concreto, las que se emplearan para confinarlo y amoldarlo a las líneas y niveles especificados en el proyecto, o para evitar que se contamine con material producido por derrumbes o deslizamiento de las superficies adyacentes a las excavaciones en las que sea el colado.

EJECUCIÓN:		Cimbra y descimbra común, medida a líneas de proyecto, utilizando madera, los troqueles y demás refuerzos serán diseñados por el contratista, así como molduras o chaflanes respetando la geometría de las mismas, incluye: trazo, fabricación, corte, habilitación, colocación, materiales, mano de obra y equipo.

Se utilizará madera de pino de acuerdo con la designación 347-63 del A.C.I.

Las formas deberán tener un traslape no menor de 2.5 cm. sobre el concreto endurecido previamente colado, y serán sujetas al mismo, de forma que al hacer el siguiente colado las formas no se abran ni permitan desalojamientos de las superficies del concreto ni perdidas de la lechada en las juntas.

Los materiales que se emplearán como cimbra de contacto o molde para obtener superficies de acabado común, deberán ser previamente aprobados por el DEPENDENCIA.

Los puntales deberán quedar a plomo, aceptándose una inclinación máxima de 2 milímetros por metro.

Se colocarán señales y barreras para impedir el paso a la zona de colados a personas y vehículos no autorizados, así como andamios, barandales y plataformas que garanticen la seguridad del personal.

  - Se colocará la cimbra de tal forma que se garantice la correcta contención del concreto amarrada y fija sin oquedades o separaciones fuera de lo que indica el proyecto.

MATERIALES:          	La madera utilizada para la cimbra no deberá estar torcida o deformada evitando colocar piezas con nudos en zonas de elementos estructurales de la cimbra que vayan a trabajar a tensión. Salvo indicación en contrario, todas las aristas vivas llevarán un chaflán que consistirá en un triángulo rectángulo con catetos de 2.5 cm(chaflán de 3/4”)

EQUIPO:          	El equipo y herramienta que se utilice para la colocación de la cimbra y el descimbrado, será el adecuado para obtener la calidad, resistencia y el rendimiento especificado en el proyecto, siendo responsabilidad del contratista de obra su elección y mantenimiento en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que dure la obra.

MEDICION:          	La medición se hará tomando como unidad el metro cuadrado (m2) cimbra de madera.

BASES DE PAGO:	El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado que resulte del análisis. Este precio unitario incluye el equipo adecuado, mano de obra, transporte, almacenamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución en apego a la normatividad vigente. Este precio unitario incluye carga, descarga, transporte con vehículo apropiado y almacenamiento de los materiales y equipo; manejo de los materiales, mano de obra y herramienta menor; limpieza de la zona de obra y en general todo lo necesario para una correcta ejecución de este concepto.

EP-23.- ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS, CON ACERO CORRUGADO DE FY=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, ETC.

EJECUCION:            	El acero de refuerzo para concreto hidráulico deberá llegar a la obra sin oxidación perjudicial, a juicio del DEPENDENCIA, exento de aceites o grasas, quiebres, escamas, hojeaduras y deformaciones de la sección; y cumplir en lo que corresponda, con lo indicado en la Norma N.CTR.CAR.1.02.004 suministro y habilitado de acero de refuerzo de la NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE.

MEDICION:          	La medición del acero para concreto hidráulico, se efectuará en kg (kilogramos) y de acuerdo a lo indicado en la cláusula I de la Norma N.CTR.CAR.1.02.004 suministro y habilitado de acero de refuerzo de la NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE.

BASES DE PAGO: 	El Suministro del acero de refuerzo para concreto hidráulico, por unidad de obra terminada, se pagará al precio fijado en el contrato para el kilogramo (kg). Este precio incluye lo que corresponda por cargas, descargas y acarreos necesarios, del almacén hasta su colocación, cortado, desperdicios, doblado, empalmes traslapados o soldados, limpieza, armado con alambre de amarre y/o puntos de soldadura y/o separadores; colocación conforme al proyecto, y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas.

EP-24.- CONCRETO PREMEZCLADO EN ZAPATAS CON ADITIVO SUPERFLUIDIZANTE Y/O REDUCTOR DE AGUA DE ALTO RANGO,  DE F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO MÍNIMO DE 18 CM,   COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, BOMBEO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y EQUIPO.

DESCRIPCIÓN:         	El concreto hidráulico es una combinación de cemento Portland, agregados pétreos, agua y aditivos, para formar una mezcla moldeable que al fraguar forma un elemento rígido y resistente, este se clasifica en concreto normal, concreto ligero, concreto lanzado y concreto ciclópeo. se hará en apego a las normas N-LEG-3 (ejecución de obras), N-CTR-CAR-1-02-003 (concreto hidráulico) de la normativa para la infraestructura del transporte vigente

MATERIALES:          	Los materiales que se utilizaran en la elaboración de la mezcla (cemento Portland, agregados pétreos, agua y aditivos) deberán cumplir con lo establecido en el libro CMT (características de los materiales) titulo 02 (materiales para concreto hidráulico) parte 2 (materiales para estructuras) y a las especificaciones ASTM, no se aceptaran materiales que no cumplan con lo indicado en la fracción D.1 de dichas normas.

EQUIPO:          	El equipo y herramienta que se utilice para la fabricación y colocación del concreto hidráulico, será el adecuado para obtener la calidad, resistencia y el rendimiento especificado en el proyecto, siendo responsabilidad del contratista de obra su elección y mantenimiento en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que dure la obra.

EJECUCIÓN:          	El concreto hidráulico para elementos estructurales se fabricará con concreto premezclado de planta, que garantice una resistencia de f’c = 250 kg/cm2 con tamaño máximo de agregado de ¾” y revenimiento de la mezcla 14+/-2 cms, incluye suministro, colocación, bombeo, vibrado, curado con membrana y limpieza de la zona de obra.

  - Se debe tener en cuenta el recubrimiento que el proyecto indica y considerar los elementos que garanticen la separación entre la cimbra y el acero de refuerzo.

MEDICION:          	La medición se hará tomando como unidad el metro cúbico (m3) de mezcla de concreto hidráulico premezclado o fabricado y colocado de acuerdo a proyecto, basándose en las cantidades indicadas en él catálogo de conceptos.

BASES DE PAGO:	El pago por unidad de obra terminada, se hará al precio unitario fijado en el contrato para el metro cúbico (m3) de mezcla de concreto hidráulico premezclado o fabricado y colocado de acuerdo a proyecto y todos los elementos requeridos para su correcta ejecución a la norma N-LEG-3 (ejecución de obras). Este precio unitario incluye lo que corresponda por: adquisición del concreto premezclado; regalías, cargos, indemnizaciones, demás gravámenes y permisos de explotación del agua y su acarreo a cualquier distancia, almacenamientos y movimientos en la obra de todos los materiales; parte proporcional del costo de la cimbra, herraje y/o acero u otros materiales para obra falsa y moldes, cualquiera que sea su altura; vibrado, bombeo y obras auxiliares para efectuar el colado en seco, colado a cualquier altura; acomodo y compactación de la revoltura; mermas y desperdicios; preparación de las juntas de construcción, curado, incluyendo agua y/o los materiales, descimbrado y remoción de la cimbra; acabados, limpieza de la obra, costo de las pruebas necesarias de los materiales y de la mezcla a diferente edades, y en general, todo lo necesario para la ejecución; y los tiempos de los vehículos  empleados en los transportes durante las cargas y las descargas. Así como el tiempo de transporte del concreto premezclado, mismo que deberá estar dentro de los rangos establecidos en las especificaciones del instituto mexicano del cemento y el concreto (IMCYC).

EP-25.- PLANTILLA DE CONCRETO POBRE DE 5 CMS DE ESPESOR EN ZAPATAS CON ADITIVO SUPERFLUIDIZANTE Y/O REDUCTOR DE AGUA DE ALTO RANGO,  DE F'C=100 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO MÍNIMO DE 18 CM,   COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y EQUIPO.

DESCRIPCIÓN:       	El concreto hidráulico es una combinación de cemento portland, agregados pétreos, agua y aditivos, para formar una mezcla moldeable que al fraguar forma un elemento rígido y resistente, este se clasifica en concreto normal, concreto ligero, concreto lanzado y concreto ciclópeo. Se hará en apego a las normas N-LEG-3 (ejecución de obras), N-CTR-CAR-1-02-003 (concreto hidráulico) de la normativa para la infraestructura del transporte vigente

Plantilla de concreto premezclado F'´C= 100 kg/cm2, incluye materiales, mano de obra, acarreos, desperdicios, herramienta y equipo.

MATERIALES:          	Los materiales que se utilizaran en la elaboración de la mezcla (cemento Portland, agregados pétreos, agua y aditivos) deberán cumplir con lo establecido en el libro CMT (características de los materiales) titulo 02 (materiales para concreto hidráulico) parte 2 (materiales para estructuras) y a las especificaciones ASTM, no se aceptaran materiales que no cumplan con lo indicado en la fracción D.1 de dichas normas.

EQUIPO:          	El equipo y herramienta que se utilice para la fabricación y colocación del concreto hidráulico, será el adecuado para obtener la calidad, resistencia y el rendimiento especificado en el proyecto, siendo responsabilidad del contratista de obra su elección y mantenimiento en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que dure la obra.

EJECUCIÓN:          	El concreto hidráulico de la resistencia indicada en el proyecto para el elemento especificado, se ELABORARÁN de acuerdo a lo siguiente: Se FABRICARÁ concreto que garantice una resistencia de F’C = 100 kg/cm2 con tamaño máximo de agregado de ¾” y revenimiento de la mezcla de 14+/-2 cms, de 10 CM DE ESPESOR, así como se apisonará la superficie de la misma con pisón mecánico.

MEDICION:          	La medición se hará tomando como unidad el metro cuadrado (m2) de mezcla de concreto hidráulico DE 10 CM DE ESPESOR.

BASES DE PAGO:	El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado que resulte del análisis. Este precio unitario incluye el equipo adecuado, mano de obra, transporte, almacenamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución en apego a la normatividad vigente. este precio unitario incluye carga, descarga, transporte con vehículo apropiado y almacenamiento de los materiales y equipo; manejo de los materiales; elaboración de la mezcla de la resistencia indicada; colocación de la mezcla de acuerdo a proyecto; costo de los curados del concreto; costo de las pruebas necesarias de los materiales y de la mezcla a diferentes edades; mano de obra y herramienta menor; limpieza de la zona de obra y en general todo lo necesario para una correcta ejecución de este trabajo.

EP-26.- RELLENO EN ZAPATAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN  ESTABILIZADO CON 5% DE CAL CON RESPECTO AL PESO  EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADAS AL 95% DE SU PVSM. INCLUYE: MATERIAL, AGUA, HOMOGENIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.

EJECUCION:            	Se formaran y compactaran al 95 % de su MVSM según la prueba AASHTO estándar, con material producto de la excavación y/o corte que cumpla con la nueva Normativa para la Infraestructura de transporte número N.CMT.1.02/02 en capas no mayores de 20 cm y agregando cal al 5% con respecto al peso, utilizando equipo menor para no dañar la estructura y garantizar la compactación del material contiguo  al elemento, así como lo que corresponda al inciso G.5 RELLENO de la norma N.CTR.CAR.1.03.002/00.

MEDICION:          	La medición de la formación de los materiales para rellenos con material producto de la excavación se medirá tomando como unidad el metro cúbico, a partir del terreno natural, hasta la cota de desplante de la estructura como lo indica el proyecto y/o como lo indique el Organismo de acuerdo al ancho de excavación indicado, volumen medido en caja.

BASES DE PAGO:	El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato por el metro cúbico de relleno de material producto de las excavaciones o cortes; este precio unitario incluye lo que corresponda por: remoción, extracción, carga, acarreos y descarga; colocación y compactación al noventa por ciento (95%); extracción, carga, acarreo y aplicación del agua para compactación con equipo adecuado para no dañar la estructura de concreto; y los tiempos de los vehículos en los transportes durante la extracción, carga y descargas de los materiales y/o aplicación hasta el lugar de su utilización  en la obra, y a lo que corresponda del inciso J.BASE DE PAGO de la norma N.CTR.CAR.1.01.011/11.

EP-27.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO TIPO CPO  DE 0.20 M. DE ESPESOR, FORMADA CON AGREGADO PÉTREO TOTALMENTE TRITURADO CALIDAD BASE ESTABILIZADO CON 3% DE CEMENTI TIPO CPO CON RESPECTO AL PESO DEL MATERIAL, COMPACTADA AL 100% DE SU MASA VOLUMÉTRICA SECA MÁXIMA CORRESPONDIENTE. LA BASE ESTABILIZADA DEBERÁ CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES APLICABLES. . INCLUYE:EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, FLETES Y ACARREOS, TRASPALEOS, PAGO DE PERMISOS EN EL BANCO DE MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

DEFINICIÓN:	Es la capa de veinte centímetros (20) de espesor compacto, que se construirá con  de banco, mezclada con cemento Portland en forma de lechada y cantidad suficiente para alcanzar una resistencia a la compresión simple de 25 kg/cm2 a los 7 días. La forma y dimensiones serán de acuerdo a lo que indica el proyecto y/o como lo ordene la Contratante.

MATERIALES:	Los agregados pétreos para formar la nueva base hidráulica modificada procederán de , de tal manera que cumpla con lo indicado por la norma N.CMT.4.02.002/16 del Libro CMT Características de los Materiales, Parte 4 Materiales para Pavimentos, Titulo 02 Materiales para Subbases y Bases, Capítulo 002, Materiales para Bases Hidráulicas.

Si en la ejecución del trabajo, el o los materiales presentan deficiencias respecto a las características indicadas en la Normativa arriba indicada, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra los corrija por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al Contratista de Obra.

CEMENTO:

Se empleará cemento Portland Tipo CPO, CPC o bien cemento puzolánico CPP, que en general, cumplan respectivamente con los requisitos físicos y químicos que se señalan en las cláusulas de la Norma N.CMT.2.02.001/02, del Libro CMT Características de los Materiales, Parte 2 Materiales para Estructuras, Título 02 Materiales para Concreto Hidráulico, Capítulo 001 Calidad del Cemento Portland de la SCT o ASTM C 1157.

En caso de utilizar cemento tipo CPP (Cemento Portland Puzolánico), deberá  cumplir con la resistencia del proyecto a los 28 días.

AGUA:

El agua que se emplee en la fabricación de la base modificada con cemento Portland deberá estar limpia y libre de materiales perjudiciales tales como aceites, grasas, materia orgánica, etc., cumpliendo con lo que indica la norma N.CMT.2∙02.003/02, Libro CMT Características de los Materiales, Parte 2 Materiales para Estructuras, Título 02 Materiales para Concreto Hidráulico, Capítulo 003 Calidad del Agua para Concreto Hidráulico de la Normativa para la Infraestructura del Transporte de la Secretaría.

ADITIVOS:

Se podrá usar aditivo reductor de agua y retardante que cumpla con la norma ASTM-C-494 Tipo D  ya sea para incrementar la resistencia o aumentar el tiempo de trabajabilidad de la mezcla.

EQUIPO:

El equipo que se utilice para la construcción de capas modificadas será el adecuado para obtener la calidad especificada en el proyecto en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, conforme al programa de utilización de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de la obra su selección. Dicho equipo será mantenido en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que dure la obra y será operado por personal capacitado. Se deberá considerar que el equipo utilizado garantice la compactación de la base modificada en una sola capa y la aplicación del cemento a base de lechada deberá conseguir el cero por ciento de partículas suspendidas del cemento en los procesos de dosificación, bombeo, suministro, homogeneización y tendido de la capara recuperada

Los atrasos en el programa de ejecución, serán imputables al Contratista de obra.

EJECUCIÓN:

- Antes de ejecutar los trabajos de estabilización, la Contratista deberá suministrar y colocar las señales y los dispositivos de seguridad, así como los bandereros que se requieran, conforme a lo indicado en la Norma N.PRY.CAR.10.03.001, Ejecución de Proyectos de Señalamiento y Dispositivos para Protección en Obras, así mismo lo establecido en la Cláusula D. de la Norma N.LEG.3, Ejecución de Obras.

- Posteriormente se deberá de realizar el control geométrico que permita replantear en campo las secciones de construcción, indicadas en el proyecto.

- Inmediatamente después de terminar la capa de apoyo para la base cementada, se procederá a tender el material homogenizado, por medio de maquinaria adecuada para garantizar la calidad y grado de compactación de la capa.

- El mezclado del material deberá realizarse en planta de mezclado continuo con una producción mínima de 150 m3/hr, que garantice un mezclado homogéneo y que el contenido de cemento sea uniforme.

- Una vez producida la mezcla, ésta deberá transportarse en vehículos con caja metálica cubierta con lona para que la proteja del polvo, materias extrañas y previniendo cualquier pérdida de humedad o material; así mismo, se procederá a su lavado con agua a presión cuando se tengan residuos que puedan afectar el buen comportamiento de la mezcla. La Contratante fijará de acuerdo con el Contratista los intervalos de esta operación.

- La mezcla deberá tenderse con una máquina especial tipo finisher de alta densidad, de propulsión propia y con dispositivos para ajustar el espesor y ancho de la mezcla tendida; ésta estará dotada de un sistema que permita la repartición uniforme de la mezcla sin que se presente segregación por tamaños de la misma. Finalmente se compactará al cien (100%) porciento respecto a la masa volumétrica seca máxima, obtenida mediante la prueba AASHTO modificada, conforme al inciso D.6, de la cláusula D, Requisitos de calidad para materiales modificados con cal, modificados con cemento o estabilizados con cemento, provenientes de un banco, de la norma N.CMT.4.02.003/04 Materiales para Bases Tratadas, de la SCT.

- En caso de presentarse deficiencias en la consistencia de la mezcla o en caso de ocurrir cualquier otro defecto estructural o de superficie que, a criterio de la Contratante, no pueda ser corregido dentro de las tolerancias permitidas, se deberán parar inmediatamente las operaciones de colocación hasta que se efectúen los ajustes necesarios del equipo o se modifiquen los procedimientos. Cualquier mezcla no corregida dentro de las tolerancias establecidas, deberá ser removido y reemplazado con cargo al Contratista.

- Los materiales de desperdicio o sobrantes que resulten de los trabajos de la recuperación del pavimento, después de realizar las compensaciones que fueran necesarias, deberán ser retirados, almacenados y conformados en el banco de tiro o sitios dentro del tramo, que indique la Contratante.

- Es importante que durante la construcción de la capa de base modificada se tenga una mezcla homogénea y un espesor constante además de conservar el bombeo mínimo del 2 %  o bien el indicado en el proyecto en toda su longitud.

COMPACTACIÓN:

La compactación de la capa modificada deberá realizarse primero con un rodillo pata de cabra adecuado al espesor por compactar y posteriormente dar el acabado con un rodillo liso vibratorio autopropulsado con un peso mínimo de 15 toneladas en apego a la norma N.CTR.CAR.1.04.003.00 inherente a capas estabilizadas de la SCT vigentes hasta alcanzar  el 100% de la Masa Volumétrica Seca Máxima del material obtenido mediante la prueba de compactación AASHTO modificada (5 capas).

El tiempo transcurrido entre la incorporación del cemento y la compactación no deberá exceder de 90 minutos sin que se alcance el grado requerido.

CURADO:

Terminada la compactación de la base modificada con cemento Portland o puzolánico, ésta deberá  curarse y protegerse contra pérdidas de humedad mediante la aplicación de un riego de impregnación con emulsión asfáltica ECI 60 de acuerdo a la norma vigente  (N.CMT.4.05.001/06), con una dosificación de 1.2 l/m2, ó mediante una prueba de campo se obtendrá la dosificación adecuada.

En el momento de aplicar el riego de impregnación, que en ningún caso debe exceder de veinticuatro  (24)  horas después de terminada la compactación, la superficie de la base modificada deberá presentar un aspecto denso y homogéneo y contener la humedad suficiente que permita el curado.

La separación del tren de trabajo del mejoramiento de la base y de tendido de la carpeta de concreto hidráulico de ninguna manera podrá ser mayor a 1,000 metros de longitud.

CONDICIONES CLIMATICAS:

No se construirán capas modificadas, cuando exista amenaza de lluvia, este  lloviendo y cuando la temperatura ambiente sea menor a 5 (cinco) grados Celsius, tomada a la sombra lejos de cualquier fuente de calor artificial.

Los trabajos se suspenderán en el momento en el que se presenten situaciones climáticas adversas y no se reanudarán mientras estas no sean las adecuadas. Se tomarán en cuenta las recomendaciones que proporcione el fabricante del producto modificante.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Además de lo establecido anteriormente en esta especificación, para que la capa modificada sea aceptada, con base en el control de calidad que ejecute el Contratista de Obra, mismo que podrá ser verificado por la Contratante cuando lo juzgue conveniente, se comprobará:

CALIDAD DE LOS MATERIALES ESTABILIZADOS:

Que los materiales, solos y después de mezclados, así como los productos modificantes, cumplan con las características establecidas en esta especificación.

NIVELES: Que el alineamiento, perfil y sección de la capa modificada, cumplan con lo establecido en el proyecto, con la tolerancias del nivel de la superficie en cada punto nivelado con respecto al proyecto sea de  ± 1.00 centímetro.

Las nivelaciones se ejecutarán con nivel fijo y comprobación de cierre, obteniendo los niveles con aproximación al milímetro. Las distancias horizontales se medirán con aproximación al centímetro.

COMPACTACIÓN: La cantidad de calas para verificar el grado de compactación de la capa recuperada y modificada se determinará con la siguiente fórmula: c = L / 50

Donde:

c = Número de calas, aproximado a la unidad superior.

L = Longitud de trabajo en la jornada en metros (m).			RESISTENCIA DE LA BASE MODIFICADA: Una vez tendida y compactada la capa de base modificada, el Contratista de obra, realizará las pruebas necesarias que aseguren el cumplimiento del grado de compactación y la resistencia a la compresión simple establecida en el proyecto.

El Contratista, deberá garantizar que la base modificada alcance una resistencia a la compresión simple de 25 kg/cm2 a los 7 días., lo cual se comprobará con la resistencia a la compresión simple obtenida en especímenes cilíndricos, obligándose a que en caso de que no se obtenga la resistencia esperada, al retiro del tramo correspondiente y a la reconstrucción sin costo alguno adicional para la Contratante.

Para comprobar el cumplimiento de la resistencia especificada por el proyecto, se tomará un muestreo de especímenes cilíndricos de la mezcla para la construcción de la base modificada por cada 500 m3 de producción; el muestreo constará de la elaboración de 3 especímenes cilíndricos, los cuales se ensayarán a compresión simple de acuerdo a la norma M•MMP•2•02•058; un espécimen se ensayará a la edad de 7 días y los dos restantes se ensayarán a la edad de 28 días.

La elaboración de los especímenes se realizará de acuerdo al método AASHTO  Modificado, usando moldes cilíndricos estándar de 15 x 30 cm, fabricándolos en 5 capas de igual volumen con 143 compactaciones por capa, realizando un enrase en la última capa y dando un curado adecuado hasta el momento de su ensaye.

La capa modificada deberá cumplir con lo indicado en la Norma N.CVS.CAR.4.02.005/003

MEDICIÓN:

La base modificada por unidad de obra terminada, se medirá tomando como unidad el  cúbico (m³) de material modificado y compactado, con aproximación a la décima (0.1)

BASE DE PAGO:

La base modificada, por unidad de obra terminada (P.U.O.T), se pagará al precio fijado  el contrato para el metro cúbico (m³) de capa recuperada, modificada y compactada, este precio unitario incluye lo que corresponda por: Mano de obra, suministro y colocación de los materiales pétreos, maquinaria mayor, menor y herramienta, suministro y aplicación de cemento Pórtland; suministro y aplicación de aditivos, suministro y aplicación de agua; operaciones de recuperación, mezclado, tendido y compactación al grado fijado en el proyecto; afinamiento para dar el acabado superficial; curado, o cualquier otro tratamiento que requiera la capa modificada compactada como sobreanchos, incluyendo los materiales ó productos necesarios para ello; suministro de materiales, carga, acarreo, descarga del material de desperdicio producto de la recuperación al banco de tiro; acomodo del material de desperdicio en el banco de tiro; suministro, colocación, acarreo y compactación de material de banco que se va utilizar (incluyendo su extracción, trituración, etc.).  y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.

EP-28.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE HIDRAULICA DE 0.20 M. DE ESPESOR, FORMADA CON AGREGADO PÉTREO TOTALMENTE TRITURADO CALIDAD BASE ESTABILIZADA CON 3% DE CEMENTO TIPO CPO CON RESPECTO AL PESO DEL MATERIAL, COMPACTADA AL 100% DE SU MASA VOLUMÉTRICA SECA MÁXIMA CORRESPONDIENTE. INCLUYE: EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, FLETES Y ACARREOS, TRASPALEOS, PAGO DE PERMISOS EN EL BANCO DE MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

DEFINICION:	BASE HIDRAULICA DE 0.20 M. DE ESPESOR, FORMADA CON AGREGADO PÉTREO TOTALMENTE TRITURADO CALIDAD BASE ESTABILIZADA CON 3% DE CEMENTO TIPO CPO CON RESPECTO AL PESO DEL MATERIAL, COMPACTADA AL 100% DE SU MASA VOLUMÉTRICA SECA MÁXIMA CORRESPONDIENTE

MATERIALES:	Los materiales PETREOS para la base hidráulica deberán estar constituidos por grava bien graduada (criterio SUCS), procedentes de los bancos que elija el contratista y que cumplan con los requisitos que se indican a continuación:

Tamaño máximo de partícula	38.1 mm (1 ½”)

Porcentaje de finos que pasan la

malla del No. 200	5 al 10% máximo

Límite líquido	25% máximo

Índice Plástico	6% máximo

Equivalente en arena	50% mínimo

Desgastes de los Ángeles	40% máximo

Valor Soporte California (CBR)	100% mínimo

EJECUCIÓN:	Los procedimientos de ejecución para la base hidráulica deberán cumplir con la Norma SCT 3.01.03.077-F, los indicados en el proyecto y/o lo ordenado por el Organismo. En términos generales son los siguientes:

- Se escarificara, homogenizara y estabilizará con 3% de cemento portland tipo I respecto al peso del material.

b) La capa extendida se compactará hasta alcanzar un grado mínimo del 100% respecto al MVSM obtenido en la prueba de control AASHTO Modificada 5 capas, hasta obtener el espesor y sección fijados en el proyecto y/o ordenadas por el Organismo. A fin de construirlas debidamente, se darán riegos de agua superficiales durante el tiempo que dure la compactación, sólo para compensar la pérdida de humedad por evaporación, propiciando un mejor curado.

El equipo que se utilice para la construcción de subbases y bases hidráulicas será el adecuado para obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, conforme al programa de utilización de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su selección. Dicho equipo será mantenido en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que dure la obra y será operado por personal capacitado. Si en la ejecución del trabajo y a juicio del organismo, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados esperados, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo remplace o sustituya al operador.

El transporte y almacenamiento de todos los materiales son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y los realizará de forma tal que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de la obra.

Inmediatamente antes de iniciar la construcción de la subbase o la base hidráulica, la superficie sobre la que se colocará estará debidamente terminada dentro de líneas y niveles, sin irregularidades y reparados satisfactoriamente los baches que hubieran existido.

Los acarreos de los materiales hasta el sitio de su utilización, se harán de tal forma que el tránsito sobre la superficie donde se construirá la subbase o la base hidráulica, se distribuya sobre todo el ancho de la misma, evitando la concentración en ciertas áreas y, por consecuencia, su deterioro.

Se descargará el material sobre la subrasante o la subbase, según sea el caso, en cantidad prefijada por estación de veinte (20) metros, en tramos que no sean mayores a los que, en un turno de trabajo, se pueda tender, conformar y compactar el material. Si el tendido se realiza con extendedora, la descarga se hará directamente en su tolva.

Se preparará el material extendiéndolo parcialmente e incorporándole el agua necesaria para la compactación, por medio de riegos y mezclados sucesivos, hasta alcanzar la humedad adecuada y obtener homogeneidad en granulometría y humedad. Si el tendido se realiza con extendedora, la preparación del material se hará previamente a su transporte.

Inmediatamente después de preparado el material, se extenderá en todo el ancho de la corona y se conformará de tal manera que se obtenga una capa de material sin compactar de espesor uniforme. El material se extenderá en capas sucesivas, con un espesor no mayor que aquel que el equipo sea capaz de compactar al grado indicado en el proyecto. Si el tendido se realiza con extendedora, su tolva de descarga permanecerá llena para evitar la segregación del material.

La capa extendida se puede compactar con pata de cabra y rodillo liso, hasta alcanzar el grado indicado en el proyecto. La última capa que se extienda se terminará con rodillo liso. La compactación se hará longitudinalmente, de las orillas hacia el centro en las tangentes y del interior al exterior en las curvas, con un traslape de cuando menos la mitad del ancho del compactador en cada pasada.

Cuando la construcción de subbases o bases hidráulicas se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en proyecto, a satisfacción del organismo, se medirá según lo señalado en la Cláusula E. de la Norma N·LEG·3, Ejecución de Obras, para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, tomando como unidad el metro cúbico de subbase o de base compactada, para cada grado de compactación y cada banco en particular o cada grupo de bancos cuyos materiales hayan sido mezclados, con aproximación a la unidad. El volumen se calculará con base en los levantamientos topográficos a que se refiere la Fracción H.2. De esta Norma, aplicando el método de promedio de áreas extremas.

Cuando la construcción de subbases o de bases hidráulicas se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea medida de acuerdo con lo indicado en proyecto, se pagará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico de subbase o de base compactada, para cada grado de compactación y cada banco en particular o grupo de bancos. Estos precios unitarios, incluyen lo que corresponda por: Desmonte y despalme de los bancos; extracción del material pétreo aprovechable y del desperdicio, cualesquiera que sean sus clasificaciones; cribados y desperdicios de los cribados; trituración parcial o total; disgregado; separación y recolección de los desperdicios; cargas, descargas y todos los acarreos locales necesarios para los tratamientos así como de los desperdicios y formación de los almacenamientos. Instalación, alimentación y desmantelamiento de las plantas. Permisos de explotación de bancos de agua; extracción, carga, acarreo al lugar de utilización, descarga y almacenamiento del agua, así como su aplicación e incorporación. Cargas en los almacenamientos de los materiales al equipo de transporte, acarreo al lugar de tendido y descarga. Operaciones de mezclado, tendido y compactación al grado fijado en el proyecto o aprobado por el organismo. Escarificación de la superficie compactada para recibir una nueva capa. Afinamiento para dar el acabado superficial. Los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas. La conservación de la subbase o base hidráulica hasta que sea recibida por el organismo Y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

TOLERANCIAS:	Para dar por terminada la construcción de la base se verificarán el alineamiento, perfil, sección, compactación, espesor y acabado de acuerdo con lo fijado en el proyecto y las siguientes tolerancias:

PARAMETRO	TOLERANCIAS

Ancho de la sección del eje de la orilla                  + 10 cm

Nivel de la superficie.                                             + 1 cm

Profundidad de las depresiones observadas  colocando una regla de cinco (5) m de  longitud y normal al eje.   1.5 cm

Equivalente de arena, respecto al valor especificado: - 2 %

Grado de compactación, respecto al valor especificado:+ 2 %

MEDICIÓN:	La medición de la base hidráulica se efectuará de acuerdo con lo indicado en la cláusula 3.01.03.077-G de las Normas para Construcción e Instalaciones vigentes.  Se tomará como unidad el metro cúbico redondeando el resultado a la unidad, compactada al 100 % del MVSM; PORTER ST.

BASE DE PAGO: 	Se pagará la base hidráulica de acuerdo con lo indicado en la cláusula 3.01.03.077-H de las Normas para Construcción e Instalaciones vigentes.

La base hidráulica por unidad de obra terminada, se pagará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico. Para materiales provenientes de bancos, ya sea que se empleen solos o mezclados con los de otros bancos. Estos precios unitarios serán para cada banco en particular e incluyen lo que corresponda por: desmonte y despalme de los bancos, extracción del material aprovechable y del desperdicio, cualquiera que sea la clasificación, instalaciones y desmantelamientos de la planta; alimentación de la planta; cribados y desperdicios de los cribados; trituración parcial o total; lavado; todos los acarreos locales necesarios para los tratamientos y de los desperdicios de ellos; formación de los almacenamientos; cargas y descargas de los materiales, incorporación o dosificación del agua; mezclado planta estacionaria; secado de los materiales, en su caso; agua; permiso y regalías de explotación de bancos; cargas y descargas de los materiales; tendido; compactación de grado fijado; reducción de volumen por compactación y, en su caso, por mezcla de dos (2) o más materiales; y de los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y descargas; así como todos los acarreos necesarios entre el Banco de materiales al lugar de tratamiento y el acarreo de los materiales de la planta estacionaria al lugar de aplicación.

EP-29.- RIEGO DE IMPREGNACION CON ASFALTO, SE USARA UNA EMULSION CON ROMPIMIENTO MEDIO (ECI-65) A RAZON DE (1.4 lts/m²  -  1.6 lts/m²); INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

DEFINICION 	Consiste en la aplicación de un material asfaltico, sobre una capa de material pétreo como la base del pavimento, con objeto de impermeabilizarla y favorecer la adherencia entre ella y la carpeta asfáltica. El material asfaltico que se utiliza es una emulsión, ya sea de rompimiento medio o especial para impregnación. La aplicación del riego de impregnación puede omitirse si la capa por construir encima es una carpeta asfáltica con espesor mayor o igual que diez (10) centímetros. EL RIEGO DE IMPREGNACION SE REALIZARA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-004/15

MATERIALES		Los materiales que se utilicen en la aplicación de riegos de impregnación serán los incluidos en el proyecto y cumplirán con las características establecidas en la norma N-CMT-4-05-001, calidad de materiales asfalticos, salvo que el proyecto o el organismo indiquen lo contrario.

No se aceptará el suministro y aplicación de materiales que no cumplan con las características establecidas en el proyecto o aprobados por el organismo ni aun en el supuesto de que serán mejorados posteriormente en el lugar de trabajo por el contratista.

La dosificación de los materiales asfalticos que se empleen en la aplicación de riegos de impregnación, se realizara de acuerdo a lo indicado en el proyecto, con emulsión de rompimiento medio ECI-65 a razón de 1.40 a 1.60 lts/m2.

El equipo que se utilice para la aplicación de riegos de impregnación, será el adecuado para obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, y conforme con el programa de utilización de maquinaria, siendo responsabilidad del contratista de obra su selección. Dicho equipo estará y será mantenido en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que dure la obra y será operado por personal capacitado.

EQUIPO:	El equipo que se utilice para la aplicación de riegos de impregnación, será el adecuado para obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, y conforme con el programa de utilización de maquinaria, siendo responsabilidad del contratista de obra su selección. Dicho equipo estará y será mantenido en ÓPTIMAS condiciones de operación durante el tiempo que dure la obra y será operado por personal capacitado.

EJECUCIÓN:	La dosificación de los materiales asfalticos que se empleen en la aplicación de riegos de impregnación, se realizara de acuerdo a lo indicado en el proyecto, con emulsión de rompimiento medio eci-65 a razón de 1.40 a 1.60 lts/m2.

Los trabajos serán suspendidos en el momento en que se presenten situaciones climáticas adversas y no se reanudaran mientras estas no sean las adecuadas, considerando que no se aplicaran riegos de impregnación en las siguientes condiciones: sobre superficies con agua libre o encharcadas, cuando exista amenaza de lluvia o este lloviendo, cuando la velocidad del viento impida que la aplicación del material asfaltico sea uniforme, cuando la temperatura de la superficie sobre la cual serán aplicados este por debajo de los siete (7) Grados Celsius y su tendencia sea a la baja. sin embargo, pueden ser aplicados cuando la temperatura ambiente este por arriba de los seis (6) grados Celsius y su tendencia sea al alza. la temperatura ambiente será tomada a la sombra lejos de cualquier fuente de calor artificial.

En las juntas transversales, antes de iniciar un nuevo riego, se colocarán tiras de papel u otro material similar para proteger el riego existente, de tal manera que el nuevo riego se inicie desde dicha tira y al retirarse esta, no quede un traslape de material asfaltico.

Se ajustará la altura de la barra de la petrolizadora para aplicar el material asfaltico uniformemente, con la dosificación establecida en el proyecto, de manera que la base del abanico que se forma al salir el material por una boquilla, cubra hasta la mitad de la base del abanico de la boquilla contigua (cubrimiento doble), o que la base del abanico de una boquilla cubra las dos terceras (2/3) partes de la base del abanico de la boquilla contigua (cubrimiento triple).

La cantidad, temperatura, ancho y longitud de aplicación del material asfaltico son responsabilidad del contratista de obra. La penetración del riego de impregnación será mayor o igual a cuatro (4) milímetros.

No se iniciará la construcción de la siguiente capa sino hasta que haya pasado el tiempo suficiente para que el material aplicado en el riego de impregnación penetre y el agua se haya eliminado.

La superficie impregnada permanecerá cerrada a cualquier tipo de transito hasta que la penetración establecida en el proyecto se haya producido. Cualquier deterioro que se origine en la capa impregnada por la apertura anticipada al tránsito u otras causas imputables al contratista de obra, será reparado inmediatamente por su cuenta y costo.

MEDICIÓN:	La medición se hará en la capa de base construida sobre el terraplén de acceso a la estructura, tomando como base los volúmenes indicados en el proyecto para los materiales ya compactados en las capas construidas, haciendo las modificaciones necesarias por cambios autorizados por el Organismo. Se tomará como unidad el metro cúbico compactado, redondeando el resultado a la unidad

BASE DE PAGO:	Cuando la aplicación de los riegos de impregnación se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada, para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago se tomará en cuenta lo siguiente: la medición del material asfaltico se hará tomando como unidad el metro cuadrado (m2) de riego de impregnación aplicado, según el tipo y dosificación del material asfaltico establecidos en el proyecto, con aproximación a la unidad.

Cuando la aplicación de los riegos de impregnación se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada, se pagarán de la siguiente manera: el material asfaltico se pagará al precio fijado en el contrato para el metro cuadrado (m2) de riego de impregnación aplicado, según el tipo y dosificación del material asfaltico establecidos en el proyecto. incluyen lo que corresponda por valor de adquisición o producción del material asfaltico, limpieza del tanque en que se transporte, movimientos en la planta de producción y en el lugar de destino, carga al equipo de transporte, transporte al lugar de almacenamiento, descarga en el depósito, cargo por almacenamiento y todas las operaciones de calentamiento y bombeo requeridas; barrido y limpieza de la superficie sobre la que se aplicara el riego de impregnación; producción de las estructuras o parte de ellas, precauciones para no mancharlas con el material asfaltico y para evitar traslapes excesivos; cargas en el depósito del material asfaltico al equipo de transporte y acarreo al lugar de utilización; aplicaciones del material asfaltico en la forma que fije el proyecto; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes y riego de los materiales durante las cargas y las descargas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.

EP-30.- RIEGO DE LIGA CON ASFALTO, SE USARA UNA EMULSION CON ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR-60) A RAZON DE (0.4 lts/m²  -  0.6 lts/m²); INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

DESCRIPCIÓN:	Consiste en la aplicación de un material asfaltico, sobre una base o una carpeta asfáltica, con objeto de lograr una buena adherencia con la capa de mezcla asfáltica que se construya encima.  Normalmente se utiliza una emulsión asfáltica de rompimiento rápido o en el caso de que se construya una capa de rodadura, se utilizan emulsiones modificadas. la aplicación del riego de liga puede omitirse si la carpeta asfáltica que se construirá encima tiene un espesor mayor o igual que diez (10) centímetros.

EQUIPO:		El equipo que se utilice para la aplicación de riegos de LIGA, será el adecuado para obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, y conforme con el programa de utilización de maquinaria, siendo responsabilidad del contratista de obra su selección. Dicho equipo estará y será mantenido en ÓPTIMAS condiciones de operación durante el tiempo que dure la obra y será operado por personal capacitado.

EJECUCIÓN:	La dosificación de los materiales asfalticos que se empleen en la aplicación de riegos de liga, se realizara de acuerdo a lo indicado en el proyecto, con emulsión de rompimiento rápido ECR-60 a razón de 0.40 a 0.60 lts/m2.

Los trabajos serán suspendidos en el momento en que se presenten situaciones climáticas adversas y no se reanudaran mientras estas no sean las adecuadas, considerando que no se aplicaran riegos de liga en las siguientes condiciones: sobre superficies con agua libre o encharcadas, cuando exista amenaza de lluvia o este lloviendo, cuando la velocidad del viento impida que la aplicación del material asfaltico sea uniforme, cuando la temperatura de la superficie sobre la cual serán aplicados este por debajo de los siete (7) grados Celsius y su tendencia sea a la baja. Sin embargo, pueden ser aplicados cuando la temperatura ambiente este por arriba de los seis (6) grados Celsius y su tendencia sea al alza. La temperatura ambiente será tomada a la sombra lejos de cualquier fuente de calor artificial.

En las juntas transversales, antes de iniciar un nuevo riego, se colocarán tiras de papel u otro material similar para proteger el riego existente, de tal manera que el nuevo riego se inicie desde dicha tira y al retirarse esta, no quede un traslape de material asfaltico.

Se ajustara la altura de la barra de la petrolizadora para aplicar el material asfaltico uniformemente, con la dosificación establecida en el proyecto, de manera que la base del abanico que se forma al salir el material por una boquilla, cubra hasta la mitad de la base del abanico de la boquilla contigua (cubrimiento doble), o que la base del abanico de una boquilla cubra las dos terceras (2/3) partes de la base del abanico de la boquilla contigua (cubrimiento triple).

La cantidad, temperatura, ancho y longitud de aplicación del material asfaltico son responsabilidad del contratista de obra. Tomando en cuenta que no se aplicara en tramos mayores de los que puedan ser cubiertos de inmediato con la carpeta asfáltica.

La superficie cubierta por el riego de liga permanecerá cerrada a cualquier tipo de transito hasta que sea construida la carpeta asfáltica. Cualquier deterioro que se origine en el riego aplicado por el tránsito de vehículos u otras causas imputables al contratista de obra, será reparado inmediatamente por su cuenta y costo.

Cuando la obra se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y el riego de liga sea ejecutado conforme a lo indicado en el proyecto, para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago se tomará en cuenta lo siguiente: la medición del material asfaltico se hará tomando como unidad el metro cuadrado (m2) de riego de liga aplicado, según el tipo y dosificación del material asfaltico establecidos en el proyecto, con aproximación a la unidad.

Cuando la aplicación del riego de liga se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada, se pagarán de la siguiente manera: el material asfaltico se pagará al precio fijado en el contrato para el metro cuadrado (m2) de riego de liga aplicado, según el tipo y dosificación del material asfaltico establecidos en el proyecto. incluyen lo que corresponda por valor de adquisición o producción del material asfaltico, limpieza del tanque en que se transporte, movimientos en la planta de producción y en el lugar de destino, carga al equipo de transporte, transporte al lugar de almacenamiento, descarga en el depósito, cargo por almacenamiento y todas las operaciones de calentamiento y bombeo requeridas; barrido y limpieza de la superficie sobre la que se aplicara el riego de liega; producción de las estructuras o parte de ellas, precauciones para no mancharlas con el material asfaltico y para evitar traslapen excesivos; cargas en el depósito del material asfaltico al equipo de transporte y acarreo al lugar de utilización; aplicaciones del material asfaltico en la forma que fije el proyecto; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes y riego de los materiales durante las cargas y las descargas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.

MEDICIÓN. 		Cuando la obra se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y el riego de liga sea ejecutado conforme a lo indicado en el proyecto, para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago se tomará en cuenta lo siguiente: la medición del material asfaltico se hará tomando como unidad el metro cuadrado (m2) de riego de liga aplicado, según el tipo y dosificación del material asfaltico establecidos en el proyecto, con aproximación a la unidad.

BASE DE PAGO. 	Cuando la aplicación del riego de liga se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada, se pagarán de la siguiente manera: el material asfaltico se pagara al precio fijado en el contrato para el metro cuadrado (m2) de riego de liga aplicado, según el tipo y dosificación del material asfaltico establecidos en el proyecto. incluyen lo que corresponda por valor de adquisición o producción del material asfaltico, limpieza del tanque en que se transporte, movimientos en la planta de producción y en el lugar de destino, carga al equipo de transporte, transporte al lugar de almacenamiento, descarga en el depósito, cargo por almacenamiento y todas las operaciones de calentamiento y bombeo requeridas; barrido y limpieza de la superficie sobre la que se aplicara el riego de liega; producción de las estructuras o parte de ellas, precauciones para no mancharlas con el material asfaltico y para evitar traslapen excesivos; cargas en el depósito del material asfaltico al equipo de transporte y acarreo al lugar de utilización; aplicaciones del material asfaltico en la forma que fije el proyecto; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes y riego de los materiales durante las cargas y las descargas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.

EP-31.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA  3/4"  EN SISTEMA DE TIERRA ARMADA, INCLUYE, SUMINISTRO, COMPACTACION, CON BAILARINA, AGUA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN:	Se trata del material de filtro para ser colocado (en los subdrenes y) detrás de los muros de contención, estribos y otras estructuras sometidas a empujes laterales y al efecto de subpresión. Consiste en una masa de material pétreo limpio sin presencia de material fino con una granulometría específica.

EJECUCIÓN:		La colocación de material de filtro drenante tiene por finalidad (proporcionar un medio de alta permeabilidad con relación al terreno natural, para evacuar las aguas libres de filtraciones de taludes y humedad de los suelos circundantes a la plataforma de la carretera y deprimir el nivel de agua detrás de las estructuras y por consiguiente, reducir las fuerzas que produzcan volteo).

Deprimir el nivel de agua detrás de las estructuras y por consiguiente, reducir las fuerzas que produzcan volteo y la de proporcionar un medio de alta permeabilidad con relación al terreno natural, para evacuar las aguas libres de los suelos circundantes a la estructura.

Su ejecución se realizará de acuerdo con las alineaciones, cotas y dimensiones indicadas en los diseños u ordenadas por el Organismo. La colocación, acomodo y compactación de ser posible, se realizará de manera de evitar reducciones de volumen por aplicación de cargas.

MATERIALES:          	El material tendrá las características granulométricas que se establecen en el catálogo de conceptos del organismo. Se recomienda evitar el uso de roca caliza, debido a la alta solubilidad que presenta.

La curva granulométrica del material por emplear, determinada mediante el procedimiento contenido en el Manual M·MMP·3·03·002, Granulometría de Materiales para Filtros, tendrá· una forma semejante a la de las curvas que se muestran en la Figura 1 de esta Norma, considerando que el material no contendrá· más del cinco (5) por ciento de partículas finas en masa y que el tamaño máximo de las partículas no ser mayor de treinta y ocho coma un (38,1) milímetros (1½”) de diámetro. Además, es recomendable que las curvas granulométricas del suelo por proteger y las del material para filtro seleccionado sean sensiblemente paralelas; además de cumplir en lo que corresponda, con lo indicado en la Norma N·CMT·3·04·001/05 materiales para subdrenes (001.Filtros) de la NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE.

Para el traslado de materiales es necesario humedecerlo adecuadamente y cubrirlo con una lona para evitar emisiones de material particulado y evitar afectar a los trabajadores y poblaciones aledañas de males alérgicos, respiratorios y oculares.

El material para filtro, una vez clasificado, se almacenar· en un sitio específicamente destinado para tal uso. Los montículos de material almacenados temporalmente se cubrirán con lonas impermeables, para evitar el arrastre de partículas a la atmósfera y a cuerpos de agua cercanos.

MEDICION:          	Esta partida se medirá en metros cúbicos (m3) en su posición final.  El cálculo de los volúmenes se obtendrá hasta donde sea posible, a partir de las dimensiones indicadas en los planos del proyecto; en caso contrario se procederá de la siguiente manera:

En el caso de filtros con áreas transversales constantes indicadas o deducidas de los planos, el volumen se obtendrá a partir de dichas áreas. En el caso de filtro con áreas transversales variables, el volumen se obtendrá del levantamiento de secciones transversales de la zona antes de iniciar los trabajos de relleno del filtro y volviendo a contra seccionar una vez culminados éstos, para hallar el área ocupada por este elemento.  Con estos datos se procederá a aplicar el método de las áreas medias para hallar el volumen correspondiente.

Estás áreas y niveles deberán contar con la aprobación del Organismo.

BASES DE PAGO:	Esta partida medida de la manera antes descrita, se pagará al precio unitario de la partida 4.05 “FILTRO DE GRAVA” del catálogo de conceptos.  Este precio y pago constituye compensación total por toda la mano de obra, materiales, equipos, herramientas, proceso de explotación, acarreo y tendido de material, colocación, acomodo y compactación en su posición final y todo lo necesario para su correcta ejecución a satisfacción del Organismo.

Los costos de adquisición, obtención de permisos y derechos de explotación o alquiler de fuentes de materiales y canteras, obtención de permisos ambientales para la explotación de los suelos y agregados; serán será responsabilidad de la empresa contratista.

EP-32.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUROS MECANICAMENTE ESTABILIZADOS  INCLUYE : MOLDES PARA EL COLADO DE LOSAS CON CONCRETO F´C=250 KG/CM2, VIBRADO, CURADO Y ALMACENAJE, ARMADO DE LOSAS A BASE DE VARILLAS DE 5/16" GRADO FY=6,000 KG/CM2 CON GEOMETRIA FISICA SELECCIONADA POR EL ORGANISMO, TENSORES DE 5/16" GRADO FY=6,000 KG/CM2, MALLA ESLABONADA DE ABERTURA 62 POR 62MM, HERRAJES, SOLERA UNION Y ANILLOS DE SEGURIDAD, MATERIALES, MONTAJE, MANIOBRAS, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EJECUCIÓN.-       Los muros correspondientes a las estructuras de tierra mecánicamente estabilizada, deberán ser de las dimensiones indicadas en el proyecto y/o ordenadas por el Organismo. Las escamas de concreto  que los formen serán de concreto hidráulico de f´c=250 kg/cm2., así como las armaduras (tensores) que  habrán de instalarse en el relleno, clavijas,  juntas y  todos los accesorios para su  montaje y colocación deberán de ser de las características fijadas en el proyecto y/o señaladas por el Organismo y cumplir con todos los requisitos de diseño para esta clase de estructuras. El coronamiento de los muros deberá cubrirse con un chapeo de mortero cemento en proporción uno a cuatro (1:4) con un espesor mínimo de tres (3) centímetros. El proyecto de Los muros mecánicamente estabilizados deberá considerar, el apoyo de las trabes con muros cargaderos, lo anterior para su consideración y aplicación.

MEDICION.-                  La medición se hará basándose en las áreas del muro anotadas en los planos correspondientes, con las modificaciones en más o en menos ordenadas por el Organismo. Se tomara como unidad el metro cuadrado de escamas fabricadas y/o suministradas y colocadas conforme lo señale el proyecto correspondiente, considerando el resultado con una  (1) decimal.

BASE DE PAGO.-          El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro cuadrado de escamas de concreto fabricadas y/o suministradas y colocadas conjuntamente con las armaduras, clavijas, juntas, accesorios y demás materiales requeridos.; este precio unitario incluye lo que corresponda por: valor de adquisición de las escamas de concreto, o en su caso todo lo correspondiente a su fabricación (el cemento, arena, grava, agua, acero de refuerzo, la mano de obra calificada y no calificada, moldes, cimbrados y descimbrados, etc.); las armaduras, clavijas, juntas, accesorios y materiales requeridos; cargas, acarreos y descargas; almacenamientos, desperdicios y mermas; acomodo o estibas de las escamas de concreto, maniobras, colocación de las escamas de concreto con sus accesorios, formación y alineamiento del muro y colocación de las armaduras (tensores) conforme a lo señalado en el proyecto; maniobras; derechos de patente y asesoramiento; y en general todos los materiales, equipo, de mano de obra y operaciones requeridas para la correcta ejecución de la obra; y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas.

EJECUCION.-               Los rellenos compactados por capas al noventa y cinco por ciento (95  %) para formar las estructuras de tierra armada, deberán ajustarse a los procedimientos de ejecución fijados en el proyecto y/o ordenados por el Organismo. Los materiales que se utilicen deberán estar libres de material orgánico con un porcentaje de finos (material que pasa la malla 200) menor al 15 % con un peso volumétrico mayor o igual a 1800 kg/m3, ángulo de fricción interna fi mayor a 32° compactado al porcentaje que indica la patente a cotizar, el material podrá ser de origen volcánico, (tezontle) y/o residual que cumpla con las anteriores características o las que indique la patente a contratar. Derivado de que el muro mecánicamente estabilizado se encuentra parcialmente en zona de corte, deberá considerar dentro de su análisis el corte a desperdicio ó lo correspondiente al corte, almacenamiento, acarreos necesarios y terraplén del mismo, las características del material señaladas serán como mínimo, en todo caso regirán o serán las definitivas las señaladas en el proyecto correspondiente de la tierra mecánicamente estabilizada.

MEDICION.-            La medición se hará considerando los volúmenes fijados en el proyecto, con las modificaciones en más o menos ordenadas por el Organismo. Se tomará como unidad el metro cúbico redondeando el resultado a la unidad.

BASE DE PAGO.-        El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico compactado; este precio unitario incluye lo que corresponda por: desmonte y despalme del banco de  préstamo; extracción del material aprovechable, su acarreo al sitio de su colocación en obra y del desperdicio, cualquiera que sea la clasificación; disgregado; separación, recolección, carga, acarreo y descarga del desperdicio en el sitio señalado; carga, acarreos y descarga del material aprovechable; almacenamiento; extracción, carga, acarreo, aplicación e incorporación del agua necesaria para la compactación; permisos de explotación de bancos de agua; operaciones de mezclado, tendido y compactación por capas al grado fijado; afinamiento para dar el acabado superficial; derechos de patente y asesoramiento; y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas. Asimismo lo indicado para la zona de corte según proyecto, que deberá considerar dentro de su análisis el corte, acarreos a bancos de desperdicio ó lo correspondiente al corte, almacenamiento, acarreos necesarios y todo lo necesario para la formación terraplén del mismo.

ACERO DE REFUERZO:

1.-   DEFINICIÓN:

VARILLAS, ALAMBRE, CABLES, BARRAS, SOLERAS, ÁNGULOS, RIELES, REJILLAS DE ALAMBRE, METAL DESPLEGADO U OTRAS SECCIONES O ELEMENTOS ESTRUCTURALES QUE SE USAN DENTRO O FUERA DEL CONCRETO, EN DUCTOS O SIN ELLOS PARA AYUDAR A ESTE A ABSORBER ESFUERZOS.

1.1.  EL ACERO QUE SE UTILICE DEBERÁ SER DE UNA MARCA DE RECONOCIDA CALIDAD. NINGÚN ACERO SIN ANTECEDENTES DE BUENA CALIDAD, SERÁN AUTORIZADOS HASTA QUE SE HAYAN HECHO EN FORMA CONTINUA Y DURANTE 6 MESES POR LO MENOS 12 ENSAYES POR LA DEPENDENCIA CON RESULTADOS SATISFACTORIOS.

1.2.  EN CONTRATISTA DEBERÁ INDICAR EL LOTE DE ACERO QUE VA A EMPLEAR EN LA OBRA, PARA HACER EL MUESTREO Y ENSAYE DEL MISMO, ANTES DE QUE SE EMPIECE A USAR.

1.3.  EL ACERO QUE NO CUMPLA CON LA CALIDAD ESTIPULADA SERÁ RECHAZADO, MARCADO Y RETIRADO DE LA OBRA.

1.4.  EL ACERO AL LLEGAR A LA OBRA Y AL COLOCARSE EN LA ESTRUCTURA O ELEMENTO DEBERÁ HALLARSE LIBRE DE OXIDACIÓN PERJUDICIAL, EXENTO DE TIERRA, GRASAS, ACEITES, QUIEBRES, HOJEADURAS Y DEFORMACIONES DE LA SECCIÓN.

1.5.  EL ACERO PARA REFUERZO SE ALMACENARÁ CLASIFICANDO SEGÚN SU TIPO Y SECCIÓN, SE DEBE PROTEGER CONTRA LA HUMEDAD, AGENTES CORROSIVOS, GOLPES Y PARTÍCULAS INCANDESCENTES PRODUCIDAS DURANTE EL CORTE O SOLDADURAS.

1.6.  LAS VARILLAS DE REFUERZO SE DOBLARÁN LENTAMENTE EN FRÍO PARA DARLE LA FORMA QUE TIENE EL PROYECTO, CUALQUIERA QUE SEA SU DIÁMETRO Y SÓLO PODRÁN DOBLARSE EN CALIENTE SI LO AUTORIZA LA DEPENDENCIA. LA VARILLA TORCIDA EN FRÍO DEBERÁ CALENTARSE.

1.7.  CUANDO SE AUTORICE CALENTAR LA VARILLA PARA FACILITAR SU DOBLADO, LA TEMPERATURA QUE ADQUIERA NO EXCEDERÁ DE 200°C Y LA FUENTE DE CALOR NO SE APLICARÁ DIRECTAMENTE A LA VARILLA Y DEBERÁ EXIGIRSE QUE EL ENFRIAMIENTO SEA LENTO.

A MENOS QUE EL PROYECTO FIJE OTRA COSA O LO ORDENE LA DEPENDENCIA. LOS DOBLECES O GANCHOS DE ANCLAJE DEBERÁN HACERSE DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE:

- EN ESTRIBOS LOS DOBLECES SE HARÁN ALREDEDOR DE UNA PIEZA CILÍNDRICA QUE TENGA UN DIÁMETRO IGUAL O MAYOR DE 4 VECES EL DE LA VARILLA.

- EN VARILLAS MENORES DE 2.5 CM. DE DIÁMETRO LOS GANCHOS DE ANCLAJES DEBERÁN HACERSE ALREDEDOR DE UNA PIEZA CILÍNDRICA QUE TENGA UN DIÁMETRO IGUAL O MAYOR DE 6 VECES AL DE LA VARILLA, YA SEA QUE SE TRATE DE GANCHOS DOBLADOS A 180° O 90°.

- EN VARILLAS MAYORES DE 2.5 CM. DE DIÁMETRO LOS GANCHOS DE ANCLAJES DEBERÁN HACERSE ALREDEDOR DE UNA PIEZA CILÍNDRICA QUE TENGA UN DIÁMETRO IGUAL O MAYOR DE 6 VECES AL DE LA VARILLA, YA SEA QUE SE TRATE DE GANCHOS DOBLADOS A 180° O 90°. EXCEPTO VARILLA #10 QUE SERÁ 8 VECES EL DIÁMETRO.

TODAS LAS VARILLAS DEBERÁN COLOCARSE CON LAS LONGITUDES QUE FIJE EL PROYECTO Y SIN EMPALMES, SALVO CON AUTORIZACIÓN DE LA DEPENDENCIA.

1.8.  LOS EMPALMES CUANDO SEAN AUTORIZADOS, SERÁN DE DOS TIPOS: TRASLAPADOS O SOLDADOS A TOPE. SALVO INDICACIÓN EN EL PROYECTO, EN UNA MISMA SECCIÓN NO SE PERMITIRÁ EMPALMAR MÁS DE 50% DE LAS VARILLAS DE REFUERZO. SE OBSERVARÁN LAS RECOMENDACIONES SIGUIENTES:

- CUANDO EL PROYECTO NO FIJE OTRA COSA, LOS TRASLAPES TENDRÁN UNA LONGITUD DE 40 VECES EL DIÁMETRO PARA VARILLA CORRUGADA Y 60 VECES EL DIÁMETRO O LADO PARA VARILLA LISA. SE COLOCARÁN EN LOS PUNTOS DE MENOR ESFUERZO DE TENSIÓN DE TENSIÓN, NUNCA SE PONDRÁN EN LUGARES DONDE LA SECCIÓN NO PERMITA UNA SEPARACIÓN MÍNIMA LIBRE DE UNA VEZ Y MEDIA EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO, ENTRE EL EMPALME Y LA VARILLA MÁS PRÓXIMA.

- EN LOS EMPALMES A TOPE, LOS EXTREMOS EN LAS VARILLAS SE UNIRÁN MEDIANTE SOLDADURA DE ARCO U OTRO PROCEDIMIENTO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA. LA PREPARACIÓN DE LOS EXTREMOS SERÁN COMO LO FIJE EL PROYECTO O LO ORDENE LA DEPENDENCIA. LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE EN LA POSICIÓN QUE FIJE EL PROYECTO Y MANTENERLAS FIRMEMENTE EN SU SITIO DURANTE EL COLADO.

1.9.  EN GENERAL SE OBSERVARÁN LAS RECOMENDACIONES SIGUIENTES:

- LOS ESTRIBOS DEBERÁN RODEAR A LAS VARILLAS LONGITUDINALES Y QUEDAR FIRMEMENTE UNIDOS A ELLAS.

- CUANDO SE UTILICEN ESTRIBOS EN LOSAS, DEBERÁN RODEAR A LAS ORILLAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES DE LAS CAPAS DE REFUERZO Y QUEDAR FIRMEMENTE UNIDOS A ELLAS.

- EL REFUERZO PRÓXIMO AL MOLDE DEBERÁ SEPARARSE DEL MISMO, POR MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO O DADOS DE CONCRETO, QUE TENGAN EL ESPESOR PARA EL RECUBRIMIENTO REQUERIDO.

- EN LOSAS CON DOBLE CAPA DE REFUERZO, LAS CAPAS MANTENDRÁN SU POSICIÓN MEDIANTE SEPARADORES FABRICADOS CON ACERO DE 95 CENTÉSIMOS DE DIÁMETRO NOMINAL MÍNIMO, DE MODO QUE LA SEPARACIÓN ENTRE LAS VARILLAS INFERIORES Y SUPERIORES SEA LA FIJADA EN EL PROYECTO. LOS SEPARADORES SE SUJETARÁN AL ACERO DE REFUERZO POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE O BIEN POR UN PUNTO DE SOLDADURA. CUANDO SE UTILICE VARILLA TORCIDA EN FRÍO NO SE USARÁ SOLDADURA.

- NO SE INICIARÁ NINGÚN COLADO HASTA QUE LA DEPENDENCIA INSPECCIONES Y APRUEBE LA COLOCACIÓN DEL ARMADO DE REFUERZO. LOS ALAMBRES, CABLES Y BARRAS QUE EMPLEEN EN CONCRETO PRESFORZADO, DEBERÁN COLOCARSE Y SER TENSADOS COMO LAS LONGITUDES, POSICIÓN, ACCESORIOS, PROCEDIMIENTOS Y OTROS REQUISITOS FIJADOS EN EL PROYECTO O COMO LA DEPENDENCIA LO AUTORICE.

- LAS SOLERAS, ÁNGULOS, RIELES, REJILLAS DE ALAMBRE, METAL DESPLEGADO Y OTROS ELEMENTOS ESTRUCTURALES QUE SE EMPLEEN COMO REFUERZO, DEBERÁN COLOCARSE COMO LO FIJE EL PROYECTO A O LO ORDENE LA DEPENDENCIA.

ACERO ESTRUCTURAL:

1.-  TODO EL ACERO ESTRUCTURAL A EMPLEARSE EN ESTE PROYECTO DEBERÁ SER DE DOS TIPOS:

- ASTM A 36: (DESIGNACIÓN AASHTO: M 270 GRADO 36), CERTIFICADO DE ACUERDO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS (NORMAS OFICIALES MEXICANAS DGN-NOM.) DESIGNACIÓN NACIONAL: ASTM A-36-94 (NOM B-254).

- ASTM A 709 GR. 50 (FY = 50 KSI; FU = 65 KSI), CERTIFICADO YA SEA DEL PAÍS O DEL EXTRANJERO (DESIGNACIÓN AASHTO: M 270 GRADO 50).

2.-    EL ACERO A 36: DEBERÁ TENER UN ESFUERZO A LA FLUENCIA MÍNIMO DE: 2531 K/CM² (36,000 PSI) UN ESFUERZO A LA RUPTURA EN TENSIÓN DE: 4078 K/CM² - 5625 K/CM² (58,000 - 80,000 PSI) DEBERÁ CUMPLIR PARA LA DUCTILIDAD CON LOS SIGUIENTES PORCENTAJES DE ALARGAMIENTO:

PARA PROBETAS DE 2" (EN PERFILES) ______ 21%

PARA PROBETAS DE 8" (EN PERFILES) _______ 20%

PARA PROBETAS DE 2" (EN PLACAS) ________ 23%

PARA PROBETAS DE 8" (EN PLACAS) __________ 20%

PARA EL ACERO A 709 GR. 50 SE DEBERÁN CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS PARA LA DUCTILIDAD:

PARA PROBETAS DE 2" _________________ 21%

PARA PROBETAS DE 8" _________________ 18%

3.-   TODAS LAS TRABES FORMADAS A BASE DE 3 PLACAS SOLDADAS DEBERÁN FABRICARSE CON LAS NORMAS VIGENTES: ANSI/AASHTO/AWS D1.5 - 88 Ó ANSI/AASHTO/AWS D1.5:2002.

SE DEBERÁ USAR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO (PROCESO SAW) EN MÁQUINA AUTOMÁTICA, CON POSICIÓN PLANA U HORIZONTAL (DE ACUERDO AL TIPO DE MÁQUINA) CON ELECTRODO E 70 Y MATERIAL GRANULAR FUNDENTE ADECUADO. EL ELECTRODO DEBERÁ SER DE BAJO CONTENIDO DE HIDRÓGENO (≤ 8 ML/ 100 GRS.) Y SER CORROBORADAS CON LAS NORMAS DE LA SCT PARA PUENTES VEHICULARES.

4.-  LA TOLERANCIA EN FABRICACIÓN DE PIEZAS ASÍ COMO DE PERFILES LAMINADOS SERÁ DE ± 1 MM.

5.-   PARA LA PINTURA DEBERÁ RESPETARSE EL ORDEN Y LAS CARACTERÍSTICAS ENUMERADAS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

6.-   PARA TODAS LAS UNIONES A TOPE EN LAS TRABES PRINCIPALES, LOS SOLDADORES SERÁN CALIFICADOS POR HABILIDAD Y PROCEDIMIENTO.

7.-   DEBERÁN ENTREGARSE EN TIEMPO Y FORMA LOS RESULTADOS DE TODAS LAS PRUEBAS RADIOGRÁFICAS INDICADAS EN LOS PLANOS DE TALLER Y CAMPO.

8.-   PARA LAS VIGAS VD-1 (DIAFRAGMAS DE APOYO) DEBERÁN RESPETARSE EL ORDEN DE LOS CORTES EN LOS EXTREMOS SEGÚN SE INDICA EN EL PLANO E-07.

9.-  PARA LA UNIÓN A BASE DE SOLDADURA DE LOS CONECTORES DE CORTE TIPO “B” CON CABEZA, DEBERÁN SEGUIRSE LAS PRÁCTICAS RECOMENDADAS EN ANSI/AWS C5.4, NO SE PERMITIRÁN SOLDAR LOS CONECTORES DE CORTE AL PATÍN SUPERIOR EN PRESENCIA DE PINTURA U OXIDACIÓN.

DE PREFERENCIA LA SOLDADURA SE DEBERÁ LLEVAR A CABO CON EQUIPO AUTOMÁTICO O SEMIAUTOMÁTICO CON SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO, Y SE DEBERÁ PRECALENTAR LA SUPERFICIE A 150°F EN UNA ZONA U ÁREA DE 2" A 3" ALREDEDOR DE LOS CONECTORES.

LA SOLDADURA DEBERÁ HACERSE CON ELECTRODO DE BAJO CONTENIDO DE HIDRÓGENO (≤ 8ML./ 100GR

III.- SEÑALAMIENTO DE OBRA.

DESVIACIONES, CAMINOS DE ACESO Y DISPOSITIVOS O TRABAJOS DE PROTECCIÓN

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE LA LICITACIÓN EL CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADO A CONSTRUIR Y CONSERVAR TRANSITABLES TODO EL TIEMPO REQUERIDO, TANTO LAS DESVIACIONES COMO LOS CAMINOS DE ACCESO ADECUADOS PARA COMUNICAR LOS FRENTES DE TRABAJOS, LOS LUGARES FIJADOS PARA LA OBTENCIÓN DE LOS MATERIALES DESTINADOS A SU CONSTRUCCIÓN Y PARA PERMITIR EL MOVIMIENTO DEL EQUIPO, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS NECESARIOS PARA SU REALIZACIÓN; ASÍ COMO A SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE O SOLICITADAS POR LA DEPENDENCIA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE NO SE LE AUTORIZARÁ LA EJECUCIÓN DE NINGUNA CLASE DE TRABAJOS HASTA QUE HAYA COLOCADO, A SATISFACCIÓN DE LA DEPENDENCIA, LAS SEÑALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN EN LA FORMA Y CONDICIONES INDICADAS EN DICHO CAPÍTULO, ADICIONALMENTE A LO ANTERIOR, SE DEBERÁ CONSIDERAR QUE TODO EL SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRAS Y DESVIACIONES, TENDRÁ INSTALACIÓN ELÉCTRICA, PARA OPERARLO EN LOS TURNOS VESPERTINOS Y NOCTURNOS, NO SE AUTORIZARÁ LA COLOCACIÓN DE "MECHEROS, PIEDRAS O FANTASMAS".

LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS DESVIACIONES Y CAMINOS DE ACCESO, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN, COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SEÑALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN HASTA QUE LOS TRABAJOS LE SEAN RECIBIDOS, SERÁN A CARGO DEL CONTRATISTA Y POR LO TANTO, SU COSTO DEBERÁ CONSIDERARLO EN LO INDIRECTOS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS DIVERSOS CONCEPTOS DE TRABAJOS, CONFORME A LO SOLICITADO POR LA DEPENDENCIA.

EL PROPONENTE DEBERÁ TOMAR EN CUENTA AL FORMULAR SU PROPOSICIÓN TODAS LAS DIFICULTADES Y RESTRICCIONES QUE SE PRESENTEN DEBIDO A LA PRESENCIA DE INSTALACIONES (COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, FIBRA ÓPTICA, TELÉFONOS DE MÉXICO, AVANTEL, IUSACEL, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, ETC) ASÍ COMO A LA INTENSIDAD DEL TRÁNSITO, COMO POR EJEMPLO, BAJA EFICIENCIA, TIEMPOS INACTIVOS DEL EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, ETC., YA QUE NO SE ACEPTARÁ RECLAMACIÓN ALGUNA DEL CONTRATISTA RESPECTO A LOS PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN SU PROPOSICIÓN, ADUCIENDO EL DESCONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES EN QUE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS.

ADEMÁS TAMBIÉN DEBERÁ TOMAR EN CUENTA AL PREPARAR SU PROPOSICIÓN, QUE EL CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADO A TOMAR TODAS LAS PROVIDENCIAS QUE SEAN NECESARIAS PARA MANTENER LA CONTINUIDAD Y FLUIDEZ DEL TRÁNSITO, ORGANIZANDO LOS DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO DE MANERA QUE SE FACILITE EL MOVIMIENTO DE DICHO TRÁNSITO Y SE REDUZCAN AL MÍNIMO LAS MOLESTIAS QUE SE OCASIONEN A LOS USUARIOS POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA, DEBIENDO EXTREMAR LAS PRECAUCIONES A FIN DE PREVENIR Y EVITAR ACCIDENTES DE CUALQUIER NATURALEZA, YA SEA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS, O POR LOS MOVIMIENTOS DE SU MAQUINARIA O EQUIPO, O POR EL ABASTECIMIENTO DE MATERIALES, YA QUE EN CASO DE PRESENTARSE CUALQUIER ACCIDENTE, ÉSTE SERÁ DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA; O LA NECESIDAD DE EFECTUAR VOLADURAS (EN LOS CASOS DE USO DE EXPLOSIVO) CONTROLADAS PARA EVITAR DAÑOS A TERCEROS.

DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS OBJETO DEL CONCURSO Y HASTA QUE ÉSTAS LE SEAN RECIBIDAS, EL CONTRATISTA ESTARÁ  OBLIGADO A PRESENTAR PARA SU APROBACIÓN UN PROYECTO DE SEÑALAMIENTO QUE CUMPLA CON LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD COMO LO INDICA LA NORMATIVIDAD VIGENTE O CONFORME LO SOLICITE LA DEPENDENCIA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE NO SE LE AUTORIZARÁ  LA INICIACIÓN DE NINGUNA CLASE DE TRABAJOS HASTA QUE HAYA COLOCADO A SATISFACCIÓN DE ESTA DEPENDENCIA, LAS SEÑALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN RESPECTIVOS EN LA FORMA Y CONDICIONES INDICADAS EN DICHO CAPÍTULO.

LA ELABORACIÓN, COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SEÑALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN ASÍ COMO LOS BANDEREROS, SERÁN A CARGO DEL CONTRATISTA Y POR LO TANTO SU COSTO DEBERÁ  CONSIDERARLO EN LOS INDIRECTOS DE OBRA, CONFORME A LO SEÑALADO EN LOS TRABAJOS POR EJECUTAR.

ADEMÁS, EL CONTRATISTA ESTARÁ  OBLIGADO A EXTREMAR LAS PRECAUCIONES PARA PREVENIR Y EVITAR AL TRÁNSITO ACCIDENTES DE CUALQUIER NATURALEZA, YA SEA CON MOTIVO DE LAS OBRAS O POR LOS MOVIMIENTOS DE SU MAQUINARIA, EQUIPO Y ABASTECIMIENTO DE MATERIALES. LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS REPRESENTARÁN EN UN PORCENTAJE EN EL ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS, EL CUAL SE DEBERÁ DE DESGLOSAR EN FORMA DETALLADA.

EL SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA MÍNIMO QUE LA EMPRESA DEBE CONSIDERAR, ES EL CONTENIDO EN LOS CROQUIS MOSTRADOS POR LA DEPENDENCIA, EL CUAL DEBERÁ SER NUEVO Y ESTAR DISPONIBLE EN LA OBRA PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS. LO ANTERIOR, SIN MENOSCABO DE QUE LA EMPRESA DEBERÁ COMPLEMENTAR EL SEÑALAMIENTO SI A JUICIO DEL RESIDENTE DE LA DEPENDENCIA ES NECESARIO COLOCAR MÁS SEÑALES O SEÑALES DE DIFERENTE TIPO, SIN QUE LA EMPRESA PUEDA RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ESE CONCEPTO.

EN CASO DE QUE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PARTE DEL SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA RESULTE DAÑADO, LA EMPRESA DEBERÁ REPONERLO DE INMEDIATO SIN RECLAMAR PAGO ALGUNO POR DICHO CONCEPTO, POR LO QUE ES NECESARIO SE CONSIDERE ESTA SITUACIÓN AL MOMENTO DE ANALIZAR LOS COSTOS INDIRECTOS POR SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA.

LETREROS INFORMATIVOS DE LA OBRA.

EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A COLOCAR EN CADA UNO DE LOS DOS (2) LUGARES QUE SE LE INDIQUEN, UNA SEÑAL DIAGRAMÁTICA DE DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO (244) CENTIMETROS POR CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO (488) CENTÍMETROS CON LA LEYENDA QUE OPORTUNAMENTE SE LE PROPORCIONE.

LA ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE ESTAS DOS (2) SEÑALES SERÁ POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y SU COSTO DEBERÁ CONSIDERARLO EN LOS INDIRECTOS DE LA OBRA. CADA LETRERO SE FORMARÁ CON LAS CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES INDICADAS EN LOS SIGUIENTES ESQUEMAS:

SU COSTO INCLUYE TODO LO QUE CORRESPONDE PRO VALOR DE FABRICACIÓN O ADQUISICIÓN DE LOS LETREROS INFORMATIVOS Y DE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS, CARGAS, DESCARGAS, TRANSPORTE HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, ALMACENAMIENTO, MERMAS Y DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, MONTAJE, LILMPIEZA Y EN GENERAL TODO LO NECESARIOR PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS DEBERÁ CONSIDERAR EN LOS INDIRECTOS DE OBRA DE SU PROPUESTA.

La normativa vigente que se aplicará a los elementos que constituyen el señalamiento horizontal, vertical bajo y elevado y elementos complementarios será la siguiente

1.- MARCAS EN EL PAVIMENTO

El pintado de raya, signos, letras y cifras en el pavimento, deberá efectuarse de acuerdo con lo señalado en el proyecto y/o lo ordenado por el Organismo.  Previamente a la aplicación de la pintura y el material reflejante, las superficies correspondientes deberán barrerse y limpiarse en una faja con ancho mínimo igual al de la señal más 25 centímetros por cada lado, a fin de eliminar el polvo y materias extrañas que puedan afectar la adherencia de la pintura. A continuación se trazarán sobre el pavimento las marcas del señalamiento, con la calidad y frecuencia necesaria para guiar el equipo utilizado en la aplicación del recubrimiento, procediendo de inmediato a la aplicación de la pintura, la cual deberá ser previamente aprobada por la Secretaría, utilizándola tal como la entrega el fabricante y por ningún motivo se le adicionará adelgazador. La pintura deberá cumplir con los requisitos de la Tabla XCIII y XCIV de la Norma 4.01.04.012 de las Normas de Calidad de los Materiales edición 1986.

La cantidad de pintura que se aplique en el ancho estipulado deberá ser de treinta y ocho (38) micrones (15 milésimas de pulgada) de pintura húmeda, siendo en este caso cuando se aplique el material reflejante (esferas de Vidrio) en una proporción de setecientos (700) gramos por litro de pintura; las esferas de vidrio deberán cumplir con los requisitos señalados en la cláusula 012-D del Libro 4, Parte 01, Título 04 de las Normas de Calidad de los materiales.

Cuando lo fije el proyecto y/o lo ordene la Secretaría, los materiales, que se utilicen en el marcado del pavimento, deberán ser previamente muestreados y sujetos a las pruebas de laboratorio que se requieran.

La medición se hará tomando como unidad el metro efectivo de raya pintada en el pavimento, para cada ancho ordenado, y cada uno de los signos, letras o cifras indicados en el proyecto y/o señalados por la Secretaría. No se medirán las rayas desalineadas, ni los signos, letras o cifras mal trazados que no cumplan con lo ordenado por la Secretaría.

El pago por unidad de obra terminada se hará a los precios fijados en el contrato para el metro efectivo de raya pintada de cada uno de los anchos señalados, así como para cada uno de los signos, letras o cifras ordenados por la Secretaría. Este precio unitario incluye lo que corresponda por : valor de adquisición o de fabricación de los materiales requeridos para ejecutar las operaciones previas y el recubrimiento (pintura y esferas de vidrio); cargas, transportes hasta el lugar de la obra, descargas y almacenamientos; maniobras; mano de obra y equipo requerido para las operaciones previas y para el recubrimiento, con la dosificación que fije el proyecto; mermas; desperdicios; los demás materiales y operaciones necesarios para la ejecución del trabajo; y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas.

2.- SEÑALAMIENTO VERTICAL BAJO Y ELEVADO

Las señales verticales se instalarán en los lugares señalados en el proyecto y/o ordenados por la Secretaría, debiendo apegarse en cuanto a su altura, distancia lateral, posición y ángulo de colocación a lo dispuesto en el Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito en Calles y Carreteras (edición 1986). El señalamiento vertical bajo será de lámina galvanizada por inmersión en caliente, cal 16 lisa, con ceja perimetral 2.54 cm., troqueladas de un solo golpe, las orejas se harán utilizando lámina galvanizada cal, 14, unidas a la señal mediante punción  mecánica con un mínimo de 5 (cinco) punciones por oreja (no soldadas ni remachadas) y serán de forma trapezoidal con dimensiones  de 2” x 4” x 3/16 con una perforación ovalada al centro de ¾”x 5/8”.Las señales serán en papel reflejante grado diamante  cúbico, con letras, filete y símbolo recortables en acabado grado diamante cúbico , con excepción  de color negro que será en acabado SerIgráfico un 15% más ancho en el rasgo en este último caso ( tinta) , empleando exclusivamente la recomendada por el fabricante del papel reflejante.

Las señales deberán ser tratadas mediante sistemas automáticos y cámaras de lavado y deberán ir sin pintar  en su parte posterior. A la parte frontal de la señal  se le dará el acabado correspondiente según el tipo de señal.

La tinta a usar en la serigrafía deberá garantizarse por un periodo de 5 (cinco) años  contra decoloración de las tintas, no se permitirá la sustitución de la serigrafía por vinil

Los postes sostén serán de PTR de 2” x 2” en calibre 14 y acabado galvanizado por inmersión en caliente para la señales SP y SR  de 71 x 71 cm., las SIG de 56 x 300 cm., SID-8 y SID-11  de 56 x 239 cm., y/o 56 x 300 cm., (una charola) y  OD-5 de 30 X 122 cm.

Se colocarán postes de PTR de 2.5” x  2.5” x 1/8 de espesor y acabado galvanizado por inmersión en caliente, para todo el señalamiento vertical bajo no indicado en el párrafo anterior.

Las perforaciones requeridas para la sujeción del señalamiento deberán realizarse previo al acabado galvanizado, lo cual será verificado por la Dependencia.

El señalamiento vertical bajo con medidas de 56 x 239 cm., 56 x 300 cm., y 86 x 300 cm., se colocará en (2 postes)

Los herrajes para la fijación de las señales, tornillos, tuercas, rondanas planas y de presión deberán ser galvanizados de acuerdo a la norma ASTM A-307 y A-325

La cimentación del señalamiento vertical bajo será de 50 cm., como mínimo  y el relleno será  de concreto hidráulico de f’c = 100  kg./ cm2. de 25 cm. de diámetro y 70 cm. de profundidad.

No se permitirá la colocación de señalamiento que presente ralladuras, oxidación, golpes, abolladuras, etc.; debiendo sustituirse dichos elementos a satisfacción del Residente de Obra de la SCT.

VIALETAS

Las vialetas serán fabricadas con material plástico estabilizado para contrarrestar la acción de los rayos ultravioletas, con dimensiones de 10 x 10 x 2 cm., con reflejante en dos caras para las de color amarillo y en una cara para las de color blanco, mediante acrílico transparente  protector de micro prismas con espesor de cuerpo plástico de 1.8 mm y un ángulo de 29 grados en ambas caras.

En la parte inferior la vialeta deberá ser sin perno y pegada al concreto asfáltico con adhesivo  a base de  resina epóxica (dos componentes), al colocar la vialeta con el pegamento en la superficie de rodamiento  debe quedar perfectamente limpio para una mejor adherencia de la misma. Se deberá tener cuidado que la vialeta tenga pegamento en toda su base.

INDICADORES DE ALINEAMIENTO